ТРЕБОВАНИЯ К  ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

на полипропиленовые компаунды (ППК)

1. СТОРОНЫ И УЧАСТНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

…

2. Требования к Техническим условиям

2.1. Результат работы

Результатом работы должны быть полностью оформленные, согласованные и утвержденные Технические условия (ТУ) на следующие марки полипропиленовых компаундов:

1) для бамперов автомобилей;

2) для панели приборов автомобилей;

3) для деталей салона автомобилей;

4) для системы отопления и вентиляции автомобилей;

5) для труб и фитингов горячего питьевого водоснабжения;

7) для труб и фитингов холодного питьевого водоснабжения.

2.2. Требования к физико-механическим свойствам ППК

Требования к физико-механическим свойствам композиций, приводимые в ТУ, должны содержать параметры, прямо влияющие на качество готового изделия. Перечень определяемых механических и физических свойств ППК и их предельные значения устанавливаются по согласованию СУБПОДРЯДЧИКА и КОНСУЛЬТАНТОВ  в процессе работы.

2.3. Требования к внешнему виду и цвету

2.3.1. Размеры гранул ППК должны соответствовать ГОСТ 26996-86.

2.3.2. ППК для труб и фитингов холодного водоснабжения должны выпускаться трех цветов: серый (основной цвет труб), голубой (цвет маркеров на трубе) и зеленый (цвет окраски технологических трубопроводов).

2.3.3. ППК для труб и фитингов горячего водоснабжения должны выпускаться трех цветов: серый (основной цвет труб), красный (цвет маркеров на трубе) и зеленый (цвет окраски технологических трубопроводов - применяется по желанию заказчика).

2.3.4. ППК для автодеталей должны выпускаться четырех цветов:

1) графитовый RAL 7021

2) серый RAL 7012

3) черный, согласно эталона-образца, утвержденного АО "АвтоВАЗ",

4) темно-зеленый, согласно эталона-образца, утвержденного АО "АвтоВАЗ".

В ТУ должна быть заложена возможность для расширения цветовой гаммы ППК для автодеталей.

2.3.5. Цвет ППК должен соответствовать эталону окрашивания, согласованному ПОДРЯДЧИКОМ и КОНСУЛЬТАНТАМИ.

2.4. Требования к рабочему режиму и сроку службы

2.4.1. Трубы и фитинги холодного водоснабжения, изготовленные из ППК  должны иметь рабочую температуру до 25 оС. Гарантийный срок службы труб и фитингов холодного водоснабжения должен быть не менее 50 лет.

2.4.2. Трубы и фитинги горячего водоснабжения, изготовленные из ППК, должны иметь рабочую температуру до 75 оС. Гарантийный срок службы труб и фитингов горячего водоснабжения должен быть не менее 25 лет.

2.4.3. Требования к рабочему режиму для автомобильных  марок ППК определяет АО АВТОВАЗ.

2.5. Требования к светостойкости

2.5.1. Трубы и фитинги из ППК должны гарантированно работать под прямыми солнечными лучами не менее 6 месяцев.

2.5.2. Требования к светостойкости для автомобильных марок ППК определяет АО АВТОВАЗ.

2.6. Гигиенические требования

2.6.1. По гигиеническим требованиям трубы и фитинги из ППК должны удовлетворять требованиям российских стандартов.

2.6.2. Гигиенические требования для автомобильных марок ППК определяет АО АВТОВАЗ.

2.7. Требования безопасности

2.7.1. ППК для труб и фитингов по пожароопасности должна относиться к классу В2 согласно DIN 4102 (нормально - невоспламенимой).

2.7.2. Для ППК должны быть определены температура воспламенения и температура самовоспламенения по аналогии с базовыми марками полипропилена.

2.8. Требования к оформлению и регистрации ТУ

2.8.1. ТУ должны соответствовать требованиям ПР 50.1.001-93 "Правила стандартизации. Правила согласования и утверждения".

2.8.2. ТУ на ППК для труб и фитингов будут согласованы с соответствующими российскими органами как Технические условия на материал для труб питьевой воды.

2.8.3. ТУ должны быть постоянными и не ограниченными объемом партии.

2.8.4. ТУ должны быть зарегистрированы в Башкирском ЦСМ.

2.8.5. ПОДРЯДЧИК должен зарегистрировать товарный знак ППК, а СУБПОДРЯДЧИК должен включить ее в текст ТУ.

2.8.6.  ЗАКАЗЧИК согласует технические условия до их согласования контролирующими государственными органами и профсоюзами.

2.8.7. Право собственности на ТУ должны принадлежать ЗАКАЗЧИКУ.

2.8.8. Если СУБПОДРЯДЧИК сочтет необходимым выполнить два вида ТУ: один на ППК для автодеталей, другой на ППК для труб, он может это сделать по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ без изменения цены выполнения всей работы в целом.