Техническое задание

На НИР к договору №	 ….

«Исследования и разработка лабораторной технологии каталитического гидрирования четыреххлористого кремния до моносилана»

- Наименование, цель и назначение разработки, область применения

1.1.Наименование работы

НИР «Исследования и разработка лабораторной технологии каталитического гидрирования четыреххлористого кремния до моносилана»

1.2.  Цель и назначение работы

Целью работы является разработка оригинального безотходного процесса гидрирования четыреххлористого кремния (ЧХК) до хлорпроизводных кремния – трихлорсилана (ТХС), дихлорсилана (ДХС), монохлорсилана (МХС), включая моносилан (МС).

Полученные в результате выполнения работ лабораторная аппаратура и технология предназначены для дальнейшего масштабирования в опытно-промышленный вариант.

1.3. Область применения и характеристика продукта

Продуктом разработки является лабораторная комплексная химическая технология, предназначенная для получения лабораторных (экспериментальных) образцов высокочистого моносилана в количестве, достаточном, по крайней мере, для достоверного анализа примесного состава и получения из него тестовых эпитаксиальных слоев кристаллического кремния.

2. Основание для выполнения работы

Протокол о намерениях между УУУУ и ХХХХ от …. (п. 1.2. и п. 3).

3. Заказчик и Исполнитель

3.1. Заказчик: ХХХХ

3.2. Исполнитель: УУУУ

4. Срок выполнения работ

Работы  выполняются в срок 12 месяцев со дня подписания договора

5. Содержание работы

Работа выполняется в пять этапов:

1 этап – оценка возможностей реализации и преимуществ, выбор метода каталитического по стадийного гидрирования ЧХК до МС, включая подготовку патентного отчета, аналитического обзора по современным трендам работ по гидрированию, термодинамические расчеты процессов гидрирования и разработку технологической схемы процесса;

2 этап – изготовление лабораторного оборудования и подготовка испытательного стенда, с учетом возможности масштабирования процесса;

3 этап – экспериментальное исследование процесса каталитического гидрирования (установление экспериментальных зависимостей состава продуктов и их выхода от температуры, давления, скоростей и соотношений потоков реагентов);

4 этап – отработка режимов конверсии ЧХК (исследование влияния природы гидрирующих агентов и катализаторов на выход хлорсиланов и МС; установление основных принципов и механизма процесса гидрирования без активации процесса хлористым водородом);

5 этап – аттестация полученных образцов МС, составление отчета о проделанной работе с описанием метода каталитического гидрирования, выдача предложений по дальнейшему проведению опытно-конструкторских работ, составление и подача  заявки на выдачу патента РФ.

6. Научно-технические требования к разработке.

6.1. Стадия развития аппаратов и химических процессов – лабораторная;

6.2. Безотходность процесса гидрирования подразумевает отсутствие побочных неликвидных продуктов, создающих экологические проблемы;

6.3. Должна быть подтверждена коммерческая доступность применяемых в технологии  расходных материалов;

  - Разработанная технология должна обладать патентной чистотой на территории РФ.