ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Разработка автоматизированного опытно-промышленного модуля и технологии по переработке ТХС методом  его диспропорционирования в моносилан (МС) и четырёххлористый кремний (ЧХК)»

1. Основание для проведения опытно-конструкторской работы (ОКР)

Договор № ___  от «___» ____ 20___ г..

2. Цель выполнения ОКР

Создание на промышленной площадке ХХХХ опытного производства МС с содержанием основного вещества не менее 99,995 % массы, мощностью не менее 10 тонн в год с использованием метода каталитического диспропорционирования ТХС с выделением в качестве побочного продукта высокочистого ЧХК.

4. Основные требования к выполнению ОКР

4.1.	Состав разрабатываемой научно-технической продукции

4.1.1. Должны быть разработаны:

4.1.1.1. Опытно-промышленный модуль по переработке ТХС методом  его диспропорционирования в МС и ЧХК;

4.1.1.2. Конструкторская документация (КД) на нестандартное оборудование опытно-промышленного модуля;

4.1.1.3. Технологическая документация  на  процесс переработки  технического ТХС методом   диспропорционирования в МС и ЧХК;

4.1.2. Должны быть проведены технологические испытания опытно-промышленного модуля, наработаны опытные партии продуктов, проведены их аттестация и контроль параметров качества.

4.1.3.	Виды продукции, изготовление которых должно быть обеспечено разработкой технологического процесса в рамках данной работы:

- моносилан газообразный  по ТУ 2437-003-16422443-2000;

- четыреххлористый кремний жидкофазный  по ТУ 2152-008-16424433-2007;

4.1.4.	Комплектность продукции

4.1.4.1.Опытно-промышленный модуль по переработке ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК должен включать следующие составные части:

- систему подготовки и подачи сырья (ТХС);

- систему реакционно-ректификационного прямоточного синтеза продуктов методом каталитического диспропорционирования ТХС;

- систему разделения и очистки МС;

- систему криогенной конденсации МС и управляемого испарения конденсата для заправки в баллоны под давлением до 61 атм (абс);

- систему накопления 300 кг газообразного моносилана под давлением не менее 21 атм (абс), с возможностью  редукцирования  до 1,01 - 2 атм (абс) газообразного моносилана для подачи в магистраль с расходом до 4 кг/час;

- автономные вспомогательные блоки подготовки и транспортировки всех необходимых видов теплоносителей;

-  систему микропроцессорного управления  на всех этапах  технологического процесса;

- систему вакуумирования оборудования и трубопроводов;

- систему блокировок для ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.4.2. Конструкторская документация (КД) на нестандартное оборудование опытно-промышленного модуля должна включать:

- технический проект (чертежи);

- руководства по эксплуатации установок и аппаратов;

- паспорта на основное технологическое оборудование (реактора синтеза, системы ректификации, разделения и др.).

4.1.4.3. Технологическая документация  должна включать:

- технологический регламент переработки ТХС его диспропорционированием в МС и ЧХК;

- нормы расхода материалов – расходные коэффициенты по основным стадиям технологического процесса;

-  этикетки образцов, содержащие основные технические требования (содержание основного вещества, содержание примесей и др.) к моносилану газообразному очищенному, четыреххлористому кремнию жидкофазному очищенному.

4.1.5.	Требования по назначению продукции.

4.1.5.1. Опытно-промышленный модуль по переработке ТХС его диспропорционированием в МС и ЧХК должен обеспечить переработку не менее 200 тонн  в год ТХС;

4.1.6.	Должна быть разработана технология переработки  ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК;

4.1.7. Требования по эргономике и технической эстетике продукции

Требования не устанавливаются.

4.1.8. Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания

4.1.8.1. Требования по устойчивости к воздействию внешних воздействующих факторов.

Опытно-промышленный модуль по переработке ТХС его диспропорционированием в МС и ЧХК должен проектироваться с учетом:

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», промплощадка относится к 1 климатическому району, к 1В подрайону;

-  СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», промплощадка по карте сейсмического микрорайонирования относится к 8 баллам сейсмической активности по12 бальной шкале MSK-64.

4.1.8.2. Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала.

Требования должны устанавливаться эксплуатационными инструкциями на оборудование (персонал наладчиков) и технологическими  регламентами (персонал операторов).

4.1.9. Требования по надежности продукции

4.1.9.1. Требования по сохраняемости продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 27.002-89, ГОСТ 21493-76.

Требования не устанавливаются.

4.1.9.2. Критерии отказов и предельного состояния продукции (в соответствии с требованиями ГОСТ 27.003-90).

Критерии должны устанавливаться эксплуатационными инструкциями на оборудование и технологическими регламентами.

4.1.10. Требования по транспортабельности (в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 51908-2002).

Разрабатываемое оборудование должно транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом согласно условиям, оговоренным в его эксплуатационной документации, и установленным правилам перевозки.

4.2.	Требования по видам обеспечения разработки продукции

    - Требования по метрологическому обеспечению

- применяемые в составе разрабатываемого оборудования опытно-промышленного модуля и  в процессах испытаний средства измерений должны пройти проверку и калибровку в соответствии с требованиями закона Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

- 	методики выполнения измерений, применяемые при испытаниях и контроле качества продукции, должны быть аттестованы по ГОСТ 8.009-84.

4.2.2.	Требования по другим видам обеспечения.

- должны быть разработаны соответствующие методики аналитического контроля качества продукции;

- должны быть разработаны методики оперативной проверки герметичности оборудования и газовых магистралей опытно-промышленного модуля.

4.3. Требования к разрабатываемым технологическим процессам

4.3.1.	Перечень технологических операций, входящих в состав технологического процесса:

-  подготовка сырья (ТХС);

- синтез, выделение моносилана-сырца  и четырёххлористого кремния;

- очистка моносилана-сырца методом низкотемпературной перегонки;

- транспортировка и накопление продуктов – моносилана и ЧХК.

4.3.2.	Нормы и количественные показатели технологических операций

4.3.2.1.Технологический процесс переработки ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК должен иметь следующие нормы и количественные показатели:

- производительность  по МС, не менее – 1,25 кг/ч;

- содержание МС в сумме конечных продуктов – около 4,78 % масс;

- содержание ЧХК в сумме конечных продуктов – около 95,17 % масс;

- точность поддержания рабочих температур,  не хуже +/– 0,1 %;

- точность поддержания рабочих давлений, не хуже +/- 0,25 %;

- наличие экологически опасных отходов – не допускается.

4.3.3.Технические характеристики технологических операций

4.3.3.1.Технологический процесс переработки ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК должен иметь следующие технические характеристики:

- реакция диспропорционирования имеет следующий вид

4 SiHCl3 = 3SiCl4 + SiH4 ;

- минимальная температура процесса – минус1000С;

- максимальная температура процесса – плюс 1000С;

- минимальное давление при вакуумировании аппаратуры – 0,1Па;

- максимальное давление в аппаратах – 1МПа;

- тип катализатора диспропорционирования – анионообменная смола;

- исходное сырьё – ТХС технический по СТО 77631047 001 2007 (производитель ХХХХ).

4.3.4.Требования к качеству технологического процесса.

4.3.4.1.Технологический процесс переработки ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК должен иметь следующие показатели качества:

- замкнутый, непрерывный, безотходный цикл производства;

- степень конверсии по сырью (ТХС), не менее – 99,95 % масс;

- показатели качества производимых продуктов,  МС – в соответствии с ТУ 2437-003-16422443-2000, ЧХК – в соответствии с ТУ 2152-008-16424433-2007

4.3.5.	Рабочие и предельные условия выполнения технологического процесса:

4.3.5.1.Для технологического процесса переработки ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК: рабочая температура (от – 100 до + 100)  о С (предельное значение - + 160 о С); рабочее давление   - от 0,1Па до 1 МПа (предельное значение  1 МПа).

4.3.6. Требования к составу и квалификации обслуживающего технологический процесс персонала

Должны устанавливаться эксплуатационными инструкциями на оборудование (персонал наладчиков) и технологическими  регламентами (персонал операторов).

4.3.7.Требования по эксплуатационным и дежурным режимам технологического процесса

Требования не устанавливаются

4.3.8. Требования по времени непрерывной или циклической работы технологического процесса

Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать возможность непрерывной работы не менее 300 суток в году.

4.3.9. Требования по условиям эксплуатации технологического процесса в аварийных ситуациях

Требования по условиям эксплуатации технологического процесса в аварийных ситуациях должен устанавливаться технологическим регламентом на процесс  переработки  ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК.

4.3.10. Требования к системе эксплуатационного контроля технологического процесса

Система эксплуатационного контроля технологического процесса переработки технического ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 26656-85.

4.3.11. Требования по безопасности выполнения технологического процесса

Разрабатываемый технологический процесс переработки ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК должен быть взрыво- и пожаробезопасным (соответствовать в части уровня безопасности требованиям ГОСТ 3.1120-83 «ЕСТД. ГОСТ ССБТ (серия 12), соответствующие тематике проекта ГОСТ ИСО/ТО12100-2-2002).

4.3.12. Требования по обеспечению охраны окружающей среды

Разрабатываемый технологический процесс переработки ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК должен обеспечивать выполнение требований федеральных законов по предотвращению загрязнения объектов природной среды.

4.3.13. Требования к сырью и материалам:

4.3.13.1. Материалы, необходимые для создания установок опытно-промышленного модуля  по переработке ТХС его диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК,  необходимо выбирать с учетом их совместимости с технологическими средами.

4.3.13.2. Требования к ТХС, используемому для диспропорционирования в МС и ЧХК,  должны соответствовать показателям качества  СТО 77631047 001 2007, производитель ХХХХ, приведенным в табл.1, при этом допускается смешивание различных марок ТХС, без ухудшения качества целевых продуктов.

Таблица 1

| Наименование показателей | Нормы для трихлорсилана |
| --- | --- |
|  | технический | Марки А | Марки Б |
| 1 Внешний вид | Жидкость от бесцветного до желтого цвета. Допускается наличие механических примесей | Бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей |
| 2 Массовая доля трихлорсилана, %, не менее |  |  |  |
| 3 Суммарная массовая доля примесей, % не более в том числе |  |  |  |
| кремния тетрахлорида, %, не более |  |  |  |
| дихлорсилана, %, не более |  |  |  |
| 4 Суммарная массовая доля микропримесей, ppbw, не более в том числе: |  |  |  |
| бора |  |  |  |
| алюминия |  |  |  |
| железа |  |  |  |
| кальция |  |  |  |
| фосфора |  |  |  |
| меди |  |  |  |
| марганца |  |  |  |
| магния |  |  |  |
| мышьяка |  |  |  |
| натрия |  |  |  |
| хрома |  |  |  |
| кобальта |  |  |  |
| никеля |  |  |  |
| титана |  |  |  |
| 5 Массовая доля этилхлорида, ppmw, не более |  |  |  |
| 6 Массовая доля углеводородов (вместе с пентаном), ppmw, не более |  |  |  |
| 7 Массовая доля метилсиланов, ppmw, не более |  |  |  |

4.3.14. Требования производственной технологичности

При изготовлении технологического оборудования должны соблюдаться требования ГОСТ 14.201-83, ГОСТ 24444-87

4.3.15. Требования по метрологическому обеспечению изготовления продукции:

Метрологическое обеспечение 	должно соответствовать ГОСТ-серия 8

Применяемые в производстве и испытаниях средства измерений должны пройти проверку и калибровку в соответствии с требованиями закона РФ об обеспечении единства измерений

Методики выполнения измерений, применяемые при производстве и контроле качества продукции, должны быть аттестованы по ГОСТ 8.009-84

4.4.	Требования к разрабатываемой документации

4.4.1.	Конструкторская документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.120-73.

4.4.2.	Технологическая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 21.401-88.

4.5.	Требования по безопасности

4.5.1. Требования по безопасности технологического процесса пеработки ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК должны устанавливаться технологическим регламентом.

4.5.2. Установки опытно-промышленного модуля  по переработке ТХС его диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК должны соответствовать нормативно-правовым актам по промышленной безопасности и охране труда.

4.5.3. 	Требования по обеспечению охраны окружающей среды при производстве продукции

Требования по обеспечению охраны окружающей среды при пеработке ТХС диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК должны устанавливаться технологическими регламентами.

5. Технико-экономические показатели

5.1. Основные технико-экономические требования

5.1.1.Опытно-промышленный модуль  по переработке ТХС диспропорционированием в МС и ЧХК должен обеспечить переработку 200 тонн  в год технического ТХС, иметь замкнутый, непрерывный, безотходный цикл производства при степени конверсии по сырью (ТХС) не менее  99,95 %;

6. Требования к патентной чистоте и патентоспособности

6.1.	Должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.2.	Патентная чистота на способы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации.

7. Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов

Содержание, сроки выполнения, отчетность и стоимости этапов работ проведены в календарном плане работ, являющимся неотъемлемой частью договора.

8.	Порядок сдачи-приемки результатов ОКР

8.1. Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000.

8.2. Программы и методики испытаний должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ 2.106-96 раздел 11 «Программа и методика испытаний».

8.3. Количество опытных образцов для предварительных и приемочных испытаний, а также для масштабирования и выпуска опытных партий:

- опытно-промышленный модуль с технологическим регламентом по переработке ТХС его диспропорционированием в высокочистые МС и ЧХК – 1 образец;

- количество и объём опытных партий МС, ЧХК определяется на стадии разработки программ и методик испытаний.

8.4. Место проведения предварительных и приемочных испытаний: промплощадка ХХХХ.

8.5. Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в  соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000, технического задания и календарного плана.

8.6. Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем  Заказчику на этапах выполнения работ, приведена в календарном плане работ.

8.7. Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.