ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тест-программы испытания новых деталей и модифицированной диафрагмы электролизеров в цехе ... ХХХХ

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕСТ-ПРОГРАММЫ

1.1. Тест-программа проводится по графику (Приложение № 2 к Контракту) с целью подготовки принятия решения о модернизации электролизеров БГК 50/60 корпуса .... Модернизация будет заключаться в применении модифицированной асбесто-полимерной диафрагмы и раздвижного анода.

1.2.  Тест-программа   выполняется  в корпусе ... ХХХХ.

1.3. Для проведения Тест-программы будет использовано пять диафрагменных электролизеров БГК-50/60, взятых из обменного фонда.  На трех БГК-50/60 будут устанавливаться модифицированные асбестовые диафрагмы СМ-2, а двух БГК-60 будут установлены раздвижные аноды и модифицированная асбестовая диафрагма СМ-2 фирмы …. Нанесение диафрагмы СМ-2  осуществляет по технологии Подрядчика на химическом предприятии в  г. Кемерово.

1.4. Подрядчик берет на себя:

- поставку анодов и материала для диафрагм,

- временный ввоз в Россию приборов для замера электрических характеристик электролизеров, приборов и реактивов,

- согласование с Заказчиком методик отбора и анализа проб сырья и продукции,

- согласование с Заказчиком технологии установки приборов замера электрических параметров электролизеров,

- руководство нанесением диафрагм,

- проведение инструктажа персонала Заказчика,

- руководство проведением Тест-программы.

1.5. Заказчик берет на себя:

- доставку катодов до г.Кемерово и обратно,

- оплату услуг предприятия в г.Кемерово,

- сборку и монтаж новых анодов под наблюдением Подрядчика.

- предоставления корпуса ... для проведения Тест-программы,

- установку приборов для проведения Тест-программы,

- предоставление лаборатории для проведения Тест-программы,

- предоставления персонала для проведения Тест-программы.

1.6. Тест-программа будет проведена при штатном режиме работы оборудования корпуса ....

1.7. Во время Тест-программы в течение времени, согласованного в Приложении №2, будет произведен:

- замер электрических параметров электролизеров с модифицированной диафрагмой,

- замер электрических параметров электролизеров Контрольной группы,

- анализом проб сырья и продукции.

1.8. После проведения Тест-программы будет проведено сравнение результатов работы новых анодов и модифицированной диафрагмы с результатами работы Контрольной группой электролизеров.

1.9. В результате проведения Тест-программы Подрядчик должен подтвердить свои гарантии, указанные в разделе 3.

2. СЫРЬЕ ЦЕХА

2.1.  Сырьем цеха во время проведения Тест программы будет очищенный рассол из действующего отделения очистки рассола, качество которого приведено в Таблице:

Таблица

| 1. Концентрация хлористого натрия NaCl, г/л, не менее |  |
| --- | --- |
| Sodium chlorate (NaCl), g/l, not less than |  |
| 2. Концентрация ионов кальция и магния (Ca+2 и Mg+2) в пересчете на кальций, г/л, не более |  |
| Ca+2 and Mg+2 -ions concentration as Calcium, g/l, not more than |  |
| 3. Концентрация гидроксида натрия (NaOH), г/л |  |
| Sodium hydroxide (NaOH) concentration, g/l |  |
| 4. Концентрация сульфатов (SO4-2), г/л, не более |  |
| Sulphates (SO4-2) concentration, g/l, not more than |  |
| 5. Концентрация углекислого натрия (Na2CO3), г/л, |  |
| Sodium carbonate (Na2CO3) concentration, g/l |  |
| 6. Концентрация ионов аммония (NH4+), г/л, не более |  |
| (NH4+)-ions concentration, g/l, not more than |  |
| 7. Коэффициент светопропускания, %, не менее |  |
| Light transmission coefficient, %, not less than |  |
| 8. Концентрация ионов железа трехвалентного (Fe+3+ Fe+2), мг/л, не более |  |
| Trivalent Iron (Fe+3+ Fe+2)-ions concentration, mg/l, not more than |  |
| 9. Концентрация ионов бария (Ba+2), мг/л, не более |  |
| Barium (Ba+2) ions concentration, mg/l, not more than |  |
| 10. Концентрация ионов стронция (Sr+2), мг/л, не более |  |
| Strontium(Sr+2)-ions concentration, mg/l, not more than |  |
| 11. Концентрация ионов алюминия (Al+3), мг/л, не более |  |
| Aluminium (Al+3)-ions concentration, mg/l, not more than |  |
| 12. Общее содержание диокстда кремния (SiО2), мг/л, не более |  |
| General content of Silicon Dioxide (SiО2), mg/l, not more than |  |
| 13. Общее содержание ионов йода (I-1), мг/л, не более |  |
| General content of Iodine (I-1)-ions, mg/l, not more than |  |
| 14. pH рассола |  |
| Brine pH |  |

3. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

До проведения Тест-программы:

3.1. Подрядчик гарантирует, что:

- модифицированные диафрагмы будут нанесены в точном соответствии с технологией Подрядчика,

- раздвижные аноды подойдут к электролизерам Заказчика и будут изготовлены в срок и высокого качества.

3.2. Подрядчик должен сообщить Заказчику цену материала для диафрагмы СМ-2 и цену комплекта раздвижных анодов для электролизеров БГК 50/60.

После проведения Тест-программы:

3.3. Подрядчик гарантирует что, применение раздвижного анода и модифицированной асбесто-полимерной  диафрагмы обеспечит:

- снижение напряжения на электролизере БГК-50/60 – в среднем не менее, чем на ___ V;

- среднее содержания хлоратов в электрощелоке  - не более ___ ppm;

- снижение электроэнергии на выработку 1 тонны хлора  - в среднем не менее, чем на ___%.

3.4. Подрядчик должен сообщить: как изменится цена материала для диафрагмы СМ-2 и цена раздвижных анодов при их массовом изготовлении и поставке Заказчику.