# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВА

ТРИХЛОРСИЛАНА  С … ДО … ТЫС. ТОНН

В ГОД ПО ТРИХЛОРСИЛАНУ …

1.Общие положения.

1.1.Основание для разработки. Разработка исходных данных на проектирование расширения производства трихлорсилана (ТХС) с …  до … тыс. тонн в год по ТХС очищенному полупроводникового качества  на ХХХХ производится по заказу ….

1.2.Генеральный Заказчик – ХХХХ

1.3.Научная организация – разработчик технологии - АААА.

1.4.Проектная организация – ББББ.

1.5.Порядок финансирования проектных работ - по договору между …

1.6.Сроки выполнения работ - по календарному плану договора.

2.Технические требования

2.1.Размещение производства. Производство ТХС мощностью … тыс.т в год по ТХС очищенному полупроводникового качества разместить на свободных площадях цеха 94 и прилегающей территории ХХХХ

2.2.Состав производства. Производство ТХС включает в себя:

-размол кремния (определяется АААА),

-синтез смеси хлорсиланов;

-очистка и разделение ПГС;

-разделение абгазов и возврат их в производство;

-санитарная очистка газообразных выбросов;

-дезактивация отработанной контактной массы;

-нейтрализация шламов и кубовых остатков.

2.3.Мощность производства –… тонн в год трихлорсилана очищенного полупроводникового качества.

2.4.Условия проведения реконструкции.

2.4.1.Реконструкция производится без остановки действующего производства.

2.4.2.В отделении синтеза сохраняются два действующих реактора мощностью 5 тыс. т в год по ТХС очищенному полупроводникового качества, каждый из которых снабжен системой пылеочистки и конденсации. К действующим аппаратам добавляется реактор мощностью 20 тыс. т в год по ТХС очищенному полупроводникового качества, снабженный системами пылеочистки и конденсации.

2.4.3.Действующая система ректификации подвергается реконструкции, цель которой обеспечить получение не менее … т в год ТХС очищенного полупроводникового качества, при норме времени 330 рабочих дней в году (7920 часов в год).

2.5.Метод получения хлорсиланов. В основу технологии ТХС очищенного полупроводникового качества положена реакция кремния с хлористым водородом, которая протекает по схеме:

Si   +    HCl     →     HSiCl3 	+ SiCl4  + H2SiCl2   +  H2  +  ВК   +  Q 	(1)

Использование в процессе (1) кремния чистотою 99,3 % и синтетического хлористого водорода позволяет получать ТХС с селективностью в  пределах от 87 до 92 и выше процентов. Допускается применение кремния чистотой менее 99,3% (но не ниже 98%), при этом количество отходов и побочных продуктов возрастает.

2.6. Состав получаемых хлорсиланов:

дихлорсилан	… %

трихлорсилан	… %

четыреххлористый кремний	… %

высококипящие	… %

2.7.Основные технологические блоки производства:

- синтез хлорсиланов;

- ректификационное разделение реакционной смеси с получением ТХС и четыреххлористого кремния (ЧХК) , очистка ТХС.

2.8.Стадии процесса:

- дробление и размол кремния (определяется АААА );

- синтез хлорсиланов с рециклом водорода и хлористого водорода;

- ректификация смеси хлорсиланов;

- санитарная очистка абгазов;

- дезактивация и отработанной контактной массы из реактора и циклонов;

- нейтрализация  шлама мокрой очистки и кубовых остатков ректификации;

2.9. Описание технологии.

2.9.1. Узел дробления и помола кремния

Прибывающий со склада кремний, с кусками размером 25(50 мм, подвергается помолу в щековой дробилке и мельнице до размера частиц 70(300 мкм (средний размер 100(150 мкм). Молотый кремний хранится не более 3х суток в атмосфере азота. На синтез молотый кремний передается пневмотран-спортом в токе азота.

2.9.2. Обеспечение хлористым водородом.

. Готовый сухой хлористый водород поступает на синтез трихлорсилана из цеха 2705 ООО «Усольехимпром.

2.9.3. Узел синтеза.

Подогретый хлористый водород и молотый кремний подаются в реактор синтеза ТХС. Процесс  проходит под  давлением не более 0,5 МПа (G)  и температуре не выше 330(С в реакторе. Реакционное тепло снимается системой теплового обеспечения. Снятое тепло рекуперируется в пар давлением 0,4-0,6 Мпа (G).  Пар применяется для технологических нужд. Пыль кремния, выделяемая из парогазовой смеси, накапливается в бункере, откуда периодически выдавливается на дезактивацию.

2.9.4. Очистка и конденсация ПГС.

Парогазовая смесь, очищенная от основной части пыли в циклонах, направляется на окончательную очистку от остатков пыли в систему мокрой пылеочистки. Подготовленная таким образом, ПГС охлаждается оборотной водой и рассолом. Сконденсированные продукты реакции собираются в сборнике. Абгазы и несконденсированные продукты реакции поступают на систему разделения абгазов с получением: водорода, хлористого водорода и хлорсиланов. Водород используется для получения хлористого водорода.

Хлористый водород поступает на синтез трихлорсилана, а хлорсиланы направляются на ректификацию хлорсиланов.

2.9.5. Ректификация хлорсиланов и выделение трихлорсилана очищенного полупроводникового качества.

Сконденсированные хлорсиланы поступают в систему из 5ти (в случае использования ТХС технического, ЧХК, ВК и ЛКФ для получения аэросила) ректификационных колон. Сначала от них отделяют кубовые остатки и легкокипящие фракции. Затем выделяют четыреххлористый кремний и технический трихлорсилан. На последней колонне выделяют трихлорсилан полупроводникового качества и направляют его в сборники готовой продукции.

2.9.6. Санитарная очистка абгазов.

Процесс синтеза смеси хлорсиланов протекает без выделения в окружающую среду абгазов. Абгазы синтеза разделяются и используются в производстве хлористого водорода и трихлорсилана.

Абгазы пускового периода и окончания процесса (полученные на стадии подготовки к синтезу и окончания процесса, при передавливании ОКМ, шламов и т.д.) синтеза, а так же ректификации (полученные при передавливании продуктов, при азотном дыхании колонн и т.д.) направляют на санитарную очистку. Очистку проводят в специальных аппаратах с помощью раствора щелочи в воде (или, по желанию заказчика, известковым молоком). Отработанный раствор направляют на дезактивацию ОКМ. Абгазы, очищенные от хлорсодержащих соединений, сбрасываются в атмосферу.

2.9.7. Узел дезактивации контактной массы.

Отработанная контактная масса из циклонов и реактора (по окончании операции), содержащая примеси хлоридов металлов и не вступивший в реакцию кремний дезактивируется водой со стадии санитарной очистки и складируется на площадке или после естественной сушки используется в строительной индустрии, в металлургическом производстве либо направляется на полигон.

2.9.8. Узел нейтрализации шламов и кубовых остатков.

Нейтрализация шламов и кубовых остатков  осуществляется на установке действующего производства ХХХХ.

2.10. Характеристика готовой продукции, сырья,  вспомогательных материалов и энергоресурсов.

2.10.1.Трихлорсилан очищенный для полупроводникового производства

| Показатель | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид |  |
| Трихлорсилан, %, не менее |  |
| Дихлорсилан, %, не более |  |
| Четыреххлористый кремний, %, не более |  |
| Изо-пентан, ррм, не более |  |
| Метилдихлорсилан, ррм, не более |  |
| Триметилхлорсилан, ррм, не более |  |
| Метилтрихлорсилан, ррм, не более |  |
| Диметилдихлорсилан, ррм, не более |  |
| Бор, ppb, не более |  |
| Фосфор, ppb, не более |  |
| Металлы (Fe, Cu, Na, K, Al, Cr, Co, Zn, Mn, Ni, Ti), ppb, не более |  |

2.10.2. Трихлорсилан технического качества

| Показатель | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид |  |
| Трихлорсилан, %, не менее |  |
| Дихлорсилан, %, не более |  |
| Четыреххлористый кремний, %, не более |  |

2.10.3. Четыреххлористый кремний.

| Показатель | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид |  |
| Массовая доля ЧХК, % не менее |  |
| Суммарная доля примесей, % не более в том числе: дихлорсилан трихлорсилан высококипящие |  |

2.11. Характеристика требуемого исходного сырья и энергоресурсов

2.11.1.  Кремний:

кусковой:

- содержание основного вещества не менее 99,3%, марка КР-00 (ГОСТ2169-80)

- размер кусков 25(50 мм.

молотый:

- средний размер 100(150 мкм.

- содержание фракции менее 70 мкм – не более 10%

- содержание фракции более 300 мкм – не более 5%

2.11.2.  Хлористый водород:

- синтетический, осушенный.

- содержание основного вещества не менее 96,0% (остальное водород)

- давление на входе в синтез ТХС 0,55 МПа (G).

2.11.3.  Энергоресурсы.

- электроэнергия, 380 В

- вода оборотная (температура ( 25(С; давление 0,3 ( 0,4 МПа (G))

- вода захоложенная + 7(С (давлением 0,3 ( 0,4 МПа (G))

- пар насыщенный с давлением на вводе 0,6 МПа (G)

- азот газообразный (содержание инертов не менее 99,5 %об,  влажность не выше точки росы минус 60(С, давление избыточное 0,6 МПа (G)

- рассол минус 40 (С

2.12. Ориентировочные нормы расхода сырья и энергоресурсов

Расходы основного сырья  и энергоресурсов на 1 тонну ТХС PV составляют:

| Кремний молотый |  |
| --- | --- |
| Водород |  |
| Хлор |  |
| Электроэнергия |  |
| Вода захоложенная ( 7(С |  |
| Пар технологический (0,6 МПа (G)) |  |
| Вода оборотная |  |
| Щелочь натриевая (100 %) |  |
| Рассол минус 40 (С |  |
| Воздух КИПиА |  |
| Азот технологический |  |
| Азот (дыхание емкостей и периоды пуска/остановки синтеза) |  |

2.13. При разработке исходных данных предусмотреть решения, обеспечивающие создание производства с максимально возможным рециклом по хлору и водороду внутри производства.

3.Требования к представляемой отчетной документации.

3.1. Исходные данные на проектирование расширения производства трихлорсилана очищенного для полупроводникового производства. 10 тыс.т в год  до 30 тыс. тонн в год на ХХХХ представляется Генеральному заказчику на бумажных носителях в 2-х экз., на электронных носителях – в 1-м экз.

3.2. Состав «Исходных данных для проектирования».

Для проектирования производства ТХС PV, АААА передает заказчику согласованные с ББББ «Исходные данные» в объеме следующих разделов:

1.Введение.

2.Общие сведения о технологии.

3.Характеристика производимой продукции.

4.Характеристика сырья, материалов и энергосредств.

5.Физико-химические и теплофизические свойства исходных, промежуточных, побочных, готовых продуктов и отходов производства.

6.Химизм и физико-химические основы технологических процессов, в том числе по переработке отходов производства.

7.Описание технологического процесса и принципиальные технологические схемы.

8.Материальный баланс.

9.Расходные коэффициенты сырья и вспомогательных материалов.

10.Данные для расчета и выбора основного промышленного технологического оборудования.

11.Рекомендации по автоматизации и управлению технологическим процессом и механизации производства (без указания математического описания алгоритмов управления и технических средств).

12.Аналитический контроль производства.

13.Рекомендации по охране окружающей среды и утилизации отходов производства (без технологии очистки сточных вод).

14.Рекомендации по безопасной эксплуатации производства и охране труда.