ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание установки сушки и грануляции хлористого кальция

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы  является строительство установки сушки и грануляции для  производства гранулированного хлористого кальция мощностью … тонн/год на ХХХХ. Производительность установки по испаренной влаге – … т/час.

2. ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1.Продукцией производства является кальций хлористый технический, соответствующий ГОСТ 450-77, марок гидратированный и кальцинированный сорт 1-ый и сорт высший.

2.2. Продукт должен быть гранулированным. Средний размер гранул 2-5 мм.

2.2.Температура плавления хлористого кальция 770°С .

2.3. Максимальная температура нагрева готового продукта 700°С.

3. СЫРЬЕ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА

3.1Сырьем является 38-40% раствор хлористого кальция по ГОСТ 450-77, марки жидкий.

3.2.Сушка хлористого кальция осуществляется топочными газами от сжигания водорода, полеченного в цехе электролиза. Состав водорода приведен в Приложении № 3.

3.2.Основные энергоносители, имеющиеся на ХХХХ, и их параметры приводятся в Приложении № 1.

4. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

4.1.Технология предлагаемого процесса производства должна обеспечить полную утилизацию вредных веществ и не иметь токсичных выбросов в атмосферу (нормативно установленных дать нормативы), твердых и жидких отходов подлежащих утилизации.

4.2.Температура отходящих газов в соответствии с действующими нормами. Дать нормы

4.3.Методы и технологии утилизации вредных веществ должны быть предварительно согласованы сторонами.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

5.1.Предлагаемая установка должна располагаться на площадке ХХХХ в закрытом, отапливаемом, вентилируемом помещении категории Г по НПБ 105-95. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ  15150.

5.2.Топочное устройство и трубопроводы водорода к нему размещается снаружи здания или отдельном помещении.

6. НОУ-ХАУ и ЛИЦЕНЗИИ

Если предлагаются защищенные патентом (содержащие элементы ноу-хау) методы производства или оборудование, разработчик должен предварительно договориться с патентообладателем  о возможности их использования, и учесть затраты на использование  защищенных патентом (содержащие элементы ноу-хау) методов производства или оборудования в предлагаемой установке.

7. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

7.1. Установка должна быть оснащена системой АСУТП (автоматическая система управления технологическим процессом) на микропроцессорной технике.

7.2. АСУТП производства должна быть совместима с системой управления предприятием (Усольехимпром). Все элементы АСУТП должны иметь сертификаты соответствия, а система АСУТП должна иметь разрешение на применение на опасных производствах.

7.3. В составе установки должно быть предусмотрено оборудование для классификации готового продукта перед его фасовкой.

7.4. В составе установки должно быть предусмотрено оборудование для фасовки готового продукта в  биг-бэги по 800 кг мощностью 12 000 тонн в год, мешки по 25 кг, 50 кг указать тип мешков, тип закрывания мешкови барабаны до 100 л мощностью 5 000 тонн в год.

7.5.Установка должна включать в себя топочное устройство для получения теплоносителя путем сжигания водорода, полученного в цехе электролиза.

7.6. Все основное и вспомогательное технологическое оборудование должно быть сертифицировано и иметь разрешение для применения на опасных производствах.

7.6.1. Поставляемое оборудование, подпадающее под требования безопасности Ростехнадзора,  должно быть разрешено к применению Ростехнадзором РФ.

7.6.2. По режиму безопасности и гигиены оборудование должно удовлетворять действующим нормам по охране труда, технике безопасности и экологической безопасности.

7.6.3. При разработке оборудования поставщик должен учесть сейсмичность на площадке – 8 баллов.

8. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Вид климатического исполнения предлагаемой установки и её составные части должны соответствовать УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150.

Климатические требования в соответствии с Приложением №2.

9. ГАРАНТИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Срок гарантии на все оборудование – не менее одного года с момента пуска в эксплуатацию, при подтверждении количества и качества получаемой продукции в соответствии с техническим заданием в течение эксплуатации до капитального ремонта. Средний срок службы оборудования подрядчик должен назначить поагрегатно, но не менее – 10 лет.

10.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1. Вся документация, передаваемая заказчику, должна быть выполнена на русском языке, в полном объеме и соответствовать нормам и правилам, действующим в РФ.

10.2. Документация должна содержать все необходимые разрешения сертификаты и лицензии в соответствии с Законодательством, действующим в РФ.

11. ПРИЕМКА

Приемка всей технической документации (перечень технической документации выполняется Генеральным подрядчиком совместно со специалистами ХХХХ после выполнения проекта) осуществляется на ХХХХ.

12. ПРИЕМКА И ПЕРЕДАЧА СВЕДЕНИЙ

Вся недостающая информация предоставляется сторонам по отдельным требованиям.