ТРЕБОВАНИЯ

к содержанию и условиям получения лицензии

на четыре марки полипропиленовых компаундов (ППК)

для автомобильных деталей

Лицензия приобретается у фирмы ______ в рамках инвестиционного проекта  строительства "под ключ" на территории ______ производства полипропиленовых компаундов применяемых в автомобилестроении по техническим требованиям АО "АвтоВАЗ".

1. СТОРОНЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Сторонами или Участниками лицензионного соглашения являются Продавец, Покупатель, Подрядчик и Консультант. Юридические права на пользование лицензией приобретает только Покупатель.

Продавцом лицензии и на Know How производства полипропиленовых компаундов, далее - Продавец,  является концерн ______.

Покупателем лицензии и на Know How производства полипропиленовых компаундов, далее - Покупатель,  является ______.

Генеральным подрядчиком и проектировщиком инвестиционного проекта, далее - Подрядчик,  является фирма ______.

Генеральным консультантом и потенциальным покупателем полипропиленовых компаундов, далее - Консультант,   является АО АВТОВАЗ, г.Тольятти Россия.

2. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИИ

Предметом лицензии является полная и исчерпывающая технология (Know How), владение которой позволяет Покупателю производить ППК идентичные по качеству продуктам, производимым Продавцом.

Лицензия предполагает продажу необходимой документации, передачу опыта и знаний, проведение необходимых лабораторных анализов, получение необходимых опытных образцов и адаптацию технологии к применяемому оборудованию.

Особенностью лицензии является то, что при сохранении качества готового изделия Продавец должен изменить или адаптировать свою технологию так, чтобы она позволяла использовать четыре вида российского сырья: полипропилен, сополимеры полипропилена с этиленом, каучук, тальк. Для выполнения этой работы Покупатель передает Продавцу характеристики российского сырья и необходимые образцы этого сырья в количествах не более 5 кг каждого вида. При проведении адаптации Know How стороны, совместно с Консультантом и Подрядчиком, проводят совместную работу имеющую целью достижение успеха при замене немецкого сырья на российское.

В случае, если Продавец при всем своем старании не сможет адаптировать свою технологию так, чтобы она позволяла использовать российское сырье, он должен убедительно доказать это Покупателю и Консультанту. После этого стороны должны провести технические переговоры и консультации для того, чтобы установить одно из двух:

1) можно ли изменить качество российского сырья так, чтобы из него можно было производить ППК, аналогичные ППК, выпускаемые Продавцом,

2) какие существуют альтернативы для сырья, предлагаемого Продавцом.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА МАРОК ППК

В соответствии с полученной лицензией Покупатель должен получить полную техническую возможность для впуска четырех марок ППК, качество которых должно ни в чем не уступать следующим маркам ППК, производимым Продавцом:

1) ППК для бампера автомобиля марки   _______ или   _______   (по выбору Консультанта).

2) ППК для деталей внутренней отделки салона марки    _______.

3) ППК для панели приборов марки   _________.

4) ППК для системы вентиляции и отопления марки   _________.

Технические характеристики четырех марок ППК приведены в таблице № 1:

Таблица № 1

| Технические | Ед. | Bumper | Trim | Inst. Panel | Heater |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| характеристики | изм. |  |  |  |  |  |
| Показатель текучести расплава | g/10 min |  |  |  |  |  |
| Melt flow index |  |  |  |  |  |  |
| MFI 230/2,16 (ISO 1133) |  |  |  |  |  |  |
| Плотность | g/ml |  |  |  |  |  |
| Specific gravity (ISO 1183) |  |  |  |  |  |  |
| Предел текучести при растяж. | MPa |  |  |  |  |  |
| Yield stress (ISO 527/1+2) |  |  |  |  |  |  |
| Разрушающее напряжение | MPa |  |  |  |  |  |
| при растяжении |  |  |  |  |  |  |
| Tensile strength |  |  |  |  |  |  |
| Относительное удлинение | % |  |  |  |  |  |
| при разрыве |  |  |  |  |  |  |
| Elongation at yeald |  |  |  |  |  |  |
| Твердость по ISO | MPa |  |  |  |  |  |
| Hardness, (ISO 2039/1 358 N/30s) |  |  |  |  |  |  |
| Температура размягчения по Вика | C |  |  |  |  |  |
| Vicat softening point |  |  |  |  |  |  |
| 49 N (ISO 306) |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение упругости | MPa |  |  |  |  |  |
| Flexural Strength (3,5 %) |  |  |  |  |  |  |
| Модуль упругости при изгибе | MPa |  |  |  |  |  |
| Flexural modulus (ISO 178) |  |  |  |  |  |  |
| Температура изгиба при | C |  |  |  |  |  |
| напряжении |  |  |  |  |  |  |
| HDT (1,82 Mpa) |  |  |  |  |  |  |
| HDT (0,45 Mpa) |  |  |  |  |  |  |
| Ударная вязкость по Шарпи |  |  |  |  |  |  |
| Impact strength acc.to Charpy |  |  |  |  |  |  |
| с надрезом +23 С |  |  |  |  |  |  |
| Прочность по храповику Шарпи | KJ/m2 |  |  |  |  |  |
| Notched Charpy impact strength |  |  |  |  |  |  |
| +23 С (ISO 179/1eA) |  |  |  |  |  |  |
| 0 С |  |  |  |  |  |  |
| -20 С |  |  |  |  |  |  |
| -40 С |  |  |  |  |  |  |
| Ускоренное старение при 150 С | hours |  |  |  |  |  |
| Accelerated over ageing at 150 C |  |  |  |  |  |  |

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛИЦЕНЗИИ

Заключение о качестве ППК в период подбора необходимых  марок ППК дает Исследовательский Центр Генерального Департамента Развития АО АВТОВАЗ на основании оценки технических характеристик ППК и проведения лабораторных и технологических испытаний образцов ППК. Образцы ППК для испытаний должны бесплатно передаваться Продавцом Консультанту в требуемых количествах.

Заключение о качестве ППК при приемке производства в эксплуатацию дает лаборатория производства, созданная по программе, разработанной Консультантом, и на основе методик и технической документации, утвержденных Продавцом.

Продукция производства представляет собой гранулы, размеры которых должны соответствовать ГОСТ 26996-86. ППК фасуются в мешки по 25 кг и маркируются в соответствии с техническими требованиями Консультанта.

Цвет ППК проверяется по методике, утвержденной Консультантом. Предусматриваются выпуск гранул четырех цветов:

1) графитовый RAL 7021

2) серый RAL 7012

3) черный, согласно эталона-образца, утвержденного АО АВТОВАЗ,

4) темно-зеленый, согласно эталона-образца, утвержденного АО АВТОВАЗ.

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К   KNOW   HOW

1) Исходным сырьем для производства ППК является полипропилен и его сополимеры с этиленом, выпуск которых ________ году по лицензии фирмы ________ Продавец гарантирует, что четыре марки ППК, описанные в пар.3 будут производиться из следующего набора исходных марок полипропилена и сополимеров полипропилена, приведенного в таблице № 2:

Таблица № 2

| Применение | Используемые марки сырья | ______ |
| --- | --- | --- |
| ППК | _______ | сырья |
| Детали |  |  |
| салона |  |  |
| Панель |  |  |
| приборов |  |  |
| Система |  |  |
| отопления |  |  |
| Бампер |  |  |

В производстве ППК должны использоваться полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, тальк и каучук российского производства. Прочие компоненты рецептур ППК могут быть российскими или импортными.

2) Каждый компонент рецептуры ППК должен быть подробно описан как химическое вещество (формула, чистота, примеси, влажность, химические свойства и др.), как физический объект (агрегатное состояние, температура плавления или кипения, насыпной вес, плотность, твердость, степень измельчения и др.) и технический объект (токсичность, слеживаемость, сыпучесть, срок хранения, гигроскопичность, пожаровзрывоопасность и др.).

3) Рецептура ППК должна быть вариабельна, то есть для каждого компонента рецептуры должны быть приведены два-три сорта (марки) конкретного вещества и, соответственно, два-три варианта его поставщика.

4) Производительность производства ППК составляет _______ тонн компаундов в год.

5) Консультант  оказывает консультационную помощь Продавцу, Покупателю и Подрядчику в следующих вопросах:

- разработка и согласование технических требований на ППК,

- выбор базовых марок ППК,

- выбор методик испытания ППК на соответствие техническим требованиям,

- при необходимости корректировка технических требований к ППК,

- подбор лабораторного оборудования и фирм-поставщиков лабораторного оборудования,

- согласование методик испытаний исходных компонентов и готового продукта - ППК,

- проведение лабораторных, технологических испытаний ППК, выдача окончательного заключения.

6) Продавец должен гарантировать окраску ППК в соответствующие цвета и согласовать цвета ППК и методики испытания цветовых параметров ППК с Консультантом.

7) Продавец должен предложить для продажи самую современную технологию производства ППК.

8) Лицензионное соглашение должно давать Покупателю право (желательно - эксклюзивное) выпуска в России компаундов в течении не менее 5 лет под собственным зарегистрированным товарным знаком (Trade Mark) с указанием, что данный товар выпущен по лицензии Продавца.

9) Покупатель принимает на себя обязательство не передавать информацию, относящуюся к Know How лицам и организациям не входящим в круг Участников лицензионного соглашения за исключением случаев, предусмотренных законодательством России для согласования вопросов строительства производства и выпуска продукции с государственными органами или же по решению суда.

По истечении срока действия лицензии лицензионное соглашение утрачивает силу.

10) Передаваемая по лицензии документация должна включать:

а) Подбор базовых полимеров (полипропилена, сополимеров полипропилена и каучука) и других компонентов рецептур ППК с обязательной вариабельностью.

б) Подробную характеристику сырья.

в) Формулы (рецептуры) композиций и их спецификации.

г) Дизайн и принципы производственного процесса.

д) Комплексную систему контроля качества ППК.

е) Комплексную систему контроля и управления технологическим процессом.

11) Вся техническая документация, передаваемая по лицензии, должна быть переведена на русский язык.

12) Инвестиционным проектом предусматривается оснащение производства полностью укомплектованной лабораторией, способной производить все виды анализов и испытаний, согласно Know How и Техническим условиям на ППК. Кроме того, лаборатория должна быть оснащена оборудованием для приготовления опытных смесей ППК и изготовления стандартных образцов изделий из ППК. Дополнительно к анализам на соответствие ТУ лаборатория должна проводить испытания на цветность, равномерность окраски и другие параметры, определяющие внешний вид изделий из ППК.

Продавец и Консультант оказывает Покупателю и Подрядчику консультационную помощь при создании лаборатории.