| Применение сталей (Маркировка по ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные») 1. Классификация В зависимости от основных свойств стали и сплавы подразделяют на группы: Коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали и сплавы, обладающие стойкостью против электрохимической и химической коррозии (атмосферной, почвенной, щелочной, кислотной, солевой), межкристаллитной коррозии, коррозии под напряжением и др.; Жаростойкие (окалиностойкие) стали и сплавы, обладающие стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температурах выше 550°С, работающие в ненагруженном или слабонагруженном состоянии; Жаропрочные стали и сплавы, способные работать в нагруженном состоянии при высоких температурах в течение определенного времени и обладающие при этом достаточной жаростойкостью. 2. Практическое применение высоколегированных сталей 2.1. Примерное назначение марок коррозионностойких сталей и сплавов I группы Марки сталей и сплавов Назначение Новое обозначение | Старое обозначение 20Х13 2Х13 Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и др.). 30Х13 3Х13 Режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров. 40Х13 4Х13 14Х17Н2 1Х17Н2, ЭИ 268 | Применяется как сталь с достаточно удовлетворительными технологическими свойствами в химической, авиационной и других отраслях промышленности. 15Х25Т Х25Т, ЭИ 439 Рекомендуется в качестве заменителя стали марки 12Х18Н10Т для сварных конструкций, не подвергающихся действию ударных нагрузок при температуре эксплуатации не ниже ? 20°С для работы в более агрессивных средах по сравнению со средами, для которых рекомендуется сталь марки 08Х17Т. Трубы для теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах. 10Х17Н13М2Т Х17Н13М2Т, ЭИ 448 Рекомендуется для изготовления сварных конструкций, работающих в условиях действия кипящей фосфорной, серной, 10%-ной уксусной кислоты и сернокислых средах. 10Х17Н13М3Т Х17Н13М3Т, ЭИ 432 12Х18Н9 Х18Н9 Применяется в виде холоднокатаного листа и ленты повышенной прочности для различных деталей и конструкций, свариваемых точечной сваркой, а также для изделий, подвергаемых термической обработке (закалке). | 08Х18Н10 0Х18Н10 08Х18Н10Т 0Х18Н10Т, ЭИ 914 Рекомендуется для изготовления сварных изделий, работающих в средах более высокой агрессивности, чем сталь марок 12Х18Н10Т и 12Х18Н12Т. 12Х18Н10Т Х18Н10Т Применяется для изготовления сварной аппаратуры в разных отраслях промышленности. Сталь марки 12Х18Н9Т рекомендуется применять в виде сортового металла и горячекатаного листа, не изготовляемого на станах непрерывной прокатки. 12Х18Н9Т Х18Н9Т 12Х18Н12Т Х18Н12Т Применяется для тех же целей, что и сталь марки 08Х18Н10, при жестком ограничении содержания ферритной фазы. 06ХН28МДТ 0Х23Н28М3Д3Т, ЭИ 943 Для сварных конструкций, работающих при температурах до 80°С в серной кислоте различных концентраций, за исключением 55%-ной уксусной и фосфорной кислот, в кислых и сернокислых средах. 2.2. Примерное назначение жаростойких сталей и сплавов II группы 15Х25Т Х25Т, ЭИ 439 Аппаратура, детали, чехлы термопар, электроды искровых зажигательных свечей, трубы пиролизных установок, теплообменники. 08Х18Н10 0Х18Н10 Трубы детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки и коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей. 12Х18Н9 Х18Н9 08Х18Н10Т 0Х18Н10Т, ЭИ 914 То же 12Х18Н10Т Х18Н10Т То же 12Х18Н9Т Х18Н9Т То же 12Х18Н12Т Х18Н12Т Трубы 2.3. Примерное назначение жаропрочных сталей и сплавов III группы 20Х13 2Х13 Лопатки паровых турбин, клапаны, болты и трубы. 14Х17Н2 1Х17Н2, ЭИ 268 Рабочие лопатки, диски, валы, втулки. 12Х18Н10Т Х18Н10Т Детали выхлопных систем, трубы, листовые и сортовые детали. 12Х18Н12Т Х18Н12Т То же 20Х23Н18 Х23Н18, ЭИ 417 Детали установок в химической и нефтяной промышленности, газопроводы, камеры сгорания (может применяться для нагревательных элементов сопротивления). |
| --- | --- | --- | --- |