#G0

ГОСТ 19281-89

Группа В20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

Общие технические условия

Rolled steel with increased strength. General specifications

ОКП 09 2500, 09 3000, 09 7000, 11 2000

Срок действия с 1991-01-01

до 1996-01-01*

______________________________

* Ограничение срока действия снято

по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета

по стандартизации, метрологии и сертификации.

(ИУС N 11-12, 1994 г.). - Примечание "КОДЕКС".

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С.В.Тимофеев; Б.В.Молотилов, д-р техн. наук; В.Т.Абабков, канд. техн. наук; В.Д.Хромов, канд. техн. наук; Л.В.Меандров, д-р техн. наук; Г.Е.Шаронов, канд. техн. наук; В.И.Красных, канд. техн. наук; Д.А.Литвиненко, д-р техн. наук; В.П.Харчевников, канд. техн. наук; О.А.Глебова; С.И.Рудюк, канд. техн. наук; В.Ф.Коваленко, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.89 N 2972

3. Стандарт в части сопоставимых классов прочности соответствует МС ИСО 4950/2 для классов прочности Е 355, Е 390 и Е 420, за исключением требований к относительному удлинению для классов Е 355 и Е 390; соответствует МС ИСО 4950/3 для классов прочности Е 420, за исключением требований по ударной вязкости KCV при минус 50°; соответствует МС ИСО 4951 за исключением требований к относительному удлинению для класса прочности Е 355; соответствует МС ИСО 4995 для классов прочности НР 275 и НР 355; МС ИСО 4996 для классов прочности HS 355, HS 390 и HS 420; соответствует МС ИСО 5952 для класса прочности Н 355

4. ВЗАМЕН ГОСТ 19281-73 и ГОСТ 19282-73

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| #M12293 0 1200005125 3271140448 2956632782 247265662 4291639603 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 82-70#S | 1.2 |
| #M12293 0 1200004017 3214987676 4294961312 4293091740 1401936666 247265662 4291639603 557313239 2960271974ГОСТ 103-76#S | 1.2 |
| #M12293 0 1200005048 3271140448 1574673624 247265662 4291639602 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 535-88#S | 2.1.3, 4.4 |
| #M12293 0 1200004888 3271140448 2188899108 4292200620 2530445852 4294961312 4293091740 2954801880 247265662ГОСТ 1497-84#S | 4.8 |
| #M12293 0 1200004404 98669552 247265662 4291639602 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 3445289806ГОСТ 2590-88#S | 1.2 |
| #M12293 0 1200001413 129628696 4294961312 4293091740 250782322 247265662 4291639602 557313239 2960271974ГОСТ 2591-88#S | 1.2 |
| #M12293 0 1200004936 3271140448 2071907418 247265662 4291638981 3918392535 2960271974 3715486014 2947434724ГОСТ 7268-82#S | 4.11 |
| #M12293 0 1200005494 3271140448 966987673 247265662 4291639602 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 7511-73#S | 1.2 |
| ГОСТ 7564-73 | 4.6 |
| #M12293 0 1200002063 3271140448 2482999846 247265662 4291638981 3918392535 2960271974 1704239883 1858997024ГОСТ 7565-81#S | 4.1 |
| #M12293 0 1200002063 2482999846 247265662 4291638981 3918392535 2960271974 1704239883 1858997024 3562038624ГОСТ 7566-81#S | 2.3, 3.3, 5.1 |
| #M12293 0 1200004409 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 8239-89#S | 1.2 |
| #M12293 0 1200001022 3257198401 4294961312 4293091740 3460668040 247265662 4291639602 557313239 2960271974ГОСТ 8240-89#S | 1.2 |
| #M12291 1200005116ГОСТ 8278-83#S | 1.2 |
| #M12291 1200005120ГОСТ 8281-80#S | 1.2 |
| #M12291 1200005340ГОСТ 8282-83#S | 1.2 |
| ГОСТ 8283-77 | 1.2 |
| #M12293 0 1200001025 3778862205 247265662 4291639602 3918392535 2960271974 823242076 1442103371 915513435ГОСТ 8509-86#S | 1.2 |
| #M12293 0 1200001023 336498926 4294961312 4293091740 3364136156 247265662 4291639602 557313239 2960271974ГОСТ 8510-86#S | 1.2 |
| #M12291 1200005312ГОСТ 9234-74#S | 1.2 |
| #M12291 1200005045ГОСТ 9454-78#S | 4.10 |
| ГОСТ 10551-75 | 1.2 |
| ГОСТ 11474-76 | 5.1 |
| #M12291 1200004885ГОСТ 12346-78#S | 4.2 |
| #M12291 1200004911ГОСТ 12347-77#S | 4.2 |
| #M12293 0 1200005455 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 12348-78#S | 4.2 |
| ГОСТ 12350-78 | 4.2 |
| #M12291 1200005322ГОСТ 12351-81#S | 4.2 |
| #M12293 0 1200004478 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 12352-81#S | 4.2 |
| #M12291 1200004612ГОСТ 12355-78#S | 4.2 |
| #M12293 0 1200004480 2682634713 247265662 4291639923 3918392535 2960271974 3715485994 1260085763 4294967268ГОСТ 12356-81#S | 4.2 |
| #M12293 0 1200004481 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 12357-84#S | 4.2 |
| ГОСТ 12358-82 | 4.2 |
| ГОСТ 12359-81 | 4.2 |
| #M12293 0 1200004482 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 12361-82#S | 4.2 |
| #M12291 1200004916ГОСТ 12364-84#S | 4.2 |
| ГОСТ 13229-78 | 1.2 |
| #M12291 1200005052ГОСТ 14019-80#S | 4.9 |
| ГОСТ 14635-79 | 1.2 |
| #M12291 1200000119ГОСТ 14637-89#S | 2.1.3, 4.4 |
| #M12291 1200004905ГОСТ 19425-74#S | 1.2 |
| ГОСТ 19771-74 | 1.2 |
| ГОСТ 19772-74 | 1.2 |
| #M12293 0 1200004521 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 19903-74#S | 1.2 |
| ГОСТ 21026-75 | 1.2 |
| ГОСТ 22536.0-87 | 4.2 |
| #M12291 1200004613ГОСТ 22536.1-88#S | 4.2 |
| ГОСТ 22536.2-87 | 4.2 |
| #M12291 1200004614ГОСТ 22536.3-88#S | 4.2 |
| #M12291 1200004615ГОСТ 22536.4-88#S | 4.2 |
| ГОСТ 22536.5-87 | 4.2 |
| #M12291 1200004616ГОСТ 22536.6-88#S | 4.2 |
| #M12291 1200004617ГОСТ 22536.7-88#S | 4.2 |
| ГОСТ 22536.8-87 | 4.2 |
| #M12291 1200004618ГОСТ 22536.9-88#S | 4.2 |
| #M12291 1200004619ГОСТ 22536.10-88#S | 4.2 |
| ГОСТ 22536.11-87 | 4.2 |
| #M12291 1200004620ГОСТ 22536.12-88#S | 4.2 |
| ГОСТ 27809-88 | 4.2 |
| ГОСТ 22727-88 | 2.2.12, 4.5.1 |
| #M12291 1200005306ГОСТ 25577-83#S | 1.2 |
| #M12291 901711178ГОСТ 26020-83#S | 1.2 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 5-91)

Настоящий стандарт распространяется на толстолистовой, широкополосный универсальный, фасонный, сортовой прокат и гнутые профили из стали повышенной прочности, применяемые для сварных, клепаных или болтовых конструкций и используемые в изделиях, в основном, без дополнительной термической обработки.

В части норм химического состава стандарт распространяется также на тонкий лист, слитки, слябы, блюмсы, поковки и штамповки.

1. Сортамент

1.1. Прокат изготовляют классов прочности 265, 295, 315, 325, 345, 355, 375, 390 и 440.

1.2. По форме, размерам и предельным отклонениям прокат должен соответствовать требованиям #M12293 0 1200001025 3778862205 247265662 4291639602 3918392535 2960271974 823242076 1442103371 915513435ГОСТ 8509#S - для углового равнополочного, #M12293 1 1200001023 336498926 4294961312 4293091740 3364136156 247265662 4291639602 557313239 2960271974ГОСТ 8510#S - для углового неравнополочного, #M12293 2 1200004409 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 8239#S - балок двутавровых, #M12291 1200004905ГОСТ 19425#S - для балок двутавровых и швеллеров специальных, #M12293 3 901711178 3271140448 1253173339 247265662 4291639602 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 26020#S - для двутавров с параллельными гранями полок, #M12293 4 1200001022 3257198401 4294961312 4293091740 3460668040 247265662 4291639602 557313239 2960271974ГОСТ 8240#S - для швеллеров, #M12293 5 1200004521 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 19903#S - для листового, #M12293 6 1200004017 3214987676 4294961312 4293091740 1401936666 247265662 4291639603 557313239 2960271974ГОСТ 103#S - для полосового и ГОСТ 82 - для широкополосного универсального проката, ГОСТ 7511, #M12291 1200005116ГОСТ 8278#S, #M12291 1200005120ГОСТ 8281#S, #M12291 1200005275ГОСТ 8283#S, ГОСТ 9234, ГОСТ 10551, ГОСТ 13229, ГОСТ 14635, #M12291 1200004907ГОСТ 19771#S, #M12291 1200005330ГОСТ 19772#S, #M12291 1200005306ГОСТ 25577#S - для профилей гнутых, #M12293 7 1200004404 98669552 247265662 4291639602 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 3445289806ГОСТ 2590#S - для  круглого, #M12293 8 1200001413 129628696 4294961312 4293091740 250782322 247265662 4291639602 557313239 2960271974ГОСТ 2591#S - для квадратного проката; ГОСТ 21026 - для швеллеров с отогнутой полкой.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.3. Степени точности проката по размерам, плоскостности, кривизне в пределах, предусмотренных в стандартах на сортамент, указываются потребителем в заказе. При отсутствии в заказе требований точность изготовления определяет предприятие-изготовитель.

1.4. Примеры условных обозначений приведены в приложении 1.

2. Технические требования

2.1. Характеристики базового исполнения

2.1.1. Базовый химический состав для каждого класса прочности приведен в приложении 2.

Массовая доля фосфора в стали должна быть не более 0,035%, серы - не более 0,040%.

Массовые доли азота в стали -  не более 0,012%, мышьяка - не более 0,08%. При выплавке стали из керченских руд массовая доля мышьяка - не более 0,15%, при этом массовая доля фосфора - не более 0,030%.

Перечень марок сталей, рекомендуемых для различных классов прочности и толщин фасонного и сортового проката, приведен в приложении 3, листового проката - в приложении 4.

2.1.2. Прокат изготовляют в горячекатаном, термообработанном состоянии или после контролируемой прокатки в соответствии с заказом. При отсутствии указания  способ изготовления определяет предприятие-изготовитель.

2.1.3. Поверхность, требования к кромкам и концам проката должны соответствовать: листового - #M12293 0 1200000119 707105630 4294967292 0 0 0 0 0 0ГОСТ 14637#S, сортового и фасонного - ГОСТ  535.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.1.4. Расслоения в листах не допускаются.

2.1.5. Механические свойства при растяжении, а также условия испытания на изгиб должны соответствовать для фасонного и сортового проката требованиям табл.1, листового  и широкополосного универсального проката и гнутых профилей - табл.2.

Допускается испытание на изгиб фасонного и листового проката толщиной до 20 мм у изготовителя не проводить. При этом соблюдение установленных норм изготовителем должно гарантироваться.

Таблица 1

Механические свойства сортового и фасонного проката

| #G0Класс проч- ности | Толщина проката, поставляемая по данному классу прочности, мм, не более | Предел текучести , H/мм (кгс/мм) | Временное сопротивление , H/мм (кгс/мм) | Относительное удлинение , % | Изгиб до параллельности сторон (а - толщина образца, d - диаметр оправки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее |  |
| 265 | 100 | 265 (27) | 430 (44) | 21 | d=2a |
| 295 | 100 | 295 (30) | 430 (44) |  |  |
| 325 | 60 | 325 (33) | 450 (46) |  |  |
| 345 | 20 | 345 (35) | 480 (49) |  |  |
| 375 | 10 | 375 (38) | 510 (52) |  |  |
| 390 | 20 | 390 (40) | 530 (54) | 18 |  |
| Примечание. При заказе класса прочности 295 из марки стали 09Г2, 09Г2Д, толщиной до 20 мм предел текучести должен быть не менее 305 H/мм, а временное сопротивление - не менее 440 H/мм. |

Таблица 2

Механические свойства листового, полосового, широкополосного

универсального проката и гнутых профилей

| #G0Класс проч- ности | Толщина проката, поставляемая по данному классу прочности, мм, не более | Предел текучести , H/мм (кгс/мм) | Временное сопротивление , H/мм (кгс/мм) | Относительное удлинение , % | Изгиб до параллельности сторон (а - толщина образца, d - диаметр оправки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее |  |
| 265 | 160 | 265 (27) | 430 (44) |  |  |
| 295 | 100 | 295 (30) | 430 (44) |  |  |
| 315 | 60 | 315 (32) | 450 (46) | 21 | d=2a |
| 325 | 60 | 325 (33) | 450 (46) |  |  |
| 345 | 32 | 345 (35) | 490 (50) |  |  |
| 355 | 20 | 355 (36) | 490 (50) |  |  |
| 375 | 50 | 375 (38) | 510 (52) | 20 |  |
| 390 | 50 | 390 (40) | 510 (52) | 19 |  |
| 440 | 32 | 440 (45) | 590 (60) |  |  |
| Примечание. При заказе класса прочности 265 из марки стали 16ГС временное сопротивление должно быть не менее 450 H/мм; При заказе класса прочности 295 из марки стали 09Г2, 09Г2Д, толщиной до 20 мм предел текучести должен быть не менее 305 H/мм, а временное сопротивление не менее 440 H/мм; При заказе класса прочности 315 из марки стали 12 ГС относительное удлинение должно быть не менее 26%; при заказе класса прочности 325 из стали марки 09Г2С толщиной св. 10 до 20 мм временное сопротивление должно быть не менее 470 H/мм; При заказе класса прочности 345 из марок стали 17ГС и 17Г1С относительное удлинение должно быть не менее 23%. При заказе класса прочности 345 из марки стали 10ХНДП временное сопротивление должно быть не менее 470 H/мм, а относительное удлинение - не менее 20%. (Измененная редакция, Изм. N 1). |

Таблица 3

Химический состав низколегированных марок сталей

| #G0Марка стали | Степень раскис- ления | Массовая доля элементов, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | углерода | кремния | марганца | хрома | никеля | меди | ванадия | других элементов |
| 09Г2 | Сп | Не более 0,12 | 0,17+0,37 | 1,4+1,8 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | - | - |
| 09Г2Д |  | Не более 0,12 | 0,17+0,37 | 1,4+1,8 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,15+0,30 | - | - |
| 12ГС |  | 0,09+0,15 | 0,5+0,8 | 0,8+1,2 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | - | - |
| 16ГС |  | 0,12+0,18 | 0,4+0,7 | 0,9+1,2 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | - | - |
| 14Г2 |  | 0,12+0,18 | 0,17+0,37 | 1,2+1,6 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | - | - |
| 17ГС |  | 0,14+0,20 | 0,4+0,6 | 1,0+1,4 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | - | - |
| 09Г2С |  | Не более 0,12 | 0,5+0,8 | 1,3+1,7 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | - | - |
| 09Г2СД |  | Не более 0,12 | 0,5+0,8 | 1,3+1,7 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,15+0,30 | - | - |
| 14ХГС |  | 0,11+0,16 | 0,4+0,7 | 0,9+1,3 | 0,5+0,8 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | - | - |
| 15ХСНД | Сп | 0,12+0,18 | 0,4+0,7 | 0,4+0,7 | 0,6+0,9 | 0,3+0,6 | 0,2+0,4 | - | - |
| 10ХНДП |  | Не более 0,12 | 0,17+0,37 | 0,3+0,6 | 0,5+0,8 | 0,3+0,6 | 0,3+0,5 | - | фосфор 0,07+0,12 алюминий 0,08+0,15 |
| 17Г1С |  | 0,15+0,20 | 0,4+0,6 | 1,15+1,6 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | - | - |
| 10Г2С1 |  | Не более 0,12 | 0,8+1,1 | 1,3+1,65 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | - | - |
| 10Г2С1Д |  | Не более 0,12 | 0,8+1,1 | 1,3+1,65 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,15+0,30 | - | - |
| 15ГФ |  | 0,12+0,18 | 0,17+0,37 | 0,9+1,2 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,05+0,12 | - |
| 15ГФД | Сп | 0,12+0,18 | 0,17+0,37 | 0,9+1,2 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,15+0,30 | 0,05+0,12 | - |
| 10Г2Б |  | Не более 0,12 | 0,17+0,37 | 1,2+1,6 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | - | Ниобий 0,02+0,05 |
| 10Г2БД |  | Не более 0,12 | 0,17+0,37 | 1,2+1,6 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,15+0,30 | - | Ниобий 0,02+0,05 |
| 10ХСНД |  | Не более 0,12 | 0,8+1,1 | 0,5+0,8 | 0,6+0,9 | 0,5+0,8 | 0,4+0,6 | - | - |
| 15Г2СФ |  | 0,12+0,18 | 0,4+0,7 | 1,3+1,7 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,05+0,10 | - |
| 15Г2СФД |  | 0,12+0,18 | 0,4+0,7 | 1,3+1,7 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,15+0,30 | 0,05+0,10 | - |
| 14Г2АФ |  | 0,12+0,18 | 0,3+0,6 | 1,2+1,6 | Не более 0,40 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,07+0,12 | Азот 0,015+0,025 |
| 12Г2Б |  | 0,10+0,16 | 0,17+0,37 | 1,30+1,65 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | - | Ниобий 0,02+0,04 |
| 16Г2АФ |  | 0,14+0,20 | 0,3+0,6 | 1,3+1,7 | Не более 0,40 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,08+0,14 | Азот 0,015+0,025 |
| 15Г2АФД | Пс | 0,12+0,18 | До 0,17 | 1,2+1,6 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,2+0,4 | 0,08+0,15 | Азот 0,015+0,030 |
| 14Г2АФД | Сп | 0,12+0,18 | 0,3+0,6 | 1,2+1.6 | Не более 0,40 | Не более 0,30 | 0,15+0,30 | 0,07+0,12 | Азот 0,015+0,025 |
| 16Г2АФД |  | 0,14+0,20 | 0,3+0,6 | 1,3+1,7 | Не более 0,40 | Не более 0,30 | 0,15+0,30 | 0,08+0,14 | Азот 0,015+0,025 |
| 18Г2АФ | Пс | 0,14+0,22 | Не более 0,17 | 1,3+1,7 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,08+0,15 | Азот 0,015+0,030 |
| 18Г2АФД |  | 0,14+0,22 | Не более 0,17 | 1,3+1,7 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,15+0,30 | 0,08+0,15 | Азот 0,015+0,030 |
| Примечания: 1. Массовая доля азота в сталях, не лигированных азотом, не должна превышать 0,008%. Допускается массовая доля азота до 0,012%, при этом прокат независимо от категории должен удовлетворять требованиям табл.6 и 7 в части норм ударной вязкости после механического старения. 2. Допускается добавка алюминия и титана из расчета получения массовой доли в прокате алюминия - не более 0,05%, титана - не более 0,03%. 3. Массовые доли фосфора, серы и мышьяка в стали должны соответствовать п.2.1.1. (Измененная редакция, Изм. N 1). |

2.2. Характеристики исполнения, устанавливаемые по требованию потребителя

2.2.1. Прокат с регламентированным химическим составом.

Химический состав по плавочному анализу ковшевой пробы должен соответствовать нормам, приведенным в табл.3. В готовом прокате допускаемые отклонения по массовой доле элементов от норм, приведенных в табл.3, должны соответствовать табл.4.

Примечание. Для проката, предназначенного для сварных конструкций и конструкций ответственного назначения, в заказе устанавливают марку стали и требования к свариваемости.

Таблица 4

| #G0Наименование элементов | Допускаемые отклонения по массовой доле элементов, % |
| --- | --- |
| Углерод | ±0,02 |
| Марганец | ±0,1 |
| Кремний Хром Никель Медь | ±0,05 |
| Сера Фосфор Азот | +0,005 |
| Ванадий | +0,02 -0,01 |
| Ниобий | +0,010 -0,005 |
| Примечание. В прокате из стали марки 10ХНДП допускаются отклонения по массовой доле фосфора +0,03%, алюминия . |

2.2.2. Прокат с ограничением массовой доли фосфора не более 0,030%, серы - не более 0,035%.

2.2.3. Прокат с гарантией свариваемости.

Свариваемость стали обеспечивается технологией ее изготовления и химическим составом.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2.4. Прокат с нормированным углеродным эквивалентом Сэ должен быть: не более 0,49 - для стали класса прочности 390, не более 0,51 - для стали класса прочности 440.

2.2.5. Прокат классов прочности 265, 295, 315 (толщиной свыше 20 мм), 325 (толщиной свыше 10 мм), 345, 355, 375, 390 и 440 с повышенной стойкостью против атмосферной коррозии. При этом массовая доля меди в стали должна составлять 0,15 - 0,30%, к обозначению класса прочности добавляется буква Д (например, 265Д, 295Д).

Примечание. Прокат из стали марки 09Г2Д класса прочности 295 может изготовляться толщиной до 20 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2.6. Прокат классов прочности 315 и 345 с применением нормализации или контролируемой прокатки, классов прочности 390, 440 с применением термического упрочнения или контролируемой прокатки.

2.2.7. Прокат для изделий в исполнении ХЛ с применением термической обработки или контролируемой прокатки, указываемых в заказе.

2.2.8. Прокат классов прочности 390 и 440 с ограничением верхнего предела временного сопротивления величинами не более чем на 180 Н/ммпревышающими указанные в табл.1 и 2.

2.2.9. Прокат с нормируемой ударной вязкостью.

В зависимости от требований к испытаниям на ударный изгиб прокат изготовляют по категориям, указанным в табл.5. Нормы ударной вязкости приведены в табл.6 и 7.

Таблица 5

| #G0Нормируемая характеристика | Категория |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ударная вязкость KCU при +20 °C | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Ударная вязкость после механического старения |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
| Ударная вязкость KCU при -20 °C |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| -40 °C |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| -50 °C |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| -60 °C |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| -70 °C |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Ударная вязкость KCV при 0 °C |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 °C |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. При заказе проката категории, предусматривающей испытание на образцах с концентратором напряжения вида V, потребитель может одновременно указать дополнительное требование к прокату в соответствии с одной из категорий, предусматривающей испытание на образцах с концентратором напряжения вида U. 2. Сортовой прокат по категориям 5 - 7 и 13 - 15 не изготовляют. Фасонные профили по категориям 5 - 7 и 13 - 15 изготовляют толщиной до 11 мм включительно. |

Таблица 6

Ударная вязкость толстолистового универсального проката

| #G0 Класс прочности | Толщина проката, мм | Ударная вязкость KCU, Дж/см (кгс·м/см), при температуре, °С | Ударная вязкость KCV, Дж/см (кгс·м/см), при температуре, °С | Ударная вязкость KCU, Дж/см (кгс·м/см), после механического старения при температуре, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +20 | -40 | -70 | 0 | -20 | +20 |
|  |  | не менее |
| 265 | До 5 От 5 " 10 " 10 " 20 включ. Св. 20 " 160 " | - 79 (8,0) 69 (7,0) 59 (6,0) | - - - 29 (3,0) | - - - 24 (2,5) | - - - - | - - - - | 29 (3,0) |
| 295 | До 5 От 5 " 10 включ. Св. 10 " 20 " " 20 " 32 " " 32 " 60 " " 60 " 100 " | - - - 59 (6,0) 59 (6,0) 59 (6,0) | - 34 (3,5) 29 (3,0) 29 (3,0) 29 (3,0) 29 (3,0) | - - - 24 (2,5) 24 (2,5) 24 (2,5) | - - - - - - | - - - - - - | 29 (3,0) |
| 315 | До 5 От 5 " 10 включ. Св. 10 " 20 " " 20 " 32 " " 32 " 60 " | - - 59 (6,0) 59 (6,0) 59 (6,0) | - - 29 (3,0) 29 (3,0) 29 (3,0) | - - 24 (2,5) 24 (2,5) 24 (2,5) | - - - - - | - - - - - | 29 (3,0) |
| 325 | До 5 От 5 " 10 включ. Св. 10 " 20 " " 20 " 32 " " 32 " 60 " | 59 (6,0) 59 (6,0) 59 (6,0) 59 (6,0) 59 (6,0) | 39 (4,0) 39 (4,0) 34 (3,5) 29 (3,0) 29 (3,0) | 29 (3,0) 29 (3,0) 29 (3,0) 24 (2,5) 24 (2,5) | - - - - - | - - - - - | 29 (3,0) |
| 345 | До 5 От 5 " 10 включ. Св. 10 " 20 " " 20 " 32 " | 64 (6,5) 64 (6,5) - - | 39 (4,0) 39 (4,0) 29 (3,0) 29 (3,0) | 29 (3,0) 29 (3,0) 29 (3,0) 29 (3,0) | - - 40 (4,0) 40 (4,0) | - - 40 (4,0) 40 (4,0) | 29 (3,0) |
| 355 | До 5 От 5 " 10 включ. Св. 10 " 20 " | - - - | - - 29 (3,0) | - - - | - - - | - - - | 29 (3,0) |
| 375 | До 5 От 5 " 10 включ. Св. 10 " 20 " " 20 " 32 " " 32 " 50 " | - - - - - | 39 (4,0) 39 (4,0) 39 (4,0) 39 (4,0) 39 (4,0) | 34 (3,5) 34 (3,5) 29 (3,0) 29 (3,0) 29 (3,0) | - - - - - | - - - - - | 29 (3,0) |
| 390 | До 5 От 5 " 10 включ. Св. 10 " 15 " " 15 " 32 " " 32 " 50 " | - - - - | 44 (4,5) 44 (4,5) 39 (4,0) 39 (4,0) 39 (4,0) | 34 (3,5) 34 (3,5) 29 (3,0) 29 (3,0) 29 (3,0) | - - 40 (4,0) 40 (4,0) 40 (4,0) | - - - 40 (4,0) 40 (4,0) | 29 (3,0) |
| 440 | До 5 От 5 " 10 включ. Св. 10 " 20 " " 20 " 32 " | - - - - | 44 (4,5) 44 (4,5) 39 (4,0) 39 (4,0) | 34 (3,5) 34 (3,5) 29 (3,0) 29 (3,0) | - - - - | - - - - | 29 (3,0) |
| Примечания: 1. При отсутствии норм KCV определение ударной вязкости проводят до 01.01.93 для набора данных, после чего устанавливаются нормы. Результаты испытаний заносятся в документ о качестве. 2. Значения ударной вязкости KCU для категории заказа 3 должны быть не менее норм, установленных для категории заказа 4. Значения ударной вязкости KCU для категории заказа 5 и 6 должны быть не ниже норм, установленных для категории заказа 7. 3. Для проката класса прочности 265 из стали марки 09Г2С ударная вязкость KCU при температуре минус 40 °С должна быть не менее 34 Дж/см, при температуре минус 70 °С - не менее 29 Дж/см. 4. Для проката класса прочности 295 из стали марок 09Г2, 09Г2Д для толщин от 20 до 32 мм включ. значение ударной вязкости KCU должно быть не менее 39 Дж/см при температуре минус 40 °С. 5. Для проката класса прочности 325 из стали марки 14Г2 для толщин от 5 до 20 мм значение ударной вязкости KCU при температуре испытания - 40 °С уменьшается на 5 Дж/см. 6. Для проката класса прочности 345 толщиной от 5 до 10 мм включ. из марки стали 17ГС значение ударной вязкости KCU при температуре испытания - 40 °С должно быть не менее 44 Дж/см, из марки стали 09Г2С при температуре испытания - 70 °С не менее 34 Дж/см. |
| 7. Для проката всех классов прочности с регламентированным химическим составом из стали марок 09Г2, 14Г2, 12ГС, 17ГС, 17Г1С, 15ГФ, 15Г2СФ, 10Г2Б, 12Г2Б, 14ХГС и 10ХНДП нормы ударной вязкости KCU при температуре минус 70 °С до 01.01.93 браковочным признаком не являются и определяются для набора статистических данных. 8. Для проката класса прочности 390 толщиной от 15 до 40 мм включительно из стали марки 10ХСНД значение ударной вязкости КС при температуре испытания - 40 °С должно быть не менее 49 Дж/см. |

Таблица 7

Ударная вязкость сортового, полосового и фасонного проката

| #G0 Класс прочности | Толщина проката, мм | Ударная вязкость KCU, Дж/см (кгс·м/см), при температуре, °С | Ударная вязкость KCV, Дж/см (кгс·м/см ), при температуре, °С | Ударная вязкость KCU, Дж/см (кгс·м/см), после механического старения при температуре, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +20 | -40 | -70 | 0 | -20 | +20 |
|  |  | не менее |
| 265 | До 20 Св. 20 " 32 включ. " 32 " 100 " | 98 (10,0) - 59 (6,0) | - 29 (3,0) 29 (3,0) | - - - | - - - | - - - | 29 (3,0) |
| 295 | До 10 От 10 " 20 включ. Св. 20 " 32 " | 98 (10,0) 98 (10,0) - 59 (6,0) 59 (6,0) | 39 (4,0) 29 (3,0) 29 (3,0) 29 (3,0) 29 (3,0) | 29 (3,0) 29 (3,0) - - - | - - - - - | - - - - - | 29 (3,0) |
| 325 | До 5 От 5 " 10 включ. Св. 10 " 20 " " 20 " 32 " " 32 " 60 " | 64 (6,5) 64 (6,5) 59 (6,0) 59 (6,0) 59 (6,0) | 34 (3,5) 34 (3,5) 29 (3,0) 29 (3,0) 29 (3,0) | 29 (3,0) 29 (3,0) 29 (3,0) 24 (2,5) 24 (2,5) | - - - - - | - - - - - | 29 (3,0) |
| 345 | До 5 От 5 " 10 включ. Св. 10 " 20 " | 64 (6,5) 64 (6,5) - | 39 (4,0) 39 (4,0) 29 (3,0) | 29 (3,0) 29 (3,0) - | 40 (4,0) 40 (4,0) - | 40 (4,0) 40 (4,0) - | 29 (3,0) |
| 375 | До 5 От 5 " 10 10 | - - - | 39 (4,0) 39 (4,0) 29 (3,0) | - - - | - - - | - - - | 29 (3,0) |
| 390 | До 5 От 5 " 10 включ. Св. 10 " 15 " " 15 " 20 " | - - - - | 39 (4,0) 39 (4,0) 34 (3,5) 34 (3,5) | 34 (3,5) 34 (3,5) 29 (3,0) - | - - - - | - - - - | 29 (3,0) |
| Примечания: 1. При отсутствии норм KCV определение ударной вязкости проводят до 01.01.93 для набора данных; после чего устанавливаются нормы. Результаты испытаний заносятся в документ о качестве. 2. Значения ударной вязкости KCU для категории заказа 3 должны быть не ниже установленных для категории заказа 4. Значения ударной вязкости KCU для категории заказа 5 и 6 должны быть не ниже норм, установленных для категории заказа 7. 3. Для проката класса прочности 325 из стали марки 09Г2С толщиной от 5 до 32 мм включ. значения ударной вязкости KCU при температуре минус 40 °С увеличиваются на 5 Дж/см. 4. Для проката класса прочности 345 из стали марки 09Г2С толщиной от 5 до 10 мм включ., ударная вязкость KCU при температуре - 70 °С должна быть не менее 34 Дж/см. 5. Для проката класса прочности 390 из стали марки 10ХСНД толщиной от 5 до 10 мм включ. значения ударной вязкости KCU при температуре испытания - 40 °С должны быть не менее 49 Дж/см, толщиной свыше 10 до 15 мм включ. - не менее 39 Дж/см. |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |

2.2.10. Прокат с очисткой от окалины.

2.2.11. Прокат с зачисткой заусенцев и без смятия концов.

2.2.12. Прокат с ультразвуковым контролем сплошности.

Класс сплошности листов устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем в соответствии с ГОСТ 22727. Контроль прикромочных зон производят по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2.13. Прокат с регламентированным верхним пределом текучести.

2.3. Маркировка и упаковка проката - по #M12293 0 1200002063 2482999846 247265662 4291638981 3918392535 2960271974 1704239883 1858997024 3562038624ГОСТ 7566#S.

3. Правила приемки

3.1. Правила приемки проката по #M12293 0 1200002063 2482999846 247265662 4291638981 3918392535 2960271974 1704239883 1858997024 3562038624ГОСТ 7566#S с дополнениями. Прокат принимают партиями. Партия должна состоять из проката одного класса прочности, одного размера по толщине, одного режима термической обработки стали, одного базового химического состава. Масса партии не должна превышать 350 т.

Партия проката из стали с регламентируемым химическим составом и разливаемой в слитки должна состоять, кроме того, из одной плавки-ковша; в партии проката из стали, разливаемой на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), разница по массовой доле углерода в стали не должна превышать 0,04%, а по массовой доле марганца - 0,15% по ковшевому анализу.

Каждая партия проката сопровождается документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование потребителя;

номер заказа;

дату выписки документа о качестве;

номер вагона или транспортного средства;

наименование продукции, размеры, количество мест, их общая масса и, в случае поставки по сдаточной (теоретической) массе, знак ТМ;

класс прочности;

фактический химический состав;

точность прокатки;

механические свойства;

вид плоскостности для листа;

характер кромки для листа;

группу качества поверхности для сортового проката;

вид термической обработки (при поставке проката в термически обработанном состоянии);

номер НТД;

штамп отдела технического контроля.

Для проката, принимаемого с характеристиками, устанавливаемыми потребителем в соответствии с п.2.2, в документе о качестве дополнительно указывают результаты испытаний по заказываемым показателям.

Для проката, принимаемого с регламентированным химическим составом, в документе о качестве указывают марку стали, химический состав и номер плавки, номер партии, если плавка делится на партии. Для проката с гарантией свариваемости дополнительно указывается обозначение - св.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.2. Для проверки качества проката от каждой партии отбирают две штанги или два листа, две полосы, один рулон.

3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания в соответствии с #M12293 0 1200002063 2482999846 247265662 4291638981 3918392535 2960271974 1704239883 1858997024 3562038624ГОСТ 7566#S.

4. Методы контроля

4.1. Отбор проб для определения химического состава проводят по #M12291 1200004370ГОСТ 7565#S.

4.2. Химический анализ стали проводят по ГОСТ 22536.0 - #M12291 1200004620ГОСТ 22536.12#S, #M12291 1200005687ГОСТ 27809#S, #M12291 1200004885ГОСТ 12346#S, #M12291 1200004911ГОСТ 12347#S, ГОСТ 12348, ГОСТ 12350, ГОСТ 12351, #M12293 0 1200004478 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 12352#S, #M12291 1200004612ГОСТ 12355#S, #M12293 1 1200004480 2682634713 247265662 4291639923 3918392535 2960271974 3715485994 1260085763 4294967268ГОСТ 12356#S, #M12293 2 1200004481 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 12357#S, ГОСТ 12358, #M12291 1200005162ГОСТ 12359#S, #M12293 3 1200004482 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 12361#S, #M12291 1200004916ГОСТ 12364#S, #M12291 1200005201ГОСТ 18895#S или другими методами, обеспечивающими необходимую точность анализа.

При разногласиях в оценке качества оценку проводят методами, установленными в стандарте.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.3. Углеродный эквивалент (Сэ) вычисляют по формуле

где C, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, P - массовые доли углерода, марганца, кремния, хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора.

4.4. Контроль качества поверхности и размеров листового проката по #M12293 0 1200000119 707105630 4294967292 0 0 0 0 0 0ГОСТ 14637#S, сортового - по ГОСТ 535.

4.5. Расслоение проката при резке контролируют осмотром кромок и торцов без применения увеличительных приборов.

При необходимости качество металла на кромках листов и универсальных полос проверяют снятием стружки: при этом раздвоение стружки служит признаком несплошности металла.

4.5.1. Ультразвуковой контроль сплошности листового проката проводят в соответствии с ГОСТ 22727.

4.6. Отбор проб и изготовление образцов для механических и технологических испытаний проводят по ГОСТ 7564. Из фасонного проката и универсальной полосы образцы вырезают вдоль, из листового - поперек направления прокатки. При испытании на ударный изгиб на образцах с острым надрезом образцы отбирают вдоль направления прокатки.

Для проката диаметром или стороной квадрата более указанных в табл.1 и 7 допускается механические свойства определять на образцах, вырезанных из заготовок, прокованных или прокатанных на размеры, регламентируемые табл.1 и 7. Нормы механических свойств в этом случае должны соответствовать табл.1 и 7.

(Измененная редакция, Изм. #M12293 1 1200000119 707105630 4294967292 0 0 0 0 0 0#SN 1).

4.7. От каждой отобранной для контроля штанги, листа, универсальной полосы, рулона, отбирают для испытания на растяжение и изгиб по одному образцу, для определения ударной вязкости - по два образца для каждой температуры. Качество гнутых профилей контролируют по заготовке.

4.8. Испытание проката на растяжение проводят на образцах пятикратной длины по #M12291 1200004888ГОСТ 1497#S.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.9. Испытание на изгиб проводят по #M12291 1200005052ГОСТ 14019#S.

4.10. Определение ударной вязкости проката с номинальной толщиной до 10 мм включительно проводят на образцах типа 1, 2 или 3, а для категорий 8 и 9 - типа 11, 12, 13 по #M12291 1200005045ГОСТ 9454#S. Для проката толщиной более 10 мм ударную вязкость определяют на образцах типа 1, а для категорий 8 и 9 - типа 11 по #M12291 1200005045ГОСТ 9454#S.

Ударную вязкость фасонного и полосового проката толщиной 3-4 мм, листового проката толщиной менее 5 мм допускается определять на образцах шириной, равной толщине проката.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.11. Ударную вязкость после механического старения определяют по #M12291 1200004936ГОСТ 7268#S на образцах с концентратором вида U. Толщина образцов должна соответствовать принятым в п.4.10.

4.12. При испытании образцов с концентратором вида U допускается снижение ударной вязкости на одном образце на 15%, при испытании образцов с концентратором вида V допускается снижение ударной вязкости на одном образце на 30%; при этом среднее значение результатов испытаний должно быть не ниже норм табл.6 и 7.

4.13. При использовании заводом-изготовителем статистических и других неразрушающих методов контроля механических свойств в соответствии с нормативно-технической документацией, контроль механических свойств изготовителем по методике, предусмотренной настоящим стандартом, допускается не проводить. Изготовитель гарантирует при этом соответствие выпускаемой продукции требованиям настоящего стандарта. При разногласиях в оценке качества и при периодических проверках качества продукции применяют методы контроля, предусмотренные настоящим стандартом.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование и хранение - по #M12293 0 1200002063 2482999846 247265662 4291638981 3918392535 2960271974 1704239883 1858997024 3562038624ГОСТ 7566#S, гнутых профилей - по ГОСТ 11474.

Приложение 1

Обязательное

Примеры условных обозначений

Прокат фасонный горячекатаный, обычной точности прокатки (В), балка двутавровая номер 30 по #M12293 0 1200004409 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 8239-89#S класса прочности 345:

| #G0 Двутавр | 30-В #M12293 0 1200004409 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 8239-89#S ----------------------------- . 345 ГОСТ 19281-89 |
| --- | --- |

Прокат фасонный горячекатаный повышенной точности прокатки (Б), швеллер номер 20 с параллельными гранями полок (П) по #M12293 0 1200001022 3257198401 4294961312 4293091740 3460668040 247265662 4291639602 557313239 2960271974ГОСТ 8240-89#S, класса прочности 315:

| #G0 Швеллер | 20П-Б #M12293 0 1200001022 3257198401 4294961312 4293091740 3460668040 247265662 4291639602 557313239 2960271974ГОСТ 8240-89#S ------------------------------ . 315 ГОСТ 19281-89 |
| --- | --- |

Прокат фасонный горячекатаный, обычной точности прокатки (В) угловой неравнополочный размерами  мм по #M12293 0 1200001023 336498926 4294961312 4293091740 3364136156 247265662 4291639602 557313239 2960271974ГОСТ 8510-86#S, класса прочности 345:

| #G0 Уголок | -В #M12293 0 1200001023 336498926 4294961312 4293091740 3364136156 247265662 4291639602 557313239 2960271974ГОСТ 8510-86#S ---------------------------------------- . 345 ГОСТ 19281-89 |
| --- | --- |

Прокат сортовой горячекатаный, квадратный, обычной точности прокатки (В) со стороной квадрата 50 мм по #M12293 0 1200001413 129628696 4294961312 4293091740 250782322 247265662 4291639602 557313239 2960271974ГОСТ 2591-88#S, класса прочности 315:

| #G0 Квадрат | 50-В #M12293 0 1200001413 129628696 4294961312 4293091740 250782322 247265662 4291639602 557313239 2960271974ГОСТ 2591-88#S ----------------------------- . 315 ГОСТ 19281-89 |
| --- | --- |

Прокат сортовой, горячекатаный, круглый, обычной точности прокатки (В) диаметром 40 мм по #M12293 0 1200004404 98669552 247265662 4291639602 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 3445289806ГОСТ 2590-88#S, первой группы 1, девятой категории, класса прочности 345:

| #G0 Круг | 40-В #M12293 0 1200004404 98669552 247265662 4291639602 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 3445289806ГОСТ 2590-88#S --------------------------------- . 345-9-1 ГОСТ 19281-89 |
| --- | --- |

Прокат листовой, нормализованный, повышенной точности прокатки (А), высокой плоскостности (ПВ), с обрезной кромкой (О) размером  мм по #M12293 0 1200004521 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 19903-74#S, класса прочности 390 из стали марки 10ХСНД:

| #G0 Лист | А-ПВ-О- #M12293 0 1200004521 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 19903-74#S ---------------------------------------------------------- . 390-10ХСНД ГОСТ 19281-89 |
| --- | --- |

Прокат листовой горячекатаный, нормальной точности прокатки (Б), нормальной плоскостности (ПН) с необрезной кромкой (НО) размером  мм по #M12293 0 1200004521 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 19903-74#S класса прочности 325 из стали марки 16ГС, с гарантией свариваемости, 12 категории:

| #G0 Лист | Б-ПН-НО- #M12293 0 1200004521 24254 707105630 4294967292 0 0 0 0 0ГОСТ 19903-74#S --------------------------------------------------------------- . 325-16ГС-св-12 ГОСТ 19281-89 |
| --- | --- |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение 2

Справочное

Базовый химический состав стали

Таблица 8

| #G0Класс прочности | Базовый химический состав, массовая доля, % | Дополнительное легирование |
| --- | --- | --- |
| 265, 295 | C до 0,14 Si " 0,5 Mn " 1,6 | Al до 0,03 Ti " 0,03 |
| 315 | C до 0,18 Si " 0,7 Mn " 1,6 | Al до 0,03 Ti " 0,03 |
| 325 | C до 0,20 Si " 0,9 Mn " 1,6 | Al до 0,03 Ti " 0,05 V " 0,10 |
| 345, 355,375 | C до 0,22 Si " 0,9 Mn " 1,6 | Al до 0,03 Ti " 0,05 V " 0,10 Nb " 0,02 N " 0,03 |
| 375, 390 | C до 0,22 Si " 1,1 Mn " 1,8 | Al до 0,03 Ti " 0,05 V " 0,10 Nb " 0,03 N " 0,03 |
| 440 | C до 0,22 Si " 1,1 Mn " 1,8 | Al до 0,03 Ti " 0,05 V " 0,15 Nb " 0,05 N " 0,03 |
| Примечание. Для обеспечения требуемого уровня свойств применяется обработка стали жидкими синтетическими шлаками, вакуумирование, продувка аргоном, модифицирование стали кальцием и редкоземельными элементами из расчета введения в металл не более 0,02% кальция и 0,05% редкоземельных элементов. |

Приложение 3

Справочное

Марки стали сортового, полосового и фасонного проката

Таблица 9

| #G0Класс прочности | Толщина проката, поставляемая по данному классу прочности, мм | Марки стали, обеспечивающие данный класс прочности при различной толщине проката | Марки, обеспечивающие данный класс прочности при упрочняющей обработке |
| --- | --- | --- | --- |
| 265 | До 20 От 20 " 100 включ. | Ст3сп 09Г2С | - |
| 295 | До 20 Св. 20 " 32 включ. " 32 " 100 " | 09Г2 09Г2С, 09Г2 10Г2С1 | Ст3сп* - - |
| _______________ * Регламентируемая или контролируемая прокатка, или ускоренное охлаждение. |
| 325 | До 20 включ. " 32 " Св. 10 до 60 " | 09Г2С 14Г2, 15ГФ, 15ХСНД 10Г2С1 | Ст3сп* - - |
| _______________ * Регламентируемая или контролируемая прокатка, или ускоренное охлаждение. |
| 345 | До 10 включ. От 10 " 20 " | 09Г2С, 10Г2С1, 10ХНДП, 15ХСНД 15ГФ | 09Г2*, Ст3сп* Ст3сп* |
| _______________ * Регламентируемая или контролируемая прокатка, или ускоренное охлаждение. |
| 375 | До 10 включ. | 15ГФ, 10Г2Б | - |
| 390 | До 15 включ. " 20 " | 10ХСНД 15Г2СФ | - - |

Приложение 4

Справочное

Марки стали для листового, широкополосного универсального

проката и гнутых профилей

Таблица 10

| #G0Класс прочности | Толщина проката, поставляемая по данному классу прочности, мм | Марки стали, обеспечивающие данный класс прочности при различной толщине проката | Марки стали, обеспечивающие данный класс прочности при упрочающей обработке |
| --- | --- | --- | --- |
| 265 | До 20 включ. Св. 20 " 160 | Ст3сп 09Г2С, 16ГС | - - |
| 295 | До 20 включ. Св. 20 " 32 " " 32 " 100 " | 09Г2 09Г2С, 09Г2, 16ГС 10Г2С1 | Ст3сп* - - |
| _____________ * Регламентируемая или контролируемая прокатка, или ускоренное охлаждение. |
| 315 | До 10 включ. От 10 " 20 " " 20 " 60 " | 12ГС 16ГС 10Г2С1 | Ст3сп* Ст3сп* 09Г2С*, 17Г1С* |
| _____________ * Регламентируемая или контролируемая прокатка, или ускоренное охлаждение. |
| 325 | До 10 От 10 " 20 включ. Св. 20 " 32 " " 32 " От 20 " 60 " | 16ГС 09Г2С, 17ГС, 10Г2С1 15ГФ 14Г2 10Г2С1 | Ст3сп* Ст3сп* - - 17Г1С* |
| _____________ * Регламентируемая или контролируемая прокатка, или ускоренное охлаждение. |
| 345 | До 10 От 10 " 20 включ. " 32 " | 09Г2С, 17ГС, 10ХНДП, 10Г2С1, 14ХГС 15ГФ, 17Г1С 15ХСНД | Ст3сп* Ст3сп* 17Г1С* |
| _____________ * Регламентируемая или контролируемая прокатка, или ускоренное охлаждение. |
| 355 | До 5 " 10 От 10 " 20 включ. | 10Г2С1 17Г1С 15ГФ | - - 17Г1С |
| 375 | До 10 От 10 " 32 32 " 50 включ. | 15ГФ, 10Г2Б 14Г2АФ 14Г2АФ | - 09Г2С* 17Г1С** |
| _____________ * Регламентируемая или контролируемая прокатка, или ускоренное охлаждение. ** Закалка плюс отпуск. |
| 390 | До 10 включ. " 32 " " 40 " " 50 " Св. 32 до 50 " | 12Г2Б 15Г2АФДпс, 15Г2СФ 10ХСНД 14Г2АФ 16Г2АФ | - 14Г2**, 10Г2С1** - - - |
| _____________ ** Закалка плюс отпуск. |
| 440 | До 32 включ. | 16Г2АФ, 18Г2АФпс | - |

Приложения 3, 4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1991