ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТ Р

(проект)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	  2 редакция

СОСУДЫ И АППАРАТЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ

Общие технические условия

Москва

ИПК Издательства стандартов

_______________________________

Настоящий проект стандарта не подлежит к применению до его утверждения

ПРЕДИСЛОВИЕ

- РАЗРАБОТАН:

ЗАО «Петрохим Инжиниринг»,

ОАО «НИИХИММАШ»,

ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ».

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 260 «Оборудование химическое и газонефтеперерабатывающее».

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _________ №__.

- В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:

- Директива 97/23 ЕС Европейского парламента и совета от 29 мая 1997 года по сближению законодательства государств-членов, касающегося оборудования, работающего под давлением;

- Европейский стандарт EN 13445-2002 «Сосуды, работающие под давлением».

- ВВЕДЕН Взамен ОСТ 26 291-94 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия».

Содержание

- Область применения

- Нормативные ссылки

- Обозначения

- Требования к конструкции

  - Общие требования

  - Днища, крышки, переходы

  - Люки, лючки, бобышки и штуцера

  - Расположение отверстий

  - Требования к опорам

  - Требования к внутренним и наружным устройствам

- Требования к материалам

  - Общие требования

  - Сталь листовая

  - Трубы

  - Поковки

  - Отливки стальные

  - Крепежные детали

- Изготовление

  - Общие требования

  - Корпуса

  - Днища

  - Фланцы

  - Штуцера, люки, укрепляющие кольца

  - Змеевики

  - Отводы и трубы гнутые

  - Сварка

  - Сварные соединения

  - Требования к качеству сварных соединений

  - Термическая обработка

- Правила приемки

- Методы контроля

  - Общие требования

  - Визуальный контроль и измерения сварных швов

  - Механические испытания

  - Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии

  - Металлографические исследования

  - Стилоскопирование сварных соединений

  - Радиографический и ультразвуковой контроль сварных соединений

  - Цветная и магнитопорошковая дефектоскопия

  - Определение содержания фазы

  - Контрольные сварные соединения

  - Гидравлическое испытание на прочность и герметичность

  - Контроль на герметичность

- Комплектность и документация

  - Комплектность

  - Документация

- Маркировка, консервация и окраска, упаковка, транспортирование и хранение

  - Маркировка

  - Консервация и окраска

  - Упаковка, транспортирование и хранение

- Гарантии изготовителя

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОСУДЫ И АППАРАТЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ. Общие технические условия

Steel welded vessels and apparatuses. General specifications

Дата введения	–2006–…–

- Область применения

Настоящий стандарт распространяются на стальные сварные сосуды и аппараты, работающие под давлением не более 16 МПа (160 кгс/см2), вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт. ст.), или без давления (под налив) и при температуре стенки не ниже минус 70 0С, предназначенные для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой и других смежных отраслях промышленности.

Стандарт устанавливает основные технические требования к конструкции, материалам, изготовлению (доизготовлению), методам испытаний, приемке и поставке, реконструкции, ремонту, монтажу сосудов и аппаратов.

Настоящий стандарт не распространяется на:

– сосуды, работающие под вакуумом с остаточным давлением ниже 665 Па (5 мм рт. ст.);

– сосуды, предназначенные для транспортирования нефтяных и химических продуктов;

– баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов;

– трубчатые печи;

– резервуары (емкости) для хранения химических и нефтяных продуктов, проектируемые в соответствии со строительными нормами и специальными правилами.

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к конструкции, материалам, изготовлению (доизготовлению), методам испытаний, приемке, реконструкции, ремонту, монтажу сосудов и аппаратов. В дополнение к требованиям настоящего стандарта следует руководствоваться нормами и правилами по промышленной безопасности.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

Технический регламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или при температуре свыше 115 0С».

ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

ГОСТ 2.901-99 Единая система конструкторской документации. Документация, отправляемая за границу. Общие требования;

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования;

ГОСТ 9.402-78 Единая система программной документации. Описание программы;

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;

ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры;

ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры;

ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды;

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия;

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия;

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия;

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества;

ГОСТ 5520-79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия;

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия;

ГОСТ 6032-2003 Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии;

ГОСТ 6533-78 Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов. Основные размеры;

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств;

ГОСТ 7350-77 Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия;

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод;

ГОСТ 8724-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги;

ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю;

ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу;

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия;

ГОСТ 9617-76 Сосуды и аппараты. Ряды диаметров;

ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия;

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия;

ГОСТ 10885-85 Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия;

ГОСТ 12620-78 Днища конические неотбортованные с углами при вершине 60, 90 и 120 градусов. Основные размеры;

ГОСТ 12621-78 Днища конические неотбортованные с углом при вершине 140 градусов. Основные размеры;

ГОСТ 12622-78 Днища плоские отбортованные. Основные размеры;

ГОСТ 12623-78 Днища плоские неотбортованные. Основные размеры;

ГОСТ 12816-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Общие технические требования;

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры;

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов;

ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия;

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые;

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

ГОСТ 17314-81 Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования;

ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция;

ГОСТ 17380-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия;

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования;

ГОСТ 18661-73 Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка;

ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия;

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент;

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод;

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования;

ГОСТ 22727-88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля;

ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля;

ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия;

ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения;

ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки;

ГОСТ 26364-90 Ферритометры для сталей аустенитного класса. Общие технические условия;

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка;

ГОСТ 28759.5-90 Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования;

ГОСТ Р 12.4.026- 2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

ГОСТ Р 50460-92 Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования;

СНиП 23-01-99 Строительная климатология

___________________________________

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

##### Обозначения

В настоящем стандарте применяют следующие обозначения:

D – внутренний диаметр элемента, мм;

Dн – наружный диаметр элемента, мм;

Dmax -  наибольший внутренний диаметр корпуса (элемента), мм;

Dmin  - наименьший внутренний диаметр корпуса (элемента), мм;

S- толщина стенки обечайки, мм;

S1 -  толщина стенки днища, мм;

Р – расчетное давление, МПа, (кгс/см2);

Рпр -  пробное давление, МПа (кгс/см2);

[σ]20 – допускаемое напряжение для материала при температуре «плюс» 200С МПа (кгс/см2);

[σ]t  - допускаемое напряжение при расчетной температуре t МПа (кгс/см2);

Е20 -  модуль упругости материала при температуре «плюс» 200С МПа (кгс/см2);

Еt – модуль упругости при расчетной температуре t МПа (кгс/см2);

  - угол проточки, град;

а – относительная овальность корпуса сосуда;

( - угол скоса элементов разной толщины, град;

В – смещение кромок листов по срединной поверхности, мм;

В1 и В2 -  расстояние между кромками стыкуемых листов, мм;

f –  увод (угловатость) кромок в стыковых сварных соединениях, мм.

##### Требования к конструкции

  - Общие требования

    - Конструкция сосудов и аппаратов* должна быть технологичной, надежной в течение установленного в технической документации срока службы, обеспечивать безопасность при изготовлении, монтаже и эксплуатации, предусматривать возможность осмотра (в том числе внутренней поверхности), очистки, промывки, продувки и ремонта, контроля технического состояния сосуда при диагностировании, а также контроля за отсутствием давления и отбора среды перед открытием сосуда.

Если конструкция сосуда не позволяет при техническом освидетельствовании проведение осмотра (наружного или внутреннего), гидравлического испытания, то разработчик сосуда должен в технической документации на сосуд указать методику, периодичность и объем контроля сосуда, выполнение которых обеспечит своевременное выявление и устранение дефектов.

    - Расчетный срок службы сосуда устанавливается разработчиком сосуда  и указывается в технической документации.

    - При проектировании сосудов должны учитываться требования Правил перевозки грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

Сосуды, которые не могут транспортироваться в собранном виде, должны проектироваться из частей, соответствующих по габариту требованиям к перевозке транспортными средствами. Деление сосуда на транспортируемые части должно указываться в технической документации.

    - Расчет на прочность сосудов и их элементов следует проводить в соответствии с действующей нормативной документацией.

    - Сосуды, транспортируемые в собранном виде, а также транспортируемые части должны иметь строповые устройства (захватные приспособления) для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема и установки сосудов в проектное положение.

Взамен строповых устройств допускается  использовать технологические штуцера и горловины, уступы, бурты и другие конструктивные элементы сосудов, при условии подтверждением расчетом на прочность.

Конструкция, места расположения строповых устройств и конструктивных элементов для строповки, их количество, схема строповки сосудов и их транспортируемых частей должны быть указаны в технической документации.

    - Опрокидываемые сосуды должны иметь приспособления, предотвращающие самоопрокидывание.

    - В зависимости от расчетного давления, температуры стенки и характера рабочей среды сосуды подразделяются на группы. Группа сосуда определяется разработчиком, но не ниже чем указано в таб. 1.

Группу сосуда с полостями, имеющими различные расчетные параметры и среды, допускается определять для каждой полости отдельно. Сосуды, работающие под вакуумом* или без давления (под наливом), независимо от расчетного  давления следует отнести к группе 5а или 5б.

Таблица 1

Группы сосудов

| Группа | Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | Температура стенки, 0С | Рабочая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Более 0,07 (0,7) | Независимо | Взрывоопасная или пожароопасная или 1, 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 |
| 2 | Более 0,07 (0,7) до 2,5(25) | Выше +400 | Любая, за исключением указанной для 1-ой группы сосудов |
|  | Более 2,5(25) до 5,0(50) | Выше +200 |  |
|  | Более 5,0(50) | Независимо |  |
|  | Более 4,0(40) до 5,0(50) | Ниже -40 |  |
| 3 | Более 0,07(0,7) до 1,6(16) | Ниже -20 Выше +200 до +400 |  |
|  | Более 1,6(16) до 2,5(25) | До +400 |  |
|  | Более 2,5(25) до 4,0(40) | До +200 |  |
|  | Более 4,0(40) до 5,0(50) | От -40 до +200 |  |
| 4 | Более 0,07(0,7) до 1,6(16) | От -20 до +200 |  |

Продолжение таблицы 1

Группы сосудов

| Группа | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | Температура стенки, 0С | Рабочая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 а | До 0,07(0,7) | Независимо | Взрывоопасная или пожароопасная или 1, 2, 3-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 |
| 5 б | До 0,07(0,7) | Независимо | Взрывобезопасная или пожаробезопасная или 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007 |

    - Базовые диаметры сосудов рекомендуется принимать по ГОСТ 9617.

  - Днища, крышки, переходы

    - В сосудах применяются днища: эллиптические, полусферические, торосферические, сферические неотбортованные, конические отбортованные, конические неотбортованные, плоские отбортованные, плоские неотбортованные, плоские, присоединяемые на болтах.

    - Заготовки выпуклых днищ допускается изготавливать сварными из частей с расположением сварных швов согласно указанным на рис. 1.

Расстояния  и  от оси заготовки эллиптических и торосферических днищ до центра сварного шва должны быть не более 1/5 внутреннего диаметра днища.

При изготовлении заготовок с расположением сварных швов согласно рис. 1 л количество лепестков не регламентируется.

Рис. 1 Расположение сварных швов заготовок выпуклых днищ

    - Выпуклые днища допускается изготавливать из штампованных лепестков и шарового сегмента. Количество лепестков не регламентируется.

Если по центру днища устанавливается штуцер, то шаровой сегмент допускается не изготавливать.

    - Круговые швы выпуклых днищ, изготовленных из штампованных лепестков и шарового сегмента или заготовок с расположением сварных швов согласно рис. 1 л, должны располагаться от центра днища на расстоянии по проекции не более 1/3 внутреннего диаметра днища. Для полусферических днищ расположение круговых швов не регламентируется.

Наименьшее расстояние между меридиональными швами в месте их примыкания к шаровому сегменту или штуцеру, установленному по центру днища вместо шарового сегмента, а также между меридиональными швами и швом на шаровом сегменте должно быть более трехкратной толщины днища, но не менее 100 мм по осям швов.

    - Основные размеры эллиптических днищ должны соответствовать ГОСТ 6533. Допускаются другие базовые диаметры эллиптических днищ при условии, что высота выпуклой части не менее 0,25 внутреннего диаметра днища.

    - Полусферические составные днища (рис. 2) применяются в сосудах при выполнении следующих условий:

- нейтральные оси полушаровой части днища и переходной части обечайки корпуса должны совпадать; совпадение осей должно обеспечиваться соблюдением размеров, указанных в конструкторской документации;

-смещение  нейтральных осей полушаровой части днища и переходной части обечайки корпуса не должно превышать , где  – толщина обечайки,  – толщина днища;

- высота  переходной части обечайки корпуса должна быть не менее 3y,  y – расстояние от края днища до края обечайки, мм.

Рис. 2 Узел соединения днища с обечайкой

    - Сферические неотбортованные днища допускается применять в сосудах 5а и 5б групп, за исключением работающих под вакуумом.

Сферические неотбортованные днища в сосудах 1, 2, 3, 4-ой групп и в сосудах, работающих под вакуумом, допускается применять только в качестве элемента фланцевых крышек.

Сферические неотбортованные днища (рис. 3) должны:

- иметь радиус сферы  не менее  и не более  ( - внутренний диаметр днища);

- привариваться сварным швом со сплошным проваром.

Рис. 3 Сферическое неотбортованное днище

    - Торосферические днища должны иметь:

- высоту выпуклой части, измеренную по внутренней поверхности, не менее 0,2 внутреннего диаметра днища;

- внутренний радиус отбортовки не менее 0,095 внутреннего диаметра днища;

- внутренний радиус кривизны центральной части не более внутреннего диаметра днища.

    - Конические неотбортованные днища или переходы допускается применять:

а) для сосудов 1, 2, 3, 4-й групп, если центральный угол при вершине конуса не более 450;

б) для сосудов, работающих под наружным давлением или вакуумом, если центральный угол при вершине конуса не более 600.

Части выпуклых днищ в сочетании с коническими днищами или переходами применяются без ограничения угла при вершине конуса.

Основные размеры конических неотбортованных днищ, предназначенных для сосудов 5а и 5б групп, за исключением работающих под наружным давлением или вакуумом, должны соответствовать ГОСТ 12620 и ГОСТ 12621.

    - Плоские днища (рис. 4), применяемые в сосудах 1, 2, 3, 4-й групп, должны изготавливаться из поковок.

При этом должны выполняться следующие условия:

- расстояние от начала закругления до оси сварного шва не менее, где  – внутренний диаметр обечайки,  – толщина обечайки;

- радиус закругления  (рис. 4, а);

- радиус кольцевой выточки , но не менее 8 мм (рис. 4, б);

- наименьшая толщина днища (рис. 4, б) в месте кольцевой выточки , но не менее толщины обечайки , где  – толщина днища;

- длина цилиндрической части отбортовки днищ ;

- угол проточки  должен составлять от 300 до 900;

- зона «А» контролируется в направлении «Z» согласно требованиями п. 5.4.2.

Допускается изготовление плоского днища (рис. 4) из листа, если отбортовка выполняется штамповкой или обкаткой кромки листа с изгибом на 90 0.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 4 Плоские днища |

    - Основные размеры плоских днищ, предназначенных для  сосудов 5а и 5б групп, должны соответствовать ГОСТ 12622 или ГОСТ 12623.

    - Длина цилиндрического борта  ( – расстояние от начала закругления отбортованного элемента до окончательно обработанной кромки) в зависимости от толщины стенки S (рис. 5) для отбортованных и переходных элементов сосудов, за исключением штуцеров, компенсаторов и выпуклых днищ, должна быть не менее указанной в табл. 2. Радиус отбортовки .

Рис. 5 Отбортованный и переходный элемент

Таблица 2

Длина цилиндрического борта

| Толщина стенки , мм | Длина цилиндрического борта , мм |
| --- | --- |
| До 5 | 15 |
| Более 5 до 10 | 2S + 5 |
| Более 10 до 20 | S +15 |
| Более 20 | S/2 +25 |

  - Люки, лючки, бобышки и штуцера

    - Сосуды должны быть снабжены люками или смотровыми лючками, обеспечивающими осмотр, очистку, безопасность работ по защите от коррозии, монтаж и демонтаж разборных внутренних устройств, ремонт и контроль сосудов. Количество люков и лючков определяет разработчик сосуда. Люки и лючки необходимо располагать в доступных для пользования местах.

    - Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки.

Внутренний диаметр люка круглой формы у сосудов, устанавливаемых на открытом воздухе, должен быть не менее 450 мм, а у сосудов, располагаемых в помещении, – не менее 400 мм. Размер люков овальной формы по наименьшей и наибольшей осям должен быть не менее  мм.

Внутренний диаметр люка у сосудов, не имеющих корпусных фланцевых разъемов и подлежащих внутренней антикоррозионной защите неметаллическими материалами, должен быть не менее 800 мм.

Допускается проектировать без люков:

- сосуды, предназначенные для работы с веществами 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, не вызывающими коррозии и накипи, независимо от их диаметра, при этом следует предусмотреть необходимое количество смотровых лючков;

- сосуды с приварными рубашками и кожухотрубчатые теплообменные аппараты независимо от их диаметра;

- сосуды, имеющие съемные днища или крышки, а также обеспечивающие возможность проведения внутреннего осмотра без демонтажа трубопровода горловины или штуцера.

    - Сосуды с внутренним диаметром 800 мм и менее должны иметь круглый или овальный лючок. Размер лючка по наименьшей оси должен быть не менее 80 мм.

    - Каждый сосуд должен иметь бобышки или штуцера для наполнения водой и слива, удаления воздуха при гидравлическом испытании. Для этой цели могут использоваться технологические бобышки и штуцера.

Штуцера и бобышки на вертикальных сосудах должны быть расположены с учетом возможности проведения гидравлического испытания как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

    - Для крышек люков массой более 20 кг должны быть предусмотрены приспособления для облегчения их открывания и закрывания.

    - Шарнирно-откидные или вставные болты, закладываемые в прорези, хомуты и другие зажимные приспособления люков, крышек и фланцев, должны быть предохранены от сдвига или ослабления.

  - Расположение отверстий

    - Расположение отверстий в эллиптических и полусферических днищах не регламентируется.

Расположение отверстий на торосферических днищах допускается в пределах центрального сферического сегмента. При этом расстояние от наружной кромки отверстия до центра днища, измеряемое по хорде, должно быть не более 0,4 наружного диаметра днища.

    - Отверстия для люков, лючков и штуцеров в сосудах 1, 2, 3, 4-й групп должны располагаться вне сварных швов.

Расположение отверстий допускается на:

- продольных швах цилиндрических и конических обечаек сосудов, если диаметр отверстий не более 150 мм;

- кольцевых швах цилиндрических и конических обечаек сосудов без ограничения диаметра отверстий;

- швах выпуклых днищ без ограничения диаметра отверстий при условии 100-процентной проверки сварных швов днищ радиографическим или ультразвуковым методом;

- на швах плоских днищ.

    - Отверстия не разрешается располагать в местах пересечения сварных швов сосудов 1, 2, 3, 4-ой групп.

Данное требование не распространяется на случай, оговоренный в п. 4.2.3.

    - Отверстия для люков, лючков, штуцеров в сосудах 5а и 5б групп разрешается устанавливать на сварных швах без ограничения по диаметру.

  - Требования к опорам

    - Опоры из углеродистых сталей допускается применять для сосудов из коррозионно-стойких сталей при условии, что к сосуду приваривается переходная обечайка опоры из коррозионностойкой стали высотой, определяемой расчетом, выполненным разработчиком сосуда.

    - Для горизонтальных сосудов угол охвата седловой опоры, как правило, должен быть не менее 1200.

    - При наличии температурных расширений в продольном направлении в горизонтальных сосудах следует выполнять неподвижную лишь одну седловую опору, остальные опоры – подвижными. Указание об этом должно содержаться в технической документации.

  - Требования к внутренним и наружным устройствам

    - Внутренние устройства в сосудах (змеевики, тарелки, перегородки и др.), препятствующие осмотру и ремонту, должны быть съемными.

При использовании приварных устройств следует выполнять требования п. 4.1.1.

    - Внутренние приварные устройства необходимо конструировать так, чтобы было обеспечено удаление воздуха и полное опорожнение аппарата при гидравлическом испытании в горизонтальном и вертикальном положениях.

    - Рубашки и змеевики, применяемые для наружного обогрева или охлаждения сосудов, могут быть съемными и приварными.

    - Все глухие части сборочных единиц и элементов внутренних устройств должны иметь дренажные отверстия для обеспечения полного слива (опорожнения) жидкости в случае остановки сосуда.

###### Требования к материалам

  - Общие требования

    - Требования к основным материалам, их пределы применения, назначение, условия применения, виды испытаний должны удовлетворять требованиям обязательных Приложений 1-16.

    - Материалы по химическому составу и механическим свойствам должны удовлетворять требованиям государственных стандартов.

Качество и характеристики материалов должны подтверждаться предприятием-поставщиком в соответствующих сертификатах.

Сертификаты на материалы должны храниться на предприятии-изготовителе сосудов.

    - При отсутствии сопроводительных сертификатов на материалы или данных об отдельных видах испытаний должны быть проведены испытания на предприятии-изготовителе сосуда в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на эти материалы и требованиями настоящего стандарта.

    - При выборе материалов для изготовления сосудов (сборочных единиц, деталей) должны учитываться расчетное давление, температура стенки, химический состав и характер среды, технологические свойства и коррозионная стойкость материалов.

Для сосудов, устанавливаемых на открытой площадке или в неотапливаемом помещении, при выборе материалов также необходимо учитывать:

– абсолютную минимальную температуру наружного воздуха данного района (СНиП 23-01), если температура стенки сосуда, находящегося под давлением, может стать отрицательной от воздействия окружающего воздуха;

– среднюю температуру воздуха наиболее холодной пятидневки данного района с обеспеченностью 0,92 (СНиП 23-01), если температура стенки сосуда, находящегося под давлением, положительная. При этом пуск, остановка и испытания на герметичность выполняются в соответствии с «Регламентом проведения в зимнее время пуска (остановки) или испытания на герметичность сосудов» (Приложение 17), если нет других указаний в технической документации.

    - Элементы, привариваемые непосредственно к корпусу сосуда изнутри или снаружи (лапы, цилиндрические опоры, подкладки под фирменные пластинки, опорные кольца под тарелки и др.), должны изготавливаться из материалов того же структурного класса, что и корпус, если в технической документации на сосуд нет соответствующего обоснования применения материалов разных структурных классов.

    - Углеродистая сталь кипящая не должна применяться:

– в сосудах предназначенных для сжиженных газов;

– в сосудах, предназначенных для работы со взрыво- и пожароопасными веществами, вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и средами, вызывающими коррозионное растрескивание (растворы едкого калия и натрия, азотнокислого калия, натрия, аммония и кальция, этаноламина, азотной кислоты, аммиачная вода, жидкий аммиак при содержании влаги менее 0,2% и др.) или сероводородное растрескивание и расслоение.

    - Коррозионностойкие стали (лист, трубы, сварочные материалы, поковки и штампованные детали) при наличии требований в проекте должны быть проверены на стойкость против межкристаллитной коррозии по ГОСТ 6032.

  - Сталь листовая

(Приложения 1 и 2)

    - Углеродистые и низколегированные стали должны поставляться с содержанием серы не более 0,035% и фосфора не более 0,035%.

    - Для проката по ГОСТ 5520, ГОСТ 14637, ГОСТ 19281 допускается переводить сталь из одной категории в другую при условии проведения необходимых дополнительных испытаний в соответствии с требованиями указанных стандартов.

    - Коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная толстолистовая сталь по ГОСТ 7350 должна быть термически обработанной, травленной, с качеством поверхности по группе М2б. По указанию разработчика сосуда должны быть оговорены требования по содержанию фазы.

    - Листовая сталь толщиной листа более 30 мм, предназначенная для сосудов, работающих под давлением, должна полистно контролироваться на сплошность ультразвуковым или другим равноценным методом. Методы контроля должны соответствовать ГОСТ 22727, нормы контроля – классу 1 по ГОСТ 22727.

    - Листы из двухслойных сталей, предназначенные для сосудов, работающих под давлением, должны контролироваться ультразвуковым методом на сплошность сцепления слоев полистно. Нормы контроля – по 1-му классу сплошности ГОСТ 10885.

  - Трубы

(Приложение 3)

    - При заказе труб по ГОСТ 9940 необходимо оговорить требования по очистке от окалины и термообработке труб.

    - Трубы, закрепляемые в сосудах методом развальцовки, должны испытываться на раздачу, в остальных случаях - на загиб или сплющивание в соответствии со стандартами на трубы.

    - Допускается применять бесшовные трубы без проведения гидравлического испытания на предприятии-изготовителе труб в случае, если труба подвергается по всей поверхности контролю физическими методами (ультразвуковым или ему равноценным).

  - Поковки

(Приложение 4)

    - Каждая поковка из углеродистой, низколегированной и легированной сталей, предназначенная для работы под давлением более условного давления более 6,3 МПа (63 кгс/см2) и имеющая один из габаритных размеров (диаметр) более 200 мм и/или толщину более 50 мм, должна быть проконтролирована ультразвуковым или другим равноценным ему методом. Поковки из аустенитных и аустенитно-ферритных высоколегированных сталей, работающие под давлением более указанного условного давления, должны подвергаться неразрушающему контролю при наличии этого требования в проекте.

Контролю ультразвуковым или другим равноценным методом следует подвергать не менее 50% объема поковки.

Методика контроля и оценка качества должна соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

    - Каждая поковка для плоских днищ, кроме поковок из высоколегированных сталей, должна быть проконтролирована ультразвуковым методом в зоне «А» в направлении «Z» (рис. 4) по всей площади.

  - Отливки стальные

(Приложение 5)

    - Отливки стальные должны применяться в термообработанном состоянии с проверкой механических свойств после термической обработки.

    - Отливки из легированных и коррозионностойких сталей подвергаются контролю макро- и микроструктуры при наличии требований в технических условиях или проекте.

    - Каждая полая отливка, работающая при давлении свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), должна подвергаться гидравлическому испытанию пробным давлением, указанным в действующих технических условиях и ГОСТ 356.

Испытание отливок, прошедших на предприятии-изготовителе 100-процентный контроль неразрушающими методами, допускается совмещать с испытанием собранного узла или сосуда пробным давлением, установленным для узла или сосуда.

  - Крепежные детали

(Приложение 6)

    - Требования к материалам, виды их испытаний, пределы применения, назначение и условия применения должны удовлетворять требованиям Приложения 6.

    - Материалы шпилек и болтов должны выбираться с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициенту линейного расширения материала фланца. При этом разница в значениях коэффициентов линейного расширения не должна превышать 10%. Возможность применения материалов шпилек (болтов) и фланцев с коэффициентами линейного расширения, значения которых отличаются между собой более чем на 10%, должна быть подтверждена расчетом на прочность.

    - Для шпилек (болтов) из аустенитных сталей допускается применять гайки из сталей других структурных классов.

    - Твердость гаек должна быть ниже твердости шпилек (болтов) не менее чем на 15 НВ.

###### Изготовление

  - Общие требования

    - Перед изготовлением (доизготовлением), монтажом и ремонтом должен производиться входной контроль основных и сварочных материалов и полуфабрикатов.

Во время хранения и транспортирования материалов должны быть исключены повреждения материалов и обеспечена возможность сличения нанесенной маркировки с данными сопроводительной документации.

    - На листах и плитах, принятых к изготовлению обечаек и днищ, должна быть сохранена маркировка металла. Если лист и плиту разрезают на части, на каждую из них должна быть перенесена маркировка металла листов и плит. Маркировка должна содержать следующие данные:

- марку стали (для двухслойной стали – марки основного и коррозионностойкого слоев);

- номер партии-плавки;

- номер листа (для листов с полистными испытаниями и двухслойной стали);

- клеймо технического контроля.

Маркировка наносится в соответствии с требованиями п. 10.1.4.

Маркировка должна находиться на стороне листа и плиты, не соприкасающейся с рабочей средой, в углу на расстоянии 300 мм от кромок.

    - Методы разметки заготовок деталей из сталей аустенитного класса марок 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т и др. и двухслойных сталей с коррозионностойким слоем из этих сталей не должны допускать повреждений рабочей поверхности деталей.

Кернение допускается только по линии реза.

    - На поверхности обечаек, днищ и других элементах корпуса не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты, если их глубина превышает минусовые предельные отклонения, предусмотренные соответствующими стандартами и техническими условиями.

    - Поверхности деталей должны быть очищены от брызг металла, полученных в результате термической (огневой) резки и сварки.

    - Заусенцы должны быть удалены и острые кромки деталей и узлов притуплены.

    - Предельные отклонения размеров, если в чертежах или нормативно-технической документации не указаны более жесткие требования, должны быть:

- для механически обрабатываемых поверхностей: отверстий Н14, валов h14, остальных  по ГОСТ 25347;

- для поверхностей без механической обработки, а также между обработанной и необработанной поверхностями – в соответствии с табл. 3.

Оси резьбовых отверстий деталей внутренних устройств должны быть перпендикулярны к опорным поверхностям. Допуск перпендикулярности должен быть в пределах 15-ой степени точности по ГОСТ 24643, если не предъявляются в чертежах или нормативно-технической документации более жесткие требования.

Таблица 3

Предельные отклонения размеров поверхностей

| Размеры, мм | Предельные отклонения по ГОСТ 25347 и ГОСТ 26179 |
| --- | --- |
|  | отверстий | валов | остальных |
| До 500 | Н17 | h17 |  |
| Свыше 500 до 3150 | Н16 | h16 |  |
| Свыше 3150 | Н15 | h15 |  |

    - Методы сборки элементов под сварку должны обеспечивать правильное взаимное расположение сопрягаемых элементов и свободный доступ к выполнению сварочных работ в последовательности, предусмотренной технологическим процессом.

  - Корпуса

    - Обечайки корпусов диаметром до 1000 мм должны изготовляться не более чем с двумя продольными швами.

    - После сборки и сварки обечаек корпус (без днищ) должен удовлетворять следующим требованиям:

а) отклонение по длине не более ± 0,3% от номинальной длины, но не более ± 50 мм;

б) отклонение от прямолинейности не более 2 мм на длине 1 м, но не более 30 мм при длине корпуса свыше 15 м.

При этом местная непрямолинейность не учитывается:

- в местах сварных швов;

- в зоне вварки штуцеров и люков в корпус;

- в зоне сопряжения разнотолщинных обечаек, выполненного с учетом допустимых смещений кромок в кольцевых швах сосудов.

    - Усиления кольцевых и продольных швов на внутренней поверхности корпуса должны быть зачищены в местах, где они мешают установке внутренних устройств.

Усиления сварных швов не снимают у корпусов сосудов, изготовленных из двухслойных и коррозионностойких сталей; при этом у деталей внутренних устройств делают местную выемку в местах прилегания к сварному шву. В случае, когда зачистка таких внутренних швов необходима, должна быть предусмотрена технология сварки, обеспечивающая коррозионную стойкость зачищенного шва.

    - Отклонение внутреннего (наружного) диаметра корпуса сосудов допускается не более ± 1% номинального диаметра, если в технической документации не оговорены более жесткие требования.

Относительная овальность «» корпуса сосудов (за исключением аппаратов, работающих под вакуумом или наружным давлением, теплообменных кожухотрубчатых аппаратов) не должна превышать 1%.

Величина относительной овальности определяется:

- в местах, где не установлены штуцера и люки по формуле

в местах установки штуцеров и люков по формуле:

где ,  – соответственно наибольший и наименьший внутренние диаметры корпуса, измеренные в одном поперечном сечении,  – внутренний диаметр штуцера или люка.

Значение «» допускается увеличивать до 1,5% для сосудов при отношении толщины корпуса к внутреннему диаметру не более 0,01.

Значение «» для сосудов, работающих под вакуумом или наружным давлением, должно быть не более 0,5%.

Значение «» для сосудов без давления (под налив) должно быть не более 2%.

    - Для выверки горизонтального положения базовая поверхность горизонтального сосуда должна быть указана в технической документации. На одном из днищ корпуса должны быть нанесены несмываемой краской две контрольные риски для выверки бокового положения сосуда на фундаменте.

    - Для выверки вертикального положения вверху и внизу корпуса под углом 900 должны быть предусмотрены у изолируемых вертикальных сосудов две пары приспособлений для выверки, а у неизолируемых – две пары рисок.

    - Корпуса вертикальных сосудов с фланцами, имеющими уплотнительные поверхности «шип-паз» или «выступ-впадина», для удобства установки прокладки следует выполнять так, чтобы фланцы с пазом или впадиной были нижними.

  - Днища

    - Отклонение внутреннего (наружного) диаметра в цилиндрической части отбортованных днищ и полусферического днища допускается не более ± 1% номинального диметра. Относительная овальность допускается не более 1%.

Днища эллиптические

    - Отклонения размеров и формы днищ (рис. 6) не должны превышать значений, указанных в табл. 4, 5, 6.

Таблица 4

Допуски высоты цилиндрической части и высоты
выпуклости (вогнутости) на эллипсоидной части днища

| Диаметр днища , мм | Предельное отклонение высоты цилиндрической части , мм | Предельная высота отдельной вогнутости или выпуклости на эллипсоидной части , мм |
| --- | --- | --- |
| До 720 |  | 2 |
| От 800 до 1300 | (5 | 3 |
| От 1320 и более |  | 4 |

Примечания: 1. Высота отдельной вогнутости или выпуклости  на эллипсоидной части днища, изготавливаемого на фланжировочном прессе, допускается до 6 мм.

2. На цилиндрической части днища не допускаются гофры высотой более 2 мм.

Рис. 6 Отклонение размеров и формы эллиптического днища

Таблица 5

Допуски наклона цилиндрической части

| Толщина днища, мм | Допуски наклона , мм |
| --- | --- |
| До 20 | 4 |
| От 22 до 25 | 5 |
| От 28 до 34 | 6 |
| От 36 и более | 8 |

Таблица 6

Допуски формы эллипсоидной поверхности

| Диаметр днищ D, мм | Зазор между шаблоном и эллипсоидной поверхностью, мм |
| --- | --- |
| До 530 | 4 | 8 |
| От 550 до 1400 | 6 | 13 |

Таблица 6

Допуски формы эллипсоидной поверхности

| Диаметр днищ D, мм | Зазор между шаблоном и эллипсоидной поверхностью, мм |
| --- | --- |
| От 1500 до 2200 | 10 | 21 |
| От 2400 до 2800 | 12 | 31 |
| От 3000 и более | 16 | 41 |

    - Для днищ, изготавливаемых штамповкой, допускается утонение в зоне отбортовки до 15% от исходной толщины заготовки.

    - Контроль формы готового днища следует производить шаблоном длиной 0,5 внутреннего диаметра днища. Высота цилиндрической части должна измеряться приложением линейки. Линейка должна отвечать требованиям ГОСТ 427.

Днища полусферические

    - Высота отдельной вогнутости или выпуклости  (рис. 7, а) на поверхности днищ должна быть не более 4 мм.

    - Зазоры  и  между шаблоном и сферической поверхностью днища из лепестков и шарового сегмента (7 б, в) должны быть не более ± 5 мм при внутреннем диаметре днища до 5000 мм и ± 8 мм при внутреннем диаметре днища более 5000 мм. Величина зазора  может быть увеличена в 2 раза, если  ( – толщина обечайки,  – толщина днища).

Рис. 7 Отклонение формы полусферического днища

    - Зазор  и  между шаблоном и сферической поверхностью штампованного днища должен быть не более значений, указанных в табл. 6.

    - Контроль формы готового днища производится шаблоном длиной не менее 1/6 внутреннего диаметра днища.

Конические днища (переходы)

    - У конических днищ (переходов) продольные и кольцевые швы смежных поясов могут располагаться не параллельно образующей и основанию конуса. При этом должно выполняться требования п. 6.9.7.

    - Утонение толщины стенки отбортовки конических днищ (переходов), изготавливаемых штамповкой, должно соответствовать требованию п. 6.3.5.

    - Отклонения высоты цилиндрической части днища допускаются не более «плюс» 10 мм и «минус» 5 мм.

Днища плоские

    - Отклонение от плоскостности для плоских днищ по ГОСТ 12622 и ГОСТ 12623 не должно превышать требований по отклонению от плоскостности на лист по ГОСТ 19903 и ГОСТ 10885.

    - Отклонение от плоскостности для плоских днищ, работающих под давлением, после приварки их к обечайке, не должно превышать 0,01 внутреннего диаметра сосуда, но не более 20 мм, при условии, что в технической документации не указаны более жесткие требования.

  - Фланцы

    - Технические требования к фланцам сосудов и фланцам арматуры должны отвечать соответственно ГОСТ 28759.5 и ГОСТ 12816.

Фланцы с гладкой уплотнительной поверхностью не допускается применять в сосудах 1-ой и 2-ой групп, за исключением тех случаев, когда во фланцах использованы спирально-навитые прокладки с двумя ограничительными кольцами. Это ограничение не распространяется на фланцы эмалированных и гуммированных сосудов.

При выборе материала прокладок следует учитывать условия эксплуатации сосуда. Сведения о прокладках должны указываться в технической документации на сосуд.

    - Фланцы приварные встык должны изготавливаться из поковок, штамповок или бандажных заготовок.

Фланцы приварные встык допускается изготавливать вальцовкой заготовки по плоскости листа (рис. 8) для сосудов, работающих под давлением не более условного давления 2,5 МПа (25 кгс/см2) при соблюдении следующих условий:

- поверхность исходной заготовки параллельна оси обработанного фланца;

- сварные швы, соединяющие части вальцованной заготовки должны быть стыковыми и проконтролированы радиографическим или ультразвуковым методом в объеме 100 %;

- заготовки из углеродистых и низколегированных сталей подлежат термообработке по п. 6.11.1. При этом в качестве толщины принимается меньшее из двух значений ( или ). Здесь  толщина тарелки фланца;  и  – наружный и внутренний диаметр фланца соответственно;

- наружная поверхность втулки фланца подлежит контролю магнитопорошковой или цветной дефектоскопией.

Рис. 8. Схема вальцовки фланца приварного встык по плоскости листа

Фланцы приварные встык могут также изготавливаться точением из сортового проката.

    - Плоские фланцы допускается изготавливать сварными из частей при условии выполнения сварных швов с полным проваром по всему сечению фланца.

Качество радиальных сварных швов должно быть проверено радиографическим или ультразвуковым методом в объеме 100%.

    - Фланцы корпусные сосудов из двухслойной стали должны изготавливаться из стали основного слоя двухслойной стали или из стали этого же класса с защитной уплотнительной и внутренней поверхностей фланца от коррозии наплавкой или облицовкой из коррозионно-стойкой стали.

    - Для контроля герметичности сварных соединений облицовки фланцев необходимо предусматривать контрольные отверстия под резьбу М10 по ГОСТ 8724.

    - Длина шпилек (болтов) должна обеспечивать превышение резьбовой части над гайкой не менее чем на 1,5 шага резьбы.

  - Штуцера, люки, укрепляющие кольца

    - Штуцера сосудов из двухслойных сталей могут быть изготовлены:

- из двухслойной стали той же марки или того же класса;

- с коррозионно-стойкой наплавкой внутренней поверхности патрубка;

- с применением облицовочных гильз.

Толщина наплавленного слоя должна быть не менее 3 мм после механической обработки и не менее 6 мм при наличии требований по межкристаллитной коррозии. Толщина облицовки должна быть не менее 3 мм.

Штуцера сосудов из двухслойной стали с основным слоем из углеродистой или марганцевокремнистой стали и плакирующим слоем из хромистой коррозионностойкой стали или хромоникелевой аустенитной стали допускается изготавливать из хромоникелевой аустенитной стали при соблюдении следующих условий:

- условный проход штуцера не более 100 мм, расчетная температура не более 400 0С независимо от режима работы сосуда;

- условный проход штуцера не более 200 мм, расчетная температура не более 250 0С и режим работы сосуда непрерывный или периодический с количеством циклов не более 1000.

    - Торцы штуцеров сосудов и люков из двухслойной стали и швы приварки их к корпусу должны быть защищены от корродирующего действия среды наплавкой или накладкой.

Толщина наплавленного слоя должна быть не менее указанной в п. 6.5.1. Толщина накладок должна быть не менее 3 мм.

    - При установке штуцеров и люков:

- позиционное отклонение (в радиусном измерении) осей штуцеров и люков допускается не более ± 10 мм;

- отклонения диаметров отверстий под штуцера и люки должны быть в пределах зазоров, допускаемых для сварных соединений по конструкторской документации;

- оси отверстий для болтов и шпилек фланцев не должны совпадать с главными осями сосудов и должны располагаться симметрично относительно этих осей, при этом отклонение от симметричности допускается не более ± 50;

- отклонение по высоте (вылету) штуцеров допускается не более ± 5 мм.

    - Для контроля на герметичность при наличии облицовочной гильзы необходимо предусмотреть контрольное отверстие с резьбой М10 по ГОСТ 8724.

    - При приварке к корпусу сосуда бобышек, патрубков штуцеров и люков, укрепляющих колец расстояние «N» между краем шва корпуса и краем шва приварки детали (рис. 9) принимается в соответствии с требованиями п. 6.9.6.

    - Укрепляющие кольца допускается изготавливать из частей, но не более чем из четырех. При этом сварные швы должны выполняться с проваром на полную толщину кольца.

В каждом укрепляющем кольце или каждой его части, если сварка частей производится после установки их на сосуд, должно быть не менее одного контрольного отверстия с резьбой М10 по ГОСТ 8724. Контрольное отверстие должно располагаться в нижней части кольца или полукольца по отношению к сосуду, устанавливаемому в эксплуатационное положение, и оставаться открытым.

    - Укрепляющие кольца должны прилегать к поверхности укрепляемого элемента. Зазор допускается не более 3 мм. Зазор контролируется щупом по наружному диаметру укрепляющего кольца.

Рис. 9 Схема определения расстояния между краем шва корпуса и краем шва приварки детали

  - Змеевики

    - При изготовлении гнутых змеевиков должны выполняться следующие условия:

а) расстояние между сварными стыками в змеевиках спирального, винтового и других типов должно быть не менее 4 м. Длина замыкающей трубы с каждого конца должна быть не менее 500 мм, за исключением случая приварки к замыкающей трубе патрубка, штуцера или отвода.

При горячей гибке труб с наполнителем допускается не более одного сварного стыка на каждом витке при условии, что расстояние между сварными стыками не менее 2 м;

б) в змеевиках с приварными двойниками (колена двойные) на прямых участках труб длиной 2 м и более допускается один сварной стык, исключая швы приварки двойников.

Примечание.- При горячей гибке вручную труб с наполнителем для змеевиков с диаметром витка не более 1,3 м допускается не более двух стыков на каждом витке. Для змеевиков с диаметром витка более 1,3 м количество стыков не нормируется, но при этом расстояние между стыками должно быть не менее 2 м.

    - Для сварки стыков труб могут применяться все виды сварки, за исключением газовой сварки, при соблюдении требований п.п. 6.9-6.11.

    - Применение газовой сварки допускается только для труб условным диаметром до 80 мм с толщиной стенки не более 4 мм.

    - Грат снаружи и внутри трубы после контактной сварки должен удаляться методом, принятым на предприятии-изготовителе.

Концы труб, подлежащие контактной сварке, должны быть очищены снаружи и внутри от грязи, масла, заусенцев. При этом не допускается исправление дефектов, дефектные стыки должны быть вырезаны. В местах вырезки допускается вставка отрезка трубы длиной не менее 200 мм.

    - На каждый крайний сварной стык, независимо от способа сварки, наносится клеймо, позволяющее установить фамилию сварщика, выполнявшего эту работу.

Место клеймения должно располагаться на основном металле, на расстоянии не более 100 мм от стыка.

    - Отклонение от перпендикулярности торца труб наружным диаметром не более 100 мм относительно оси трубы не должно превышать:

- 0,4 мм при контактной сварке;

- 0,6 мм при газовой и электродуговой сварке.

Отклонение от перпендикулярности торца труб наружным диаметром более 100 мм должно соответствовать нормам, принятым на предприятии-изготовителе.

    - Холодная раздача концов труб из углеродистой стали при их подгонке допускается для труб наружным диаметром не более 83 мм и толщиной стенки не более 6 мм на величину не более чем на 3 % от внутреннего диаметра трубы.

    - Отклонение от круглости в местах гиба труб и сужение внутреннего диаметра в зоне сварных швов не должны превышать 10% от наружного диаметра труб. Отклонение от круглости следует проверять для труб диаметром не более 60 мм при радиусе гиба менее четырех диаметров пропусканием контрольного шара, а для остальных труб – измерением наружного диаметра.

Диаметр контрольного шара должен быть равен:

-  – для труб без гибов, за исключением труб с подкладными остающимися кольцами (– фактический наименьший внутренний диаметр труб);

-  – для гнутых сварных труб, за исключением гнутых труб в горячем состоянии или с приварными коленами;

-  – для гнутых в горячем состоянии труб;

-  – для гнутых труб с приварными коленами.

Отклонение от номинального размера диаметра контрольного шара не должно превышать 1,5 мм.

    - Смещение кромок «В» стыкуемых труб (рис. 10) в стыковых соединениях определяется шаблоном и щупом и не должно превышать значений, указанных в табл. 7.

Рис. 10 Схема определения смещения кромок стыкуемых труб

Таблица 7

Смещение кромок стыкуемых труб

| Номинальная толщина стенки трубы , мм | Смещение кромок , мм |
| --- | --- |
| До 3 |  |
| Свыше 3 до 6 |  |
| Свыше 6 до 10 |  |
| Свыше 10 до 20 |  |
| Свыше 20 | , но не более 3 мм |

    - Отклонение от прямолинейности  оси трубы на расстоянии 200 мм от оси шва (рис. 11) определяется шаблоном и щупом и не должно превышать значений, указанных в табл. 8.

Таблица 8

Отклонение от прямолинейности оси трубы

| Номинальная толщина стенки трубы, , мм | , мм |
| --- | --- |
| До 3 |  |
| Свыше 3 до 6 |  |
| Свыше 6 до 10 |  |
| Свыше 10 до 20 |  |
| Свыше 20 | , но не более 4 мм |

Рис. 11 Схема определения отклонения от прямолинейности оси трубы

    - При изготовлении гнутых змеевиков (рис. 12, а, в) предельные отклонения размеров должны быть следующие:

мм – для ;

мм – для  и ;

мм – для ;

мм – для .

Предельные отклонения радиусов , , , , диаметра , шага (рис. 12, б, в) и излома оси в швах приварки выводов устанавливаются чертежом предприятия-изготовителя.

Примечание.- Допускается отклонение размеров  и  (если эти размеры больше 6 м), увеличить на 1 мм на каждый 1 м длины, но не более чем на 10 мм на всю длину.

Рис. 12 Размеры гнутых змеевиков

    - Контроль сварных швов змеевиков следует проводить в соответствии с требованиями п.п. 8.2 - 8.10.

Объем контроля сварных швов радиографическим или ультразвуковым методом должен быть не менее указанного в табл. 19. Группа змеевика определяется по табл. 1.

    - Змеевики должны подвергаться до установки в сосуд гидравлическому испытанию пробным давлением, указанным в чертежах предприятия-изготовителя. При испытании не должно быть признаков течи и потения.

  - Отводы и трубы гнутые

    - Отводы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 17375, ГОСТ 17380 и чертежам предприятия-изготовителя.

    - Отводы должны изготавливаться с углом гиба 45(, 60(, 90( и 180(.

Отводы, гнутые из труб под углом 180(, допускается изготавливать сварными из двух отводов под углом 90(.

Изменение угла гиба допускается по соглашению с заказчиком.

    - Круто изогнутые отводы могут изготавливаться из труб и листового проката. При изготовлении секторных отводов угол между поперечными сечениями секторов не должен превышать 300. Расстояние между соседними сварными швами по внутренней стороне отвода должно обеспечивать доступность контроля согласно разд. 8 настоящего стандарта этих швов с обеих сторон по наружной поверхности.

Применение секторных отводов в сосудах 1-й и 2-й групп не допускается для Dу ≤ 800 мм.

    - Предельные отклонения размеров и допуск плоскостности торцов  отводов и труб гнутых не должны превышать значений, указанных в табл. 9.

Предельные отклонения размеров , ,  отводов (рис. 13) не должны превышать значений, указанных в табл. 10.

Таблица 9

Предельные отклонения размеров и допуск плоскостности отводов и гнутых труб

| Толщина отводов или гнутых труб, S, мм | Предельные отклонения, мм | Допуск плоскостности, (, мм |
| --- | --- | --- |
|  | внутреннего диаметра | толщины стенки |  |
| От 2,5 до 3,0 | (0,5 | (0,125S | (0,5 |
| От 3,5 до 4,5 | (1,0 |  | (1,0 |
| От 5,0 до 6,0 | (1,5 | (0,125S | (1,5 |
| От 7,0 до 8,0 | (2,0 |  |  |
| От 9,0 до 15,0 | (2,5 |  |  |
| От 16,0 и более | (3,0 |  |  |

Таблица 10

Предельные отклонения размеров L1, L2, L3  отводов

| Условный проход отводов, мм | Предельные отклонения размеров , , , мм |
| --- | --- |
| До 125 | (2,0 |
| Свыше 125 до 200 | (3,0 |
| Свыше 200 до 350 | (4,0 |
| Свыше 350 до 500 | (5,0 |
| Свыше 500 | (6,0 |

Рис. 13 Схема определения размеров , , , отводов в зависимости от угла гиба

  - Сварка

    - Сварка корпусов и приварка к ним деталей сосудов 1, 2, 3, 4-ой групп, а также сварка внутренних устройств, если они относятся к указанным группам, должна проводиться сварщиками, сдавшими экзамены и имеющими удостоверение установленной формы.

    - Сосуды в зависимости от конструкции и размеров могут быть изготовлены с применением всех видов промышленной сварки, за исключением газовой сварки. Применение газовой сварки допускается только для труб диаметром до 80 мм и толщиной стенки не более 4 мм.

    - Сварка сосудов (сборочных единиц, деталей) должна производиться в соответствии с требованиями технических условий на изготовление или технологической документации.

Технологическая документация должна содержать указания по:

- технологии сварки материалов, принятой для изготовления сосудов (сборочных единиц, деталей);

- применению присадочных материалов;

- видам и объему контроля;

- предварительному и сопутствующему подогреву;

- термической обработке.

    - Все сварочные работы при изготовлении сосудов (сборочных единиц и деталей) должны производиться при положительных температурах в закрытых отапливаемых помещениях.

При выполнении сварочных работ на открытой площадке сварщик и место сварки должны быть защищены от непосредственного воздействия дождя, ветра и снега. Температура окружающего воздуха должна быть не ниже указанной в табл. 11.

Таблица 11

Температура окружающего воздуха при сварке сосудов

| Материалы | Температура окружающего воздуха при сварке металла толщиной |
| --- | --- |
|  | не более 16 мм | более 16 мм |
| Углеродистая сталь с содержанием углерода менее 0,24%, низколегированные марганцовистые и марганцевокремнистые стали и основной слой из этих сталей в двухслойной стали | Ниже 0(С до «минус» 20(С сварка без подогрева. При температуре ниже «минус» 20(С сварка с подогревом до 100-200(С | Ниже 0(С до «минус» 20(С* варка с подогревом до 100-200(С |
| Углеродистая сталь с содержанием углерода от 0,24%, до 0,28% | Ниже 0(С до «минус» 10(С* сварка без подогрева | Ниже 0(С до «минус» 10(С* сварка с подогревом до 100-200(С |
| Низколегированные хромомолибденовые стали (марок 12МХ, 12ХМ, 15ХМ) и основной слой из этих сталей в двухслойной стали | Ниже 0(С до «минус» 10(С* сварка с подогревом до 250-350(С |
| Стали марок 15Х5, 15Х5М, 15Х5ВФ, Х8, Х9М, 12Х8ВФ и т. п. | Не ниже 0(С |
| Высоколегированные, хромоникельмолибденовые и хромоникелевые стали аустенитного класса и коррозионностойкого слоя из этих сталей в двухслойной стали | Ниже 0(С до «минус» 20(С* сварка без подогрева |

    - Форма подготовки кромок должна соответствовать требованиям технической документации или проекта.

Кромки подготовленных под сварку элементов сосудов должны быть зачищены на ширину не менее 20 мм, а для электрошлаковой сварки – на ширину не менее 50 мм. Кромки не должны иметь следов ржавчины, окалины, масла и прочих загрязнений. Кромки должны проходить визуальный осмотр для выявления пороков металла. Не допускаются расслоения, закаты, трещины, а для двухслойной стали – также и отслоения коррозионностойкого слоя.

При толщине листового проката более 36 мм зона, прилегающая к кромкам, дополнительно должна контролироваться ультразвуковым методом на ширине не менее 50 мм для выявления трещин, расслоений и т.д.

Не допускаются дефекты площадью более 1000 мм2 при чувствительности контроля Д5Э по ГОСТ 22727. На одном метре длины контролируемой кромки допускается не более трех зафиксированных дефектов при минимальном расстоянии между ними 100 мм.

В случае обнаружения недопустимых дефектов исправления производятся в соответствии с Инструкцией на исправление методом дуговой сварки строчечных дефектов, выявляемых в процессе изготовления толстостенной нефтехимической аппаратуры.

    - Все сварные швы подлежат клеймению, позволяющему установить сварщика, выполнявшего эти швы.

Клеймо наносится на расстоянии 20-50 мм от кромки сварного шва с наружной стороны. Если шов с наружной и внутренней сторон заваривается разными сварщиками, клейма ставятся только с наружной стороны через дробь: в числителе клеймо сварщика с наружной стороны шва, в знаменателе клеймо сварщика с внутренней стороны. Если сварные соединения сосуда выполняются одним сварщиком, то допускается клеймо ставить около таблички или на другом открытом участке.

У продольных швов клеймо должно находиться в начале и в конце шва на расстоянии 100 мм от кольцевого шва. На обечайке с продольным швом длиной менее 400 мм допускается ставить одно клеймо. Для кольцевого шва клеймо должно выбиваться в месте пересечения кольцевого шва с продольным и далее через каждые 2 м, но при этом должно быть не менее двух клейм на каждом шве. На кольцевой шов сосуда диаметром не более 700 мм допускается ставить одно клеймо.

Место клеймения заключается в хорошо видимую рамку, выполняемую несмываемой краской.

При толщине стенки менее 4 мм вместо клеймения сварных швов допускается прилагать к паспорту сосуда схему расположения сварных швов с указанием фамилий сварщиков и их росписью.

  - Сварные соединения

    - При сварке обечаек и труб, приварке днищ к обечайкам должны применяться стыковые швы с полным проплавлением.

Допускается применять угловые и тавровые швы при приварке штуцеров, люков, труб, трубных решеток, плоских днищ и фланцев.

Допускается применять нахлесточные сварные швы для приварки укрепляющих колец и опорных элементов.

Не допускается применение угловых и тавровых швов для приварки штуцеров, люков, бобышек и других деталей к корпусу с неполным проплавлением (конструктивным зазором):

- в сосудах 1, 2, 3-й групп при диаметре отверстия более 120 мм, в сосудах 4-ой и 5а групп при диаметре отверстия более 275 мм;

- в сосудах 1, 2, 3, 4-ой и 5а групп из низколегированных марганцовистых и марганцевокремнистых сталей с температурой стенки ниже «минус» 30 (С без термообработки и ниже «минус» 40(С с термообработкой;

- в сосудах всех групп, предназначенных для работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание, независимо от диаметра патрубка, за исключением случаев, когда предусмотрена засверловка отверстия в зонах конструктивного зазора.

Не допускается применение конструктивного зазора в соединениях фланцев с патрубками сосудов, работающих под давлением более 2,5 МПа (25 кгс/см2) и/или при температуре более 300°С, и фланцев с обечайками и днищами сосудов, работающих под давлением более 1,6 МПа (16 кгс/см2) и/или при температуре более 300°С. Не допускается конструктивный зазор в этих сварных соединениях независимо от рабочих параметров в сосудах, предназначенных для работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание.

    - Сварные швы сосудов должны быть расположены так, чтобы обеспечить возможность их визуального измерительного контроля и контроля качества неразрушающим методом (ультразвуковым, радиографическим и др.), а также устранения в них дефектов.

Допускается в сосудах 1, 2, 3, 4-ой и 5а групп не более одного, в сосудах 5б группы не более четырех, в теплообменниках не более двух стыковых швов, доступных для визуального осмотра только с одной стороны. Швы должны выполняться способами, обеспечивающими провар по всей толщине свариваемого металла (например, с применением аргоно-дуговой сварки корня шва, подкладного кольца, замкового соединения).

    - Продольные сварные швы горизонтально устанавливаемых сосудов должны быть расположены вне центрального угла 140( нижней части корпуса, если нижняя часть недоступна для визуального осмотра, о чем должно быть указано в проекте.

    - Места пересечения сварных швов сосудов не должны перекрываться опорами, накладками и другими элементами.

Местное перекрытие кольцевых сварных швов седловыми опорами горизонтальных аппаратов, подвесными опорами вертикальных аппаратов, накладками, подкладными листами и другими элементами допускается на общей длине не более  ( – наружный диаметр сосуда) при условии, что перекрываемые участки швов по всей длине проконтролированы радиографическим или ультразвуковым методом.

Перекрытие продольных швов круговыми опорами горизонтальных аппаратов с углом охвата 3600 допускается при условии 100% контроля радиографическим или ультразвуковым методом перекрываемых участков швов.

    - Расстояние между продольным швом корпуса горизонтального сосуда и швом приварки опоры должно приниматься:

- не менее  для нетермообработанного сосуда ( – внутренний диаметр сосуда,  – толщина обечайки);

- в соответствии с требованием п. 6.9.6 для термообработанного сосуда.

    - Расстояние между краем шва приварки внутренних и внешних устройств и деталей и краем ближайшего шва корпуса должно быть не менее толщины стенки корпуса, но не менее 20 мм. Для сосудов из углеродистых и низколегированных марганцовистых и марганцевокремнистых сталей, подвергаемых после сварки термообработке, расстояние между краем шва приварки деталей и краем ближайшего шва корпуса должно быть не менее 20 мм независимо от толщины стенки корпуса.

Допускается пересечение стыковых швов корпуса угловыми швами приварки внутренних и внешних устройств (опорных элементов, тарелок, рубашек, перегородок и т.п.) при условии контроля перекрываемого участка шва корпуса, радиографическим или ультразвуковым методом.

При приварке колец жесткости к обечайке общая длина сварного шва с каждой стороны кольца должна быть не менее половины длины окружности.

    - Продольные швы смежных обечаек и швы днищ в сосудах 1, 2, 3 и 4-й групп должны быть смещены относительно друг друга на величину трехкратной толщины наиболее толстого элемента, но не менее чем на 100 мм между осями швов.

Допускается не смещать или смещать на меньшую величину указанные швы относительно друг друга:

- в сосудах, работающих под давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2) и при температуре не более 400 (С, с толщиной стенки не более 30 мм, при условии, что эти швы выполняются автоматической или электрошлаковой сваркой, а места пересечения швов контролируются радиографическим или ультразвуковым методом в объеме 100%;

- в сосудах 5а и 5б групп независимо от способа сварки.

    - При сварке стыковых сварных соединений элементов разной толщины необходимо предусмотреть плавный переход от одного элемента к другому постепенным утонением более толстого элемента. Угол скоса ( элементов разной толщины (рис. 14 а, б, в, г, е) должен быть не более 20( (уклон 1:3). Сварку патрубков разной толщины допускается выполнять в соответствии с (рис. 14 д, е). При этом расстояние  должно быть не менее толщины , но не менее 20 мм, а радиус .

Допускается выполнять сварку стыковых швов без предварительного утонения более толстого элемента, если разность в толщинах соединяемых элементов не превышает 30% от толщины более тонкого элемента, но не более 5 мм; при этом форма шва должна обеспечивать плавный переход от толстого элемента к тонкому. В сосудах, выполняемых из двухслойной стали, скос осуществляется со стороны основного слоя

| Для электрошлаковой сварки | Для сварки с подкладным кольцом |
| --- | --- |

Рис. 14 Стыковка элементов разной толщины

Продолжение рис. 14 Стыковка элементов разной толщины

    - Смещение кромок  листов (рис. 15), измеряемое по срединной поверхности, в стыковых соединениях, определяющих прочность сосуда, не должно превышать , но не более 3 мм ( – наименьшая толщина свариваемых листов).

Рис. 15 Смещение кромок

Примечания: 1. К стыковым соединениям, определяющим прочность сосуда, следует относить продольные швы обечаек, хордовые и меридиональные швы выпуклых днищ.

2. При измерении смещения  кромок листов толщиной  и  в стыковых соединениях следует учитывать, что:

,  ,

где  и  – расстояния между кромками листов.

Смещение кромок в кольцевых швах, выполняемых электрошлаковой сваркой, не должно превышать 5 мм. Смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, а также в кольцевых и продольных швах биметаллических сосудов со стороны коррозионностойкого слоя не должно превышать величин, указанных в табл. 12.

Смещение кромок свариваемых заготовок днищ не должно превышать , но не более 3 мм ( – толщина листа), а днищ из двухслойных сталей со стороны плакирующего слоя не должно превышать величин, указанных в табл. 12.

Таблица 12

Смещение кромок в кольцевых швах сосудов, выполняемых всеми видами сварки,
 за исключением электрошлаковой

| Толщина свариваемых листов S, мм | Максимально допустимое смещение стыкуемых кромок, мм |
| --- | --- |
|  | в кольцевых швах на монометаллических сосудах | в кольцевых и продольных швах на биметаллических сосудах со стороны коррозионностойкого слоя |
| До 20 | 10%S+1 | 50% от толщины плакирующего слоя |
| Свыше 20 до 50 | 15%S, но не более 5 | 50% от толщины плакирующего слоя |
| Свыше 50 до 100 | 0,04S+3,5* | 0,04S+3,0, но не более толщины плакирующего слоя |
| Свыше 100 | 0,025S+5,0, но не более 10* | 0,025S+5,0, но не более 8 мм и не более толщины плакирующего слоя |

    - Увод (угловатость)  кромок (рис. 16) в стыковых сварных соединениях не должен превышать  мм, но не более соответствующих значений для элементов, указанных в табл. 13, в зависимости от внутреннего диаметра  обечаек и днищ ( – толщина обечайки или днища).

Рис. 16 Контроль увода кромок продольных и кольцевых сварных соединений

Таблица 13

Максимально допустимый увод кромок в стыковых сварных соединениях обечаек и днищ

| Максимальный увод (угловатость) кромок в стыковых сварных соединениях, мм |
| --- |
| обечаек | днищ из лепестков | конических днищ |
| Независимо от D | D(5000 мм | D>5000 мм | D(2000 мм | D>2000 мм |
| 5 | 6 | 8 | 5 | 7 |

Увод (угловатость) кромок в продольных сварных соединениях обечаек и конических днищ, стыковых сварных соединениях днищ из лепестков определяется шаблоном длиной 1/6 D (рис. 16 а, б), а в кольцевых сварных соединениях обечаек и конических днищ – линейкой длиной 200 мм (рис. 16 в, г). Увод (угловатость) кромок определяется без учета усиления шва.

    - При защите от коррозии элементов сосудов способом наплавки толщина наплавленного слоя после механической обработки должна быть указана в проекте.

    - Сварные стыковые соединения сталей, разнородных по термомеханическим свойствам (например сталей перлитного и аустенитного классов), допускаются в конструкции при подтверждении расчетом на прочность и с соблюдением следующих условий:

- толщина материала в местах сварки соединения не должна превышать 36 мм для углеродистых сталей и 30 мм для марганцевокремнистых сталей (марок 16ГС, 17ГС, 09Г2С и др.);

- среда не должна вызывать коррозионное растрескивание.

    - Технология сварки, качество и контроль сварных соединений из разнородных сталей должны соответствовать требованиям нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

  - Требования к качеству сварных соединений

    - Механические свойства сварных соединений должны быть не ниже норм, указанных в табл. 14.

Таблица 14

Минимальные нормы механических свойств сварных соединений

| Механические свойства | Для углеродистых сталей | Для низколегиро-ванных марганцо-вистых и марганцево-кремнистых сталей | Для хромистых, хромомо-либденовых и хромована-диевовольф-рамовых сталей | Для аустенитно-ферритных сталей | Для аустенитных сталей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву при температуре +20(С | Не ниже нижнего значения временного сопротивления разрыву основного металла по стандарту или техническим условиям для данной марки стали |
| Минимальное значение ударной вязкости, Дж/см2 (кгс(м/см2): а) при температуре +20(С |  |  |  |  |  |
| -на образцах KCV | 35 (3,5) | 35 (3,5) | 35 (3,5) | 30 (3,0) | - |
| -на образцах KCU | 50 (5,0) | 50 (5,0) | 50 (5,0) | 40(4,0) | - |
| б) при температуре ниже -20(С |  |  |  |  |  |
| -на образцах KCV | 20 (2,0) | 20 (2,0) | 20 (2,0) | 20 (2,0) | - |
| -на образцах KCU | 30 (3,0) | 30 (3,0) | 30 (3,0) | 30 (3,0) | - |
| Минимальное значение угла изгиба, град.: -при толщине не более 20 мм | 100 | 80 | 50 | 80 | 100 |
| -при толщине более 20 мм | 100 | 60 | 40 | 60 | 100 |
| Твердость металла шва сварных соединений, HB, не более | - | - | 240 | 220 | 200 |
| Просвет между сжимаемыми поверхностями при сплющивании стыковых соединений труб | Не ниже норм, установленных нормативно-технической документацией на трубы |

Примечания:1. Твердость металла шва в коррозионно-стойком слое сварных соединений сосудов из двухслойных сталей не должна превышать НВ 220.

2. Показатели механических свойств сварных соединений по временному сопротивлению разрыву и углу изгиба определяются как среднеарифметическое от результатов испытаний отдельных образцов. Общий результат считается неудовлетворительным, если хотя бы один из образцов показал значение временного сопротивления разрыву более чем на 7% и угла изгиба более чем на 10% ниже норм, указанных в табл. 14. При испытании на ударный изгиб результат считается неудовлетворительным, если хотя бы один из образцов показал значение ниже норм, указанных в табл. 14.

Допускается на одном образце (KCU) при температурах «минус» 40(С и ниже получение значения ударной вязкости не менее 25 Дж/см2 (2,5 кгс( м/см2).

3. Виды испытаний и гарантированные нормы механических свойств по временному сопротивлению разрыву и ударной вязкости стыковых сварных соединений типа "лист+поковка", "лист+литье", "поковка+поковка", "поковка+труба", "поковка+сортовой прокат" должны соответствовать требованиям, предъявляемым к материалу с более низкими показателями механических свойств.

Контроль механических свойств, а также металлографическое исследование или испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии образцов этих соединений предусматриваются разработчиком технической документации.

Для сварных соединений типа "лист+поковка", "лист+литье", "поковка+поковка", "поковка+труба", "поковка+сортовой прокат" значение угла изгиба должно быть не менее:

- 70(- для углеродистых сталей и сталей аустенитного класса;

- 50(-для низколегированных марганцовистых и марганцевокремнистых сталей, высоколегированных сталей аустенитно-ферритного класса;

- 30(-для низколегированных и среднелегированных (хромистых и хромомолибденовых) сталей и высоколегированных сталей ферритного класса.

4. Твердость металла шва сварных соединений из стали марки 12ХМ, выполненных ручной электродуговой сваркой ванадийсодержащими электродами, должна быть не более 260 НВ при условии, что относительное удлинение металла шва будет не менее 18%.Твердость металла шва сварных соединений из стали марки 15Х5МУ должна быть не более 270 НВ.

    - В сварных соединениях не допускаются следующие поверхностные дефекты:

- трещины всех видов и направлений;

- свищи;

- подрезы;

- наплывы, прожоги и незаплавленные кратеры;

- смещение и совместный увод кромок свариваемых элементов свыше норм, предусмотренных настоящим стандартом;

- несоответствие формы и размеров швов требованиям стандартов, технических условий или проекта;

- поры, выходящие за пределы норм, установленных табл. 15;

- чешуйчатость поверхности и глубина впадин между валиками шва, превышающие допуск на усиление шва по высоте.

Допускаются местные подрезы в сосудах 3, 4 и 5а, 5б групп, предназначенных для работы при температуре выше 0 0С. При этом их глубина не должна превышать 5% толщины стенки, но не более 0,5 мм, а протяженность – 10% длины шва.

Допускаются в сварных соединениях из сталей и сплавов марок 03Х21Н21М4ГБ, 03ХН28МДТ, 06ХН28МДТ отдельные микронадрывы протяженностью не более 2 мм.

Таблица 15

Нормы допустимых пор, выявляемых при визуальном контроле сварных соединений

| Номинальная толщина наиболее тонкой детали, мм | Допустимый максимальный размер дефекта, мм | Допустимое число дефектов на любые 100 мм шва |
| --- | --- | --- |
| от 2 до 3 вкл. | 0,5 | 3 |
| от 3 до 4 вкл. | 0,6 | 4 |
| от 4 до 5 вкл. | 0,7 | 4 |
| от 5 до 6 вкл. | 0,8 | 4 |
| от 6 до 8 вкл. | 1,0 | 5 |
| от 8 до 10 вкл. | 1,2 | 5 |
| от 10 до 15 вкл. | 1,5 | 5 |
| от 15 до 20 вкл. | 2,0 | 6 |
| от 20 до 40 вкл. | 2,5 | 7 |
| св. 40 | 2,5 | 8 |

    - В сварных соединениях не допускаются следующие внутренние дефекты:

- трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины, выявленные при металлографическом исследовании;

- свищи;

- смещение основного и плакирующего слоев в сварных соединениях двухслойных сталей выше норм, предусмотренных настоящим стандартом;

- непровары (несплавления), расположенные в сечении сварного соединения;

- поры, шлаковые и вольфрамовые включения, выявленные радиографическим методом, выходящие за пределы норм, установленных допустимым классом дефектности сварного соединения по ГОСТ 23055 в соответствии с табл. 16, или выявленные ультразвуковым методом по действующей нормативной документации.

Таблица 16

Классы дефектности сварного соединения

|  | Группы сосудов |
| --- | --- |
| Вид сварного соединения | 1, 2, 3 | 4 | 5а | 5б |
|  | классы дефектности по ГОСТ 23055 |
| Стыковые | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Угловые, тавровые | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Нахлесточные | 5 | 6 | 6 | 7 |

Примечание: Оценку единичных дефектов (пор и включений) по ширине (диаметру) при толщине свариваемых элементов до 45 мм, а также цепочек независимо от толщины свариваемых элементов допускается производить по нормам класса 4 вместо класса 3, класса 5 вместо класса 4, класса 6 вместо класса 5, класса 7 вместо класса 6. Оценку единичных пор и включений для кольцевых сварных соединений толщиной не более 10 мм, выполняемых ручной электродуговой сваркой, допускается производить по классу 5.

  - Термическая обработка

    - Сосуды (сборочные единицы, детали) из углеродистых и низколегированных сталей (за исключением сталей, перечисленных в п. 6.11.3), изготовленные с применением сварки, штамповки или вальцовки, подлежат обязательной термической обработке, если:

а) толщина стенки цилиндрического или конического элемента, днища, фланца или патрубка сосуда в месте их сварного соединения более 36 мм для углеродистых сталей и более 30 мм для низколегированных марганцовистых и марганцевокремнистых сталей (марок 16ГС, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2 и др.);

б) номинальная толщина стенки  цилиндрических или конических элементов сосуда (патрубка), изготовленных из листовой стали вальцовкой (штамповкой), превышает величину, вычисленную по формуле:

,

где  – минимальный внутренний диаметр элемента, мм;

в) отношение номинальной толщины к номинальному внутреннему радиусу обечайки или к наименьшему радиусу кривизны днища превышает 0,02. Данное требование не распространяется на отбортованные рубашки;

г) сосуды (сборочные единицы, детали) предназначены для эксплуатации в средах, вызывающих коррозионное растрескивание (жидкий аммиак, аммиачная вода уточнить %), растворы едкого натрия и калия, азотнокислого натрия, калия, аммония, кальция, этаноламина, азотной кислоты и др.), и об этом есть указание в проекте;

д) днища сосудов и их элементов, независимо от толщины изготовленные холодной штамповкой или холодным фланжированием.

    - Сварные соединения из углеродистых, низколегированных марганцовистых, марганцевокремнистых и хромомолибденовых сталей, выполненные электрошлаковой сваркой, подлежат нормализации и высокому отпуску, за исключением случаев, оговоренных в примечании к обязательному Приложению 15.

При электрошлаковой сварке заготовок штампуемых и вальцуемых элементов из сталей марок 16ГС, 09Г2С и 10Г2С1, предназначенных для работы при температуре не ниже «минус» 40(С, нормализация может быть совмещена с нагревом под штамповку с окончанием штамповки при температуре не ниже 700(С.

    - Сварные сосуды (сборочные единицы, детали) из сталей марок 12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ, 10Х2М1А-А, 10Х2ГНМ, 15Х2МФА-А, 1Х2М1, 15Х5, Х8, 15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ, Х9М и из двухслойных сталей с основным слоем из сталей марок 12МХ, 12ХМ, 20Х2М должны подвергаться термической обработке по режиму, оговоренному в проекте.

    - Сосуды (сборочные единицы, детали) из сталей марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б и других аустенитных сталей, стабилизированных титаном или ниобием, предназначенные для работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание, а также при температурах выше 3500С в средах, вызывающих межкристаллитную коррозию, должны подвергаться термической обработке по режиму, оговоренному в проекте.

    - Необходимость и вид термической обработки сосудов (сборочных единиц, деталей) из двухслойной стали должны определяться в соответствии с требованиями п.п. 6.11.1 (а, б, г, д), 6.11.2, 6.11.3.

При определении толщины свариваемого элемента принимается толщина основного слоя двухслойной стали.

При наличии в проекте требования на стойкость против межкристаллитной коррозии технология сварки и режим термообработки сварных соединений двухслойных сталей должны обеспечивать стойкость сварных соединений коррозионностойкого слоя против межкристаллитной коррозии.

    - Днища и детали из углеродистых и низколегированных марганцевокремнистых сталей, штампуемые (вальцуемые) вгорячую с окончанием штамповки (вальцовки) при температуре не ниже 700 0С, а также днища и детали из аустенитных хромоникелевых сталей, штампуемых (вальцуемых) при температуре не ниже 850 0С, термической обработке не повергаются, если к указанным материалам не предъявлены другие требования в Приложении 1.

Днища и другие штампуемые (вальцуемые) вгорячую элементы, изготовляемые из сталей марок 09Г2С, 10Г2С1, работающие при температуре от «минус» 40 до «минус» 70 0С, должны подвергаться термической обработке – нормализации или закалке и высокому отпуску.

Днища и другие элементы из низколегированных сталей марок 12ХМ и 12МХ, штампуемые (вальцуемые) вгорячую с окончанием штамповки (вальцовки) при температуре не ниже 800 0С, допускается подвергать только отпуску (без нормализации).

Технология изготовления днищ и других штампуемых элементов должна обеспечивать необходимые механические свойства, указанные в стандартах или технических условиях, а при наличии требования в проекте и стойкость против межкристаллитной коррозии.

    - Днища и другие элементы, выполненные из коррозионностойких сталей аустенитного класса методом холодной штамповки или холодным фланжированием, должны подвергаться термической обработке (аустенизации или стабилизирующему отжигу), если они предназначены для работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание. В остальных случаях термообработку допускается не проводить, если относительное удлинение при растяжении в исходном состоянии металла не менее 30% при степени деформации в холодном состоянии не более 15%.

    - Гнутые участки труб из углеродистых и низколегированных сталей подлежат термообработке, если отношение среднего радиуса гиба к номинальному наружному диаметру трубы составляет менее 3,5, а отношение номинальной толщины стенки трубы к ее номинальному диаметру превышает 0,05.

    - Приварка внутренних и наружных устройств к сосудам, подвергаемым термической обработке, должна проводиться до термической обработки сосуда.

Допускается приварка внутренних и наружных устройств без последующей термической обработки к термообработанным в соответствии с требованиями п. 6.11.1 (а, б) сосудам при условии, что величина катета сварного шва не более 8 мм.

Допускается приварка наружных устройств на монтажной площадке к специальным накладкам, приваренным к корпусу сосуда и прошедшим вместе с ним термическую обработку на предприятии-изготовителе без последующей термической обработки монтажных сварных швов.

    - Допускается местная термическая обработка сварных соединений сосудов, при проведении которой должны обеспечиваться равномерный нагрев и охлаждение по всей длине шва и прилегающих к нему зон основного металла.

    - Объемная термическая обработка производиться в печах или путем нагрева сосуда (сборочной единицы, детали) вводом во внутреннюю полость теплоносителя.

При этом должны быть проведены мероприятия, предохраняющие сосуд (сборочную единицу, деталь) от деформаций, вызванных местным перегревом, неправильной установкой сосуда, действием собственного веса.

    - Свойства металла обечаек, днищ, патрубков, решеток после всех циклов термической обработки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

###### Правила приемки

  - Сосуды (сборочные единицы и детали), материалы и комплектующие изделия должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя и проверены на соответствие требованиям действующей нормативной документации.

  - Каждое изделие (сосуд) на предприятии-изготовителе должно подвергаться приемо-сдаточному испытанию, которое включает проверку:

- габаритных и присоединительных размеров;

- прочности и герметичности;

- проверка соответствия примененных материалов, предусмотренным материалам в спецификации рабочей документации;

- качества сварных соединений;

- качества поверхности;

- качества покрытия;

- комплектности изделия (сосуда);

- комплектности сопроводительной документации;

- маркировки;

- консервации;

- упаковки.

  - Испытания сосудов должны проводиться на испытательном оборудовании, аттестованном в установленном порядке, укомплектованном средствами защиты и приборами, имеющем эксплуатационную документацию и паспорт.

Испытания сосудов должны проводиться обученным и аттестованным персоналом по утвержденной технологии в соответствии с программами и методиками (технологическим процессом) на испытания.

###### Методы контроля

  - Общие требования

    - Геометрические размеры и форма поверхностей должны измеряться с помощью средств, обеспечивающих погрешность не более 30% от установленного допуска на изготовление.

Габаритные размеры сосудов следует определять путем суммирования размеров входящих в них сборочных единиц и деталей.

    - Контроль качества поверхностей на отсутствие плен, закатов, расслоений, грубых рисок, трещин, снижающих качество и ухудшающих товарный вид, должен проводиться путем визуального осмотра.

Браковочный признак должен устанавливаться на основании требований соответствующего стандарта или проектной документации.

    - Обязательная проверка наличия, содержания, мест расположения клейм на сварных швах и маркировки на готовом сосуде (самостоятельно поставляемых сборочных единицах и деталях) должна осуществляться визуальным осмотром.

    - Контроль качества сварных соединений следует проводить следующими методами:

а) визуальным осмотром и измерением;

б) механическими испытаниями;

в) испытанием на стойкость против межкристаллитной коррозии;

г) металлографическими исследованиями;

д) стилоскопированием;

е) ультразвуковой дефектоскопией;

ж) радиографией;

з) цветной или магнитопорошковой дефектоскопией;

и) другими методами (акустической эмиссией, люминесцентным контролем, определением содержания ферритной фазы и др.), по требованию проекта.

    - Окончательный контроль качества сварных соединений сосудов, подвергаемых термической обработке, должен проводиться после термической обработки.

Для сварных соединений сосуда из низколегированных марганцовистых и марганцевокремнистых сталей или двухслойных сталей с основным слоем из этих сталей, повергаемых в процессе изготовления нормализации или закалке с отпуском, механические испытания и металлографические исследования допускаются проводить до окончательной термической обработки (высокого отпуска). При этом полученные положительные результаты механических испытаний следует считать окончательными.

    - Контроль комплектности, консервации, окраски, упаковки необходимо проводить путем сопоставления объема и качества выполненных работ с требованиями настоящего стандарта и технических условий.

    - Предприятие-изготовитель негабаритных сосудов, транспортируемых частями, должен провести контрольную сборку.

Допускается вместо сборки проводить контрольную проверку размеров стыкуемых частей при условии, что предприятие-изготовитель гарантирует собираемость сосуда.

    - В процессе изготовления сборочных единиц и деталей необходимо проверять на соответствие требованиям стандартов (технических условий) и проекта:

- состояние и качество свариваемых сборочных единиц и деталей и сварочных материалов;

- качество подготовки кромок и сборки под сварку;

- соблюдение технологического процесса сварки и термической обработки.

  - Визуальный контроль и измерение сварных швов

    - Визуальный контроль и измерение сварных швов необходимо проводить после очистки швов и прилегающих к ним поверхностей основного металла от шлака, брызг и других загрязнений.

    - Обязательному визуальному контролю и измерению подлежат все сварные швы в соответствии с ГОСТ 3242 для выявления дефектов, выходящих на поверхность шва не допустимых в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Визуальный контроль и измерение следует проводить в доступных местах с двух сторон по всей протяженности шва.

  - Механические испытания

    - Механическим испытаниям должны подвергаться стыковые сварные соединения, определяющие прочность сосуда. Механические испытания необходимо проводить на контрольных стыковых сварных соединениях в объеме, указанном в табл. 17.

    - Измерению твердости должны подвергаться металл шва сварных соединений сосудов (работающих под давлением деталей) из сталей марок 12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 20Х2М, 1Х2М1, 10Х2ГНМ, 10Х2МФА-А, 10Х2М1А-А, 15Х5М и металл шва коррозионно-стойкого слоя в сварных соединениях из двухслойных сталей. Твердость должна проверяться не менее чем в трех точках поперек сварного соединения по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

    - Допускается измерение твердости металла шва проводить на контрольных образцах, если невозможно его осуществить на готовом сосуде (детали).

При получении неудовлетворительных результатов по какому-либо виду механических испытаний допускается проведение повторного испытания на удвоенном количестве образцов, вырезанных из того же контрольного сварного соединения, по тому виду механических испытаний, которые дали неудовлетворительные результаты.

Если при повторном испытании получены неудовлетворительные результаты хотя бы на одном образце, сварное соединение считается непригодным.

Таблица 17

Количество образцов из каждого контрольного стыкового сварного соединения

| Вид испытаний | Группы сосудов | Количество образцов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Растяжение при +200С | 1-5 | Два образца типов XII, XIII, XIV или XV по ГОСТ 6996 | Испытание на растяжение отдельных образцов из сварных трубных стыков можно заменить испытанием на растяжение целых стыков со снятым усилием |
| Изгиб при +200С | 1-5 | Два образца типа XXVII, XXVIII по ГОСТ 6996 | Испытание сварных образцов труб с внутренним диаметром до 100 мм и толщиной стенки до 12 мм может быть заменено испытанием на сплющивание по ГОСТ 6996 (образцы типа XXIX, XXX) |

Продолжение таблицы 17

Количество образцов из каждого контрольного стыкового сварного соединения

| Вид испытаний | Группы сосудов | Количество образцов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ударная вязкость на образцах KCV или KCU (при толщине металла 12 мм и более) при +20(С | 1-5 из сталей, склонных к термическому воздействию (12МХ, 12ХМ, 15Х5М, 10Х2М1А-А и др.) | Три образца типа VI или IX по ГОСТ 6996 с надрезом по оси шва | Испытание на ударный изгиб околошовной зоны проводится на сварных соединениях, выполненных электрошлаковой сваркой без последующей нормализации, а также при наличии требований в технических условиях или проекте |
|  | 1-3 при давлении более 5 МПа (50 кгс/см2) 1-2 при темпе-ратуре выше 450( |  |  |
| Ударная вязкость на образцах KCV или KCU (при толщине металла 12 мм и более) при рабочей температуре ниже минус 20(С, равной минимальной отрицательной рабочей температуре сосуда | 1-3, 5 при рабочей температуре ниже «минус» 20(С | Три образца типа VI или IX по ГОСТ 6996 с надрезом по оси шва | Испытание при рабочей температуре. Испытание на ударный изгиб околошовной зоны проводится на сварных соединениях, выполненных электрошлаковой сваркой без последующей нормализации, а также при наличии требований в технических условиях или проекте |
| Измерение твердости металла шва при температуре +20 | 1-4 в соответствии с требованием п. 8.3.2 | ГОСТ 9012, ГОСТ 9013, ГОСТ 18661, ГОСТ 6996 | - |

Примечания: 1. За длину контролируемого участка следует принимать длину сварного соединения, выполненного одним сварщиком по технологии, предусмотренной технической документацией на данный вид сборочной единицы или детали.

2. Допускается не проводить механические испытания сварных образцов для сосудов 5б группы, если предприятие-изготовитель гарантирует качество сварных швов.

3. Испытание на ударный изгиб сварных соединений сосудов, работающих при температуре не ниже минус 20 0С, следует проводить при комнатной температуре.

4. Допускается при испытаниях на изгиб образцов толщиной более 50 мм доводить толщину образцов до 50 мм строжкой или фрезерованием контрольных пластин. Образцы из двухслойных сталей следует фрезеровать или строгать со стороны основного слоя и изгибать основным слоем наружу. Тип образца XXVII по ГОСТ 6996, диаметр оправки – две толщины образца.

Допускается проводить испытание на изгиб образцов с предварительным их утонением до толщины не менее 30 мм.

5. Испытание на ударный изгиб сварных соединений из двухслойных сталей следует проводить на образцах, изготовленных по рис 17.

6. Испытания на растяжение, изгиб, ударный изгиб из сварного соединения толщиной 50 мм и более должны проводиться согласно требованиям действующей нормативной документации.

7. Допускается не испытывать на ударный изгиб при отрицательных температурах сварные соединения из сталей  аустенитно-ферритного классов, выполненные сварочными материалами, указанными в обязательных Приложениях 12, 13, 15, 16.

8. Испытание на ударный изгиб  сварных соединений из сталей аустенитного класса не проводится.

9. В случае снижения нижнего температурного предела применения углеродистых и низколегированных марганцовистых и марганцевокремнистых сталей согласно требований примечания 27 Приложения 1, примечание 11 Приложения 3 испытание на ударный изгиб сварных соединений из этих сталей производится при минимальной температуре, указанной для стенки в таблицах Приложений 1 и 3.

Рис. 17 Схема расположения надреза на образцах для испытания на ударный изгиб сварных соединений из двухслойных сталей

  - Испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии

    - Испытание сварного соединения на стойкость против межкристаллитной коррозии должно проводиться для сосудов (сборочных единиц, деталей), изготовленных из сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного классов и двухслойной стали с коррозионно-стойким слоем из аустенитных и ферритных сталей по требованию технических условий или проекта.

Необходимость испытания сварных соединений внутренних устройств, работающих без давления, на стойкость против межкристаллитной коррозии должна быть указана в проекте.

    - Форма, размеры и количество образцов должны соответствовать ГОСТ 6032.

    - Испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии следует проводить по ГОСТ 6032 или соответствующей нормативно-технической документации. Метод испытания должен быть указан в проекте.

Металл шва и зона термического влияния должны быть стойкими против межкристаллитной коррозии.

    - При получении неудовлетворительных результатов допускается проведение повторного испытания на удвоенном количестве образцов, вырезанных из того же контрольного сварного соединения.

Если при повторном испытании получены неудовлетворительные результаты хотя бы на одном образце, сварное соединение считается непригодным.

  - Металлографические исследования

    - Металлографическим исследованиям должны подвергаться стыковые сварные соединения, определяющие прочность сосудов:

- 1, 2, 3-ей групп, работающих под давлением более 5 МПа (50 кгс/см2) или при температуре ниже «минус» 40(С;

- 1, 2-ой групп, работающих при температуре выше 450(С;

- из сталей, склонных к термическому воздействию (марок 12МХ, 12ХМ, 15Х5М и др.), из сталей аустенитного класса без ферритной фазы (марок 06ХН28МДТ, 08Х17Н16М3Т и др.) и из двухслойных сталей.

Допускается не проводить металлографические исследования стыковых сварных швов сборочных единиц и деталей, работающих при температуре ниже минус 40(С, толщиной не более 20 мм из сталей марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т.

    - Металлографические макро- и микроисследования должны проводиться в соответствии с действующей нормативной документацией на одном образце от каждого контрольного сварного соединения.

    - Качество контрольного сварного соединения при металлографических исследованиях должно соответствовать требованиям п.п. 6.10.2 и 6.10.3.

    - Если при металлографическом исследовании в контрольном сварном соединении будут обнаружены недопустимые внутренние дефекты, которые должны быть выявлены радиографическим или ультразвуковым контролем согласно п. 8.10.13, все производственные сварные соединения, контролируемые данным сварным соединением, подлежат повторному испытанию тем же методом неразрушающего контроля в объеме 100% другим, более опытным и квалифицированным, дефектоскопистом. В случае получения удовлетворительных результатов повторного контроля этим дефектоскопистом сварные швы считаются годными.

    - При получении неудовлетворительных результатов допускается повторно испытание на удвоенном количестве образцов, вырезанных из того же контрольного сварного соединения.

Если при повторном испытании получены неудовлетворительные результаты хотя бы на одном образце, сварное соединение считается непригодным.

  - Стилоскопирование сварных соединений

    - Стилоскопирование сварных швов должно проводиться для установления марочного соответствия примененных сварочных материалов требованиям проекта и инструкций по сварке или настоящего стандарта.

При стилоскопировании следует руководствоваться Инструкцией по стилоскопированию основных и сварочных материалов и готовой продукции.

    - Стилоскопированию должны подвергаться сварные швы работающих под давлением деталей из сталей марок 12ХМ, 12МХ, 15ХМ, 10Х2М1А-А, 20Х2М, 1Х2М1, 15Х2МФА-А, 10Х2ГНМ, 15Х5М, 15Х5, 08Х13, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т, 03Х16Н15М3Т, 08Х21Н6М2Т и 06ХН28МДТ, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т и металл коррозионно-стойкой наплавки в объеме не менее указанного в табл. 18.

Таблица 18

Объем контроля стилоскопированием

| Группы сосудов | Количество контролируемых сварных швов и металла коррозионностойкой наплавки от общего количества, % |
| --- | --- |
| 1, 2 | 100 |
| 3, 4 | 50 |
| 5 | 25 |

    - В процессе стилоскопирования следует определять в металле шва наличие хрома, молибдена.

    - Должны контролироваться:

- каждый сварной шов в одной точке через каждые 2 м;

- места исправления каждого сварного шва;

- наплавка не менее чем в одной точке.

    - Контроль стилоскопированием допускается не производить:

- при невозможности осуществления контроля из-за недоступности сварных швов (ввиду конструктивных особенностей сосуда, по условиям техники безопасности);

- из-за малых размеров шва (например, швы обварки теплообменных труб).

    - При получении неудовлетворительных результатов допускается повторное стилоскопирование того же сварного соединения на удвоенном количестве точек.

При неудовлетворительных результатах повторного контроля должен проводиться спектральный или химический анализ сварного соединения, результаты которого считаются окончательными.

    - При выявлении несоответствия марки использованных присадочных материалов хотя бы на одном из сварных соединений сосудов 3, 4, 5а и 5б групп стилоскопирование металла шва должно быть произведено на всех сварных соединениях, выполненных данным механизированным способом сварки.

    - Дефектные сварные швы, выявленные при контроле, должны быть удалены, швы вновь сварены и подвергнуты стилоскопированию.

  - Радиографический и ультразвуковой контроль сварных соединений

    - Для выявления внутренних дефектов сварных соединений должны применяться  методы неразрушающего контроля в которых используются проникающие физические поля: радиографический, ультразвуковой.

Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений должна проводиться в соответствии с ГОСТ 14782. и действующей нормативной документацией.

Радиографический контроль сварных соединений должен проводиться в соответствии с ГОСТ 7512. и действующей нормативной документацией.

    - Метод контроля (ультразвуковой, радиографический или их сочетание) должен выбираться исходя из возможностей более полного и точного выявления недопустимых дефектов с учетом особенностей физических свойств металла, а также особенностей методики контроля для данного вида сварных соединений сосуда (сборочных единиц, деталей).

Метод контроля качества стыковых, угловых и тавровых сварных соединений должен определяться согласно действующей нормативной документации.

    - Обязательному контролю радиографическим или ультразвуковым методом подлежат:

а) стыковые, угловые, тавровые сварные соединения, доступные для этого контроля в объеме не менее указанного в табл. 19.

б) места сопряжения (пересечений) сварных соединений;

в) сварные соединения внутренних и наружных устройств по указанию в проекте или технических условиях на сосуд (сборочную единицу, деталь);

г) сварные соединения элементов из стали перлитного класса с элементами из сталей аустенитного класса в объеме 100%;

д) перекрываемые укрепляющими кольцами участки сварных швов корпуса, предварительно зачищенные заподлицо с наружной поверхностью корпуса;

е) прилегающие к отверстию участки сварных швов корпуса, на которых устанавливаются люки и штуцера, на длине, равной  ( – внутренний диаметр корпуса,  – толщина стенки корпуса в месте расположения отверстия).

Таблица 19

Объем контроля радиографическим или ультразвуковым методом

| Группы сосудов | Длина контролируемых сварных соединений* от общей длины, % |
| --- | --- |
| 1, 2 | 100 |
| 3 | 50 |
| 4, 5а | 25 |
| 5б | 10 |

Примечания: 1. Контроль сварных соединений, в том числе и мест сопряжений сварных соединений, сосудов 5б группы, или работающих без давления (под налив), радиографическим или ультразвуковым методом допускается не проводить по усмотрению предприятия-изготовителя, если нет других указаний в проекте.

2. Контроль сварных швов опор радиографическим или ультразвуковым методом должен проводиться при наличии указания в проекте.

    - Места контроля сварных соединений сосудов 3, 4, 5а и 5б групп радиографическим или ультразвуковым методом должны указываться в технической документации на сосуд.

    - Перед контролем соответствующие участки сварных соединений должны быть так замаркированы, чтобы их можно было легко обнаружить на картах контроля и радиографических снимках.

    - При выявлении недопустимых дефектов в сварном соединении сосудов 3, 4, 5а и 5б групп обязательному контролю тем же методом подлежат все однотипные сварные соединения, выполненные данным сварщиком (оператором), по всей длине соединения (Приложение 18) .

    - При невозможности осуществления контроля сварных соединений радиографическим или ультразвуковым методом из-за их недоступности (ввиду конструктивных особенностей сосуда, ограниченности технических возможностей этих методов или по условиям техники безопасности) или неэффективности (в частности, при наличии конструктивного зазора) контроль качества этих сварных соединений должен проводиться по действующей нормативной документации в объеме 100%.

  - Цветная и магнитопорошковая дефектоскопия

    - Цветной или магнитопорошковой дефектоскопии следует подвергать сварные швы, недоступные для осуществления контроля радиографическим или ультразвуковым методом, а также сварные швы сталей, склонных к образованию трещин при сварке (Приложение 19).

    - Магнитопорошковая и цветная дефектоскопия сварных соединений должна проводиться в соответствии с ГОСТ 21105, ГОСТ 18442 и другой действующей нормативной документацией.

    - Объем контроля и класс чувствительности определяется в соответствии с требованиями нормативной документации или требованиями проекта.

  - Определение содержания -фазы

    - Содержание -фазы в металле шва или наплавленном металле аустенитной стали следует определять при наличии указаний в проекте или технических условиях на сосуд (сборочную единицу).

    - Предельное допустимое содержание -фазы должно соответствовать нормативно-технической документации и/или указаниям проекта.

    - Определение содержания ферритной фазы в металле шва или в металле, наплавленном аустенитными электродами, должно проводиться магнитным методом, согласно ГОСТ 9466. Содержание феррита определяется ферритометром, удовлетворяющим требованиям ГОСТ 26 364.

Допускается определять количество феррита (-фазометром пондеромоторного действия (магнитоотрывной метод), а при содержании его более 5% – металлографическим методом

  - Контрольные сварные соединения

    - Для механических и коррозионных испытаний, а также металлографических исследований должна производиться вырезка образцов из контрольных сварных соединений.

Если проведена производственная аттестация технологии сварки, то разрешается не выполнять механические испытания контрольных сварных соединений.

    - Контрольное сварное соединение должно воспроизводить одно из стыковых сварных соединений сосуда (сборочной единицы, детали), определяющих его прочность, и выполняться одновременно с контролируемым сосудом (сборочной единицей, деталью) с применением одинаковых исходных материалов, формы разделки кромок, сборочных размеров, методов и режимов сварки, режима термообработки.

    - При автоматической, полуавтоматической или электрошлаковой сварке сосудов (сборочных единиц, деталей) на каждый сосуд (сборочную единицу, деталь) необходимо сваривать одно контрольное сварное соединение (на каждый вид применяемого процесса) с использованием одинаковых присадочных материалов и режима термообработки.

    - Контрольные сварные соединения для проверки  продольных швов сосудов (сборочных единиц, деталей) следует изготавливать таким образом, чтобы их швы являлись продолжением производственного продольного шва.

После сварки контрольное сварное соединение должно быть отделено от сосуда (сборочной единицы, детали) любым методом, за исключением отламывания.

    - При ручной сварке сосуда (сборочной единицы, детали) несколькими сварщиками каждый из сварщиков должен выполнить отдельное контрольное сварное соединение.

    - Если многопроходной шов выполняется несколькими сварщиками, то на данный шов должно свариваться одно контрольное сварное соединение. При этом проходы следует выполнять теми же сварщиками и в аналогичном порядке. В противном случае каждый из сварщиков должен выполнить отдельное контрольное сварное соединение.

    - При изготовлении партии однотипных сосудов допускается на каждый вид сварки выполнять по одному контрольному сварному соединению на всю партию сосудов (сборочных единиц, деталей) при условии контроля стыковых сварных соединений, определяющих прочность сосуда, радиографическим или ультразвуковым методом в объеме 100%. В одну партию сосудов (сборочных единиц, деталей) следует объединять сосуды (сборочные единицы, детали) одного вида, из сталей одного класса (Приложение 18), имеющие одинаковые формы разделки кромок, выполненные по единому (типовому) технологическому процессу и подлежащие термообработке по одному режиму, если цикл их изготовления по сборочно-сварочным работам, термообработке и контрольным операциям не превышает 3 месяцев.

    - Для контроля качества сварных соединений в трубчатых элементах сосудов необходимо выполнить контрольные сварные соединения. Эти контрольные сварные соединения должны быть идентичны производственным контролируемым сварным соединениям: по марке стали, размерам труб, конструкции и виду соединения, форме разделки кромок, сборочным размерам, пространственному положению сварки и технологическому процессу.

Количество контрольных сварных соединений труб должно составлять 1% от общего числа сваренных каждым сварщиком однотипных сварных соединений труб данного сосуда, но не менее одного контрольного сварного соединения.

    - При невозможности изготовить плоские образцы из сварного стыка трубчатого элемента допускается производить испытание образцов, вырезанных из контрольных сварных соединений, сваренных  в наиболее трудном для сварки положении.

    - Термообработка контрольных сварных соединений должна выполняться одновременно с сосудом (сборочной единицей, деталью). Допускается термообработку контрольных сварных соединений производить отдельно от сосуда (сборочной единицы, детали) при условии применения одинаковых метода и режима термообработки.

    - Размеры контрольных сварных соединений должны быть выбраны так, чтобы из них возможно было вырезать необходимое количество образцов для металлографических исследований, для всех видов механических испытаний и испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии, включая повторные.

    - Предусмотренный настоящим стандартом объем механических испытаний и металлографического исследования сварных соединений может быть изменен по согласованию с Ростехнадзором России в случае серийного изготовления предприятием однотипных сосудов при неизменном технологическом процессе, специализации сварщиков на определенных видах работ и высоком качестве сварных соединений, подтвержденном результатами контроля за период не менее 12 месяцев.

    - Контрольные сварные соединения должны подвергаться радиографическому или ультразвуковому контролю по всей длине сварных соединений.

Если в контрольном сварном соединении будут обнаружены недопустимые дефекты, все производственные сварные соединения, представленные данным соединением и не подвергнутые ранее радиографическому или ультразвуковому контролю, подлежат проверке тем же методом неразрушающего контроля по всей длине.

    - Контрольным сварным соединениям и вырезаемым из них образцам следует присваивать регистрационные номера согласно учетной документации предприятия-изготовителя, в которой должны отражаться необходимые сведения по изготавливаемому производственному сварному соединению.

  - Гидравлическое испытание на прочность и герметичность

    - Гидравлическому испытанию подлежат все сосуды после их изготовления.

Гидравлическое испытание должно производиться на предприятии-изготовителе.

Гидравлическое испытание сосудов, транспортируемых частями и собираемых на месте монтажа, допускается проводить после их изготовления на месте установки.

    - Гидравлическое испытание сосудов должно проводиться с крепежом и прокладками, предусмотренными в технической документации.

    - Пробное давление  при гидравлическом испытании сосудов определяется по формуле:

,

где:  – расчетное давление, МПа (кгс/см2);

,  – допускаемые напряжения для материала соответственно при +20 0С и расчетной температуре , МПа (кгс/см2).

Примечания - 1. Пробное давление гидравлического испытания сосуда должно определяться с учетом минимальных значений расчетного давления и отношения допускаемых напряжений материала сборочных единиц (деталей).

2. Пробное давление при гидравлическом испытании сосуда, рассчитанного по зонам, должно определяться с учетом той зоны, расчетное давление или расчетная температура которой имеет меньшее значение.

3. Если рассчитанное пробное давление (по формуле, приведенной в п. 8.11.3) при гидравлическом испытании сосуда, работающего под наружным давлением, вызывает необходимость утолщения стенки сосуда, то допускается пробное давление определять по формуле:

,

где  и  – модули упругости материала соответственно при +20 0С и расчетной температуре , МПа (кгс/см2).

4. Пробное давление для гидравлического испытания сосуда (реактора и др.), предназначенного для работы в условиях нескольких режимов с различными расчетными параметрами (давлениями и температурами), следует принимать равным максимальному из определенных значений пробных давлений для каждого режима.

5. Для сосудов, работающих под вакуумом, расчетное давление принимается равным 0,1 МПа (1 кгс/см2).

6. Предельное отклонение значения пробного давления не должно превышать ( 5 %.

    - Гидравлическое испытание сосудов, устанавливаемых вертикально, допускается проводить в горизонтальном положении при условии обеспечения прочности корпуса сосуда. При этом разработчик сосуда должен выполнить расчет на прочность с учетом принятого способа опирания для проведения гидравлического испытания.

Пробное давление следует принимать с учетом гидростатического давления, действующего на сосуд в процессе его эксплуатации.

    - Для гидравлического испытания сосуда должна использоваться вода.

Допускается по согласованию с разработчиком сосуда использование другой жидкости.

Температура воды должна приниматься не ниже критической температуры хрупкости материала сосуда и указываться разработчиком сосуда в технической документации. При отсутствии указаний температура воды должна быть в пределах от +5 до +40 0С.

Разность температур стенки сосуда и окружающего воздуха во время испытания не должна вызывать конденсацию влаги на поверхности стенки сосуда.

    - При заполнении сосуда водой должен быть удален воздух из внутренних полостей. Давление следует поднимать равномерно до достижения пробного. Скорость подъема давления не должна превышать 0,5 МПа (5кгс/см2) в минуту, если нет других указаний разработчика сосуда в технической документации.

Время выдержки под пробным давлением должно быть не менее значений, указанных в табл. 20.

Таблица 20

Время выдержки сосуда под пробным давлением при гидравлическом испытании

| Толщина стенки, мм | Время выдержки, мин |
| --- | --- |
| До 50 | 10 |
| Свыше 50 до 100 | 20 |
| Свыше 100 | 30 |

После выдержки под пробным давлением давление снижают до расчетного, при котором производят визуальный осмотр наружной поверхности, разъемных и сварных соединений. Не допускается обстукивание сосуда во время испытаний.

Визуальный осмотр сосудов, работающих под вакуумом, производится при пробном давлении.

    - Пробное давление при гидравлическом испытании должно контролироваться двумя манометрами. Манометры выбираются одного типа, предела измерения, класса точности, одинаковой цены деления. Манометры должны иметь класс точности не ниже 2,5.

    - После проведения гидравлического испытания вода должна быть полностью удалена.

    - Гидравлическое испытание допускается заменять пневматическим испытанием (сжатым воздухом, инертным газом или смесью воздуха с инертным газом) при условии контроля этого испытания методом акустической эмиссии Контроль методом акустической эмиссии должен проводиться в соответствии с действующей нормативной документацией.

Пневмоиспытание должно проводиться по инструкции, утвержденной в установленном порядке.

Пробное давление следует определять согласно п. 8.11.3.

Время выдержки сосуда под пробным давлением должно быть не менее 5 мин и указываться в технической документации.

После выдержки под пробным давлением давление снижают до расчетного, при котором производят визуальный осмотр наружной поверхности и проверку герметичности сварных и разъемных соединений.

    - Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения отсутствуют:

- падение давления по манометру;

- пропуски испытательной среды (течь, потение, пузырьки воздуха или газа) в сварных соединениях и на основном металле;

- признаки разрыва;

- течи в разъемных соединениях;

- остаточные деформации.

    - Испытание сосудов, работающих без давления (под налив), проводится смачиванием сварных швов керосином или наливом воды до верхней кромки сосуда.

Время выдержки сосуда при испытании наливом воды должно быть не менее 4 ч., а при испытании смачиванием керосином не менее указанного в табл. 21.

Таблица 21

Время выдержки сосуда и сварных швов при испытании смачиванием керосином

| Толщина | Время выдержки, мин |
| --- | --- |
| Шва | в нижнем положении шва | в потолочном вертикальном положении шва |
| До 4 | 20 | 30 |
| От 4 до 10 | 25 | 35 |
| Свыше 10 | 30 | 40 |

    - Значение пробного давления и результаты испытания должны быть занесены в паспорт.

  - Контроль на герметичность

    - Необходимость контроля на герметичность, степень герметичности и выбор методов и способов испытаний должны быть оговорены в технической документации на сосуд.

Контроль на герметичность следует проводить согласно требованиям действующей нормативной документации.

Контроль на герметичность способами гидравлическим с люминесцентным индикаторным покрытием или люминесцентно-гидравлическим допускается совмещать с гидравлическим испытанием.

    - Контроль на герметичность крепления труб для трубных систем, соединений труба-решетка, где не допускается смешение сред (переток жидкости), следует проводить гелиевым (галогенным) течеискателем или люминесцентно-гидравлическим методом в соответствии с действующими нормативными документами.

    - Контроль сварных швов на герметичность допускается проводить капиллярным методом: смачиванием керосином. При этом поверхность контролируемого шва с наружной стороны следует покрыть мелом, а с внутренней – обильно смачивать керосином в течение всего периода испытания.

Время выдержки сварных швов при испытании смачиванием керосином  должно быть не менее указанного в табл. 21.

    - Контроль на герметичность швов приварки укрепляющих колец и сварных соединений облицовки патрубков и фланцев следует проводить пневматическим испытанием.

Пробное давление пневматического испытания должно быть:

- 0,4-0,6 МПа (4-6 кгс/см2), но не более расчетного давления сосуда для швов приварки укрепляющих колец;

- 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) для сварных соединений облицовки.

Контроль необходимо осуществлять обмазкой мыльной эмульсией.

    - Качество сварного соединения следует считать удовлетворительным, если в результате применения любого соответствующего заданному классу герметичности метода не будет обнаружено течи (утечек).

- Комплектность и документация

  - Комплектность

    - В комплект сосуда должны входить:

- сосуд в собранном виде или отдельно транспортируемые части с ответными фланцами, рабочими прокладками и крепежными деталями, не требующими замены при монтаже;

- запасные части (согласно указаниям в технической документации);

- фундаментные болты для крепления сосуда в проектном положении (по указанию в технической документации).

Примечание. - Детали и сборочные единицы, которые при отправке в сборе с сосудом могут быть повреждены, допускается снять и отправить в отдельной упаковке. Тип и вид тары и упаковки этих деталей и сборочных единиц, а также покупных деталей должны соответствовать требованиям технических условий на конкретный сосуд.

    - Сосуд в собранном виде должен поставляться с внутренним защитным покрытием согласно требованиям технической документации.

Торкретирование, футеровка штучными материалами, теплоизоляция осуществляется заказчиком на монтажной площадке. Материалы для торкретирования, футеровки штучными материалами, теплоизоляции, а также неметаллические (керамические и др.) элементы для защиты внутренней футеровки в поставку предприятия-изготовителя, как правило, не входят. Металлические элементы для защиты внутренней футеровки, предусмотренные технической документацией, должны поставляться предприятием-изготовителем.

    - Транспортируемые части негабаритных сосудов должны поставляться с приваренными приспособлениями для сборки монтажного соединения под сварку.

Допускается приспособления срезать после использования. Удалять их следует на расстоянии не менее 20 мм от стенок корпуса методами, не повреждающими стенки.

    - В поставку негабаритных сосудов, свариваемых на монтажной площадке из транспортируемых частей, должны, как правило, входить сварочные материалы и пластины металла для проведения контрольных испытаний сварных швов. При этом сварочные материалы и пластины должны отвечать требованиям разд. 5 и 8 настоящего стандарта.

    - Сосуды в собранном виде или транспортируемые части негабаритных сосудов должны поставляться с приваренными деталями для крепления изоляции, футеровки, обслуживающих площадок, металлоконструкций и др., предусмотренными техническим проектом. Приварные детали для крепления изоляции следует применять по ГОСТ 17314. Выбор типа приварной детали производится предприятием-изготовителем.

    - В поставку тяжеловесного или негабаритного сосуда должны входить специальные траверсы, опорные устройства (цапфы), тележки или салазки для опоры нижней части сосуда, монтажные хомуты, съемные грузозахватные устройства, специальные строповые устройства, приспособления для выверки и устройства для перевода сосуда из горизонтального положения в вертикальное, если они предусмотрены в технической документации.

    - Изготовленные из труб детали (змеевики, секции, коллекторы, трубные пучки и др.), если они составляют части негабаритных сосудов или заказываются отдельно от сосудов, должны поставляться собранными на предусмотренных технической документацией прокладках.

    - В комплект сосудов с механизмами и внутренними устройствами (реакторы, кристаллизаторы, емкости с погружными насосами и др.) должны входить электродвигатели, редукторы, насосы и др., предусмотренные технической документацией.

    - В комплект запасных частей должен входить комплект рабочих прокладок для фланцев. Если по условиям эксплуатации сосуда требуется большее количество запасных прокладок в течение предусмотренного срока службы, то поставка их осуществляется согласно требованиям технических условий на сосуд.

  - Документация

    - К сосудам должна прилагаться следующая документация:

- паспорт и приложения согласно требованиям установленной нормативной документацией. Форма паспортов сосудов, работающих под давлением свыше 0,07 МПа – согласно ПБ03-576-03, а для сосудов, работающих не свыше 0,07 МПа, без давления (под налив), или под вакуумом, в соответствии с приложением  20 к настоящему ГОСТ Р;

- инструкция по монтажу;

- руководство по эксплуатации, включая регламент пуска и остановки;

- ведомость запасных частей;

- приложения согласно требованиям настоящего стандарта;

- чертежи быстроизнашивающихся деталей (по требованию заказчика);

- акт о проведении контрольной сборки или контрольной проверки размеров, схема монтажной маркировки, сборочные чертежи в трех экземплярах (для сосудов, транспортируемых частями);

- эксплуатационная документация;

- техническая и сопроводительная документация на комплектующие изделия (электродвигатели, редукторы, насосы и др.).

    - Сопроводительная документация на сосуды для экспорта должна соответствовать ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.901, Положению о порядке составления, оформления и рассылки технической и товаросопроводительной документации на товары, поставляемые для экспорта.

    - На чертеже, поставляемом с паспортом сосуда, предприятие-изготовитель должно указать перечень транспортных блоков (частей) при поставке изделий блоками.

- Маркировка, консервация и окраска, упаковка, транспортирование и хранение

  - Маркировка

    - Сосуды должны иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971.

Табличку допускается не устанавливать на сосудах наружным диаметром 325 мм и менее. В этом случае необходимые данные наносятся на корпус сосуда.

    - Табличка размещается на видном месте.

Табличка крепится на приварном подкладном листе, приварной скобе, приварных планках или приварном кронштейне.

    - На табличку должны быть нанесены:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или обозначение (шифр заказа) сосуда;

- порядковый номер сосуда по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- расчетное давление, МПа;

- рабочее или условное давление, МПа;

- пробное давление, МПа;

- допустимая рабочая температура стенки, 0С;

- масса сосуда, кг;

- год изготовления;

- клеймо технического контроля.

Сосуды, прошедшие сертификацию, должны маркироваться знаком соответствия  согласно ГОСТ Р 50460.

    - На наружной поверхности стенки сосуда должна быть нанесена маркировка:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год изготовления;

- клеймо технического контроля.

Маркировка сосудов с толщиной стенки корпуса 4 мм и более наносится клеймением или гравировкой, а с толщиной стенки менее 4 мм – гравировкой или несмываемой краской. Маркировка заключается в рамку, выполненную атмосферостойкой краской, и защищается бесцветным лаком (тонким слоем смазки). Глубина маркировки клеймением или гравировкой должна быть в пределах 0,2-0,3 мм.

Качество и цвет маркировки должны соответствовать ГОСТ 26828.

    - Шрифт маркировки должен соответствовать ГОСТ 26.020 для плоской печати и ГОСТ 26.008 для ударного способа.

    - Кроме основной маркировки, следует:

а) выполнить по две контрольные метки вверху и внизу обечайки под углом 90( на неизолируемых вертикальных сосудах, не имеющих специальных приспособлений для выверки вертикальности их на фундаменте;

б) нанести монтажные метки (риски), фиксирующие в плане главные оси сосуда, для выверки проектного положения его на фундаменте;

в) нанести несмываемой краской отличительную окраску на строповые устройства;

г) прикрепить (или отлить) стрелку, указывающую направление вращения механизмов, при этом стрелку необходимо окрасить в красный цвет несмываемой краской;

д) нанести монтажную маркировку (для негабаритных сосудов, транспортируемых частями);

е) нанести отметки, указывающие положение центра масс на обечайке сосудов, при этом отметки расположить на двух противоположных сторонах сосуда;

ж) указать диаметр отверстий под регулировочные болты несмываемой краской вблизи от одного из отверстий (при наличии регулировочных болтов в опорной конструкции сосуда).

Примечание -  Отметки центра масс выполняются по ГОСТ 14192 (рекомендуется по черт. 12). Когда координаты центра тяжести изделия и груза, отправляемого без упаковки в тару, совпадают, то «знак» нанести один раз с двух сторон, а когда не совпадают, то «знак» нанести дважды с двух сторон. К «знаку», определяющему координаты «центра масс» дополнительно нанести буквы «ЦМ».

    - Маркировка отгрузочных мест должна наноситься по ГОСТ 14192.

    - На транспортируемых частях негабаритных сосудов должно быть указано:

- обозначение сосуда;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- обозначение транспортируемой части.

    - На каждом сосуде, поставочном блоке, негабаритных частях сосуда должны быть указаны места крепления стропов, положение центра тяжести. Должны быть предусмотрены и поставлены предприятием-изготовителем устройства в соответствии с технической документацией, обеспечивающие установку в проектное положение сосуда в собранном виде или поставочного блока.

  - Консервация и окраска

    - Консервации и окраске подлежат сосуды, принятые отделом технического контроля.

    - Консервация металлических неокрашенных поверхностей сосудов, поставляемых в полностью собранном виде, а также негабаритных поставочных частей, комплектующих деталей и сборочных единиц, входящих в объем поставки, должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 и обеспечивать защиту от коррозии при транспортировании, хранении и монтаже в течение не менее 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

    - Консервация сосудов должна проводиться по технологии предприятия-изготовителя с учетом условий транспортирования и хранения по ГОСТ 9.014.

    - Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации сосудов в сборе и транспортируемых блоков (узлов) без их разборки.

Марки консервационных материалов выбираются в каждом отдельном случае в зависимости от условий эксплуатации сосудов и должны отвечать требованиям действующей нормативной документации.

Примечание -  Если по условиям эксплуатации требуется обезжиривание, которое невозможно выполнить без разборки сборочных единиц, то требование о безразборной расконсервации на эти сосуды не распространяется.

    - Свидетельство о консервации должно включать следующие сведения:

- дату консервации;

- марку консервационного материала;

- вариант внутренней упаковки;

- условия хранения;

- срок защиты без переконсервации;

- срок консервации;

- способы расконсервации.

Свидетельство прикладывается к паспорту сосуда, подвергнутого консервации. При этом должны применяться обозначения в соответствии с ГОСТ 9.014.

    - Поверхность сосуда (сборочной единицы) перед окраской должна быть подготовлена с учетом требований ГОСТ 9.402 по инструкции предприятия-изготовителя.

    - Выбор системы покрытий и лакокрасочных материалов для защиты сосудов (сборочных единиц) проводится в зависимости от условий эксплуатации, категории размещения, транспортирования, хранения, монтажа, габаритов и других условий согласно действующей нормативной документации.

    - Цвет покрытия выбирается в зависимости от условий эксплуатации по ГОСТ Р 12.4.026 и технических условий на сосуд (сборочную единицу).

На период транспортирования, монтажа и хранения цвет покрытия не нормируется.

    - При поставке негабаритных сосудов частями или габаритными блоками защитное покрытие наносится в соответствии с требованиями п.п. 10.2.6, 10.2.7.

Примечание - Кромки, подлежащие сварке на монтажной площадке, и прилегающие к ним поверхности шириной 50-60 мм должны защищаться. Окраска кромок не допускается.

  - Упаковка, транспортирование и хранение

    - Упаковка сосудов должна производиться по технической документации на конкретный сосуд.

    - При необходимости внутренние устройства и вращающиеся механизмы должны быть закреплены для предохранения от деформации под влиянием собственной массы и динамических нагрузок при транспортировании.

    - Все отверстия, патрубки, штуцера, муфты и присоединительные фланцы оборудования, поставляемого в сборе, а также поставочных блоков и узлов должны быть закрыты пробками или заглушками для защиты от повреждений уплотнительных поверхностей и от загрязнений. При этом ответственные разъемы оборудования, поставляемого в сборе, и поставочных блоков (узлов) должны быть опломбированы.

    - Отдельно отправленные сборочные единицы, детали, запасные части должны быть упакованы в ящики или собраны в пакеты (стопы).

Вид упаковки выбирается предприятием-изготовителем, если нет других указаний в технической документации.

Ящики и способы крепления должны соответствовать ГОСТ 2991, ГОСТ 5959, ГОСТ 10198, ГОСТ 21650.

Ящики для запасных частей сосудов, предназначенных на экспорт, должны соответствовать ГОСТ 24634 или требованиям контракта (договора).

    - Крепежные детали при отправке их в ящиках должны быть законсервированы согласно инструкции предприятия-изготовителя, а шпильки (болты) фланцевых соединений дополнительно упакованы в оберточную или парафинированную бумагу.

    - Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к сосудам, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 150 мк. Швы пакета свариваются (заклеиваются).

Для дополнительной защиты от механических повреждений пакет должен быть обернут водонепроницаемой бумагой или полиэтиленовой пленкой. Края бумаги или пленки должны быть склеены синтетическим клеем.

    - Если сосуд поставляется в виде нескольких грузовых мест, техническая документация должна упаковываться в грузовое место № 1.

    - При отгрузке сосудов без тары техническая документация должна крепиться внутри сосуда или на сосуде. При этом на сосуд наносится надпись: «Документация находится здесь».

    - Каждое грузовое место должно иметь свой упаковочных лист, который вкладывается в пакет из водонепроницаемой бумаги или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Пакет дополнительно завертывается в водонепроницаемую бумагу и размещается в специальном кармане, изготовленном в соответствии с документацией, применяемой на предприятии-изготовителе. Карман крепится около маркировки груза.

К ярлыку грузов, отправляемых в пакетах и связках, должен крепиться футляр для упаковочного листа в соответствии с документацией, используемой на предприятии-изготовителе.

Второй экземпляр упаковочного листа или комплектовочной ведомости вместе с технической документацией упаковывается в грузовое место № 1.

    - Техническую документацию и второй экземпляр упаковочного листа допускается отправлять почтой. Отправка технической документации должна быть произведена в течение одного месяца после отгрузки сосуда.

    - Сосуды должны транспортироваться железнодорожным транспортом в соответствии с требованиями Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Допускается транспортирование автомобильным и водным транспортом.

Транспортирование и крепление сосудов следует производить по документации предприятия-изготовителя.

    - Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться без резких толчков и ударов, в целях обеспечения сохранности оборудования и его упаковки.

    - Условия транспортирования и хранения сосудов на предприятии-изготовителе и монтажной площадке должны обеспечивать сохранность качества сосудов, предохранять их от коррозии, эрозии, загрязнения, механических повреждений и деформации.

    - Категорию и условия транспортирования и хранения сосудов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 следует указывать в технических условиях на конкретные сосуды. При назначении категории и условий хранения должна быть учтена сохраняемость комплектующих деталей.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие сосудов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации сосудов устанавливается не менее 18 месяцев со дня ввода сосуда в эксплуатацию, но не более 24 месяцев после отгрузки с предприятия-изготовителя.

Приложение 1

(обязательное)

ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

| Марка стали, обозначение | Техничес-кие требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни-тельные требования | пункты примеча-ний к прил. 1) |
| Ст3кп2, Ст3пс2, | ГОСТ 14637 | От «плюс»10 до «плюс»200 | 1,6 (16) |  |  |
| Ст3сп2 |  | От «минус»15 до «плюс»350 | 0,07 (0.7) | ГОСТ 14637 | пп. 2, 26 |
| ГОСТ 380 |  | От «минус»30 до «плюс»550 | - |  | п. 3 |
| Ст3сп4, Ст3пс4, Ст3Гпс4 ГОСТ 380 |  | От «минус»20 до «плюс» 200 | 5 (50) | ГОСТ 14637 и полистно при температуре стенки выше «плюс» 2000С | пп. 4,13, 26 |
| Ст3пс3, Ст3сп3, Ст3Гпс3 ГОСТ 380 ГОСТ 14637 |  | Св. 0 до «плюс» 200 |  |  |  |
| Ст3сп5, Ст3пс5, Ст3Гп5 ГОСТ 380 |  | От «минус»20 до «плюс» 425 |  |  | пп. 4,11,13, 26 |
| Ст4сп3 ГОСТ 380 |  | Св. 0 до «плюс»200 |  |  | пп. 6, 26 |
| Ст3сп, Ст3пс Ст3Гпс категорий 3,4, 5 в зависимости от температуры стенки ГОСТ 380 | Группы 1 и 2 по ТУ 14-1-3023 | От «минус» 20 до «плюс»425 |  | ТУ 14-1-3023 и полистно при температуре стенки выше «плюс» 2000С | пп. 4,11,13, 26 |

Продолжение Приложения 1

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Техничес-кие требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни-тельные требования | пункты примеча-ний к прил. 1) |
| 08кп ГОСТ 1050 | ГОСТ 9045 | От «минус»40 до «плюс» 425 | Не ограничено | ГОСТ 9045 | пп. 7, 26 |
|  | ГОСТ 1577 |  |  | Категория 2 по ГОСТ 1577 | пп. 7, 26 |
| 20К ТУ 14-1-4088 | ТУ 14-1-4088 | От «минус» 20 до «плюс» 475 |  | ТУ 14-1-4088 полистно при температуре стенки выше 2000С и п. 2.2.7 настоящих Правил | пп. 11, 26 |
| 16К, 18К, 20К, 22К категории 5 ГОСТ 5520 | ГОСТ 5520 | От «минус» 20 до «плюс» 200 |  | ГОСТ 5520 | пп. 1, 5, 12, 17, 18, 26 |
| 16К, 18К , 20К, 22К категории 3 ГОСТ 5520 |  | Св. 0 до «плюс» 200 |  |  |  |
| 16К, 18К , 20К, 22К категории 18 ГОСТ 5520 | ГОСТ 5520 | Св. 0 до «плюс» 475 | Не ограничено | ГОСТ 5520 | пп. 1,5.11,12, 17,18, 26 |
| 16К, 18К , 20К, 22К категории 11, 17 ГОСТ 5520 |  | От «минус» 20 до «плюс» 475 |  |  |  |
| 22К ТУ 108.11.543 | ТУ 108.11.543 | От «минус» 20 до «плюс» 350 |  | ТУ 108.11.543 |  |
| 20КА ТУ 05764417-013 | ТУ 05764417-013 | От «минус» 40 до «плюс» 475 |  | ТУ 05764417-013 | пп.11, 26 |

Продолжение Приложения 1

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Техничес-кие требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни-тельные требования | пункты примеча-ний к прил. 1) |
| 09Г2С, 10Г2С1 категорий 7, 8, 9 в зависимости от температуры стенки ГОСТ 5520 | ГОСТ 5520 | От «минус»70 до «плюс» 200 | Не ограничено | ГОСТ 5520 | пп. 5,8,10,17 |
| 17ГС. 17Г1С, 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 категории 6 ГОСТ 5520 |  | От «минус» 40 до «плюс» 200 |  |  | пп. 5, 8, 10, 17, 26 |
| 17ГС, 17Г1С, 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 категории 3, 5 ГОСТ 5520 | ГОСТ 5520 | От «минус» 30 до «плюс» 200 |  | ГОСТ 5520 | пп. 5,17, 26 |
| 17ГС, 17Г1С, категории 12; 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 категорий 12,17 ГОСТ 5520 |  | От «минус» 40 до «плюс» 475 |  |  | пп. 5, 9, 11, 17,18, 26 |
| 09Г2С, 10Г2С1 категории 15, 17 ГОСТ 5520 |  | От «минус» 70 до «плюс» 475 |  | ГОСТ 5520 | пп. 5, 8, 10, 18, 26 |
| 09Г2С, 09Г2СА ТУ 302.02.122 | ТУ 302.02.122 | От «минус» 70 до «плюс» 475 | Не ограничено | ТУ 302.02.122 | п. 11 |
| 17ГС, 17Г1С, 16ГС, 09Г2, 09Г2С категории 3 ГОСТ 19281 | ГОСТ 19281 | От «минус» 30 до «плюс» 200 |  | ГОСТ 19281 | пп. 14, 15, 16, 24, 26 |

Продолжение Приложения 1

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Техничес-кие требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни-тельные требования | пункты примеча-ний к прил. 1) |
| 17ГС, 17Г1С, 16ГС, 14Г2, 09Г2С, 09Г2 категории 4 ГОСТ 19821 | ГОСТ 19281 | От «минус» 40 до «плюс» 200 | Не ограничено | ГОСТ 19281 | пп. 14, 15, 16, 24, 26 |
| 17ГС, 17Г1С, 16ГС, 14Г2, 09Г2С, 09Г2 категории 12; ГОСТ 19821 | ГОСТ 19281 | От «минус» 40 до «плюс» 475 |  | ГОСТ 19281 | пп. 11, 14, 15, 24, 26 |
| 09Г2С категории 7, 15 ГОСТ 19281 | ГОСТ 19281 | От «минус» 70 до «плюс» 40 |  | ГОСТ 19281 | пп. 14, 15 16, 24 |
| 16ГС ТУ 14-1-5241 | ТУ 14-1-5241 | От «минус» 40 до «плюс» 475 |  | Ту 14-1-5241 | п. 15 |
| 09Г2С ТУ 14-1-5241 |  | От «минус» 70 до «плюс» 475 |  |  |  |
| 09Г2С-ш категории 5, 6, 7, 8 в зависимости от температуры стенки ГОСТ 19281 | ТУ 14-1-2072 | От «минус» 60 до «плюс» 475 |  | ТУ 14-1-2072 | п. 11, 26 |
| 09Г2СЮЧ, 09ХГ2СЮЧ ТУ 14-1-5065 | ТУ 14-1-5065 | От «минус» 70 до «плюс» 475 | Не ограничено | ТУ 14-1-5065 | п. 11 |
| 12МХ ГОСТ 20072 | ТУ 14-1-5093 ТУ 24-10-003 | Св. 0 до «плюс» 540 |  | ГОСТ 5520 ТУ 14-1-5093 ТУ 24-10-003 | - |

Продолжение Приложения 1

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Техничес-кие требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни-тельные требования | пункты примеча-ний к прил. 1) |
| 12ХМ ГОСТ 5520 ТУ 14-1-5093 ТУ 24-10-003 ТУ 14-1-2304 ТУ 302.02.031 | ГОСТ 5520 ТУ 14-1-5093 ТУ 24-10-003 ТУ 14-1-2304 ТУ 302.02. 031 | Св.0 до «плюс» 560 | Не ограничено | ГОСТ 5520 ТУ 14-1-5093 ТУ 24-10-003 ТУ 14-1-2304 ТУ 302.02.031 | - |
| 10Х2М1А-А, 10Х2М1А, (10Х2М1А-ВД, 10Х2М1А-ш) ТУ 302.02.121 | ТУ 302.02.121 | Св.0 до «плюс» 560 |  | ТУ 302.02.121 |  |
| 10Х2М1А-А, ТУ 302.02.128 | ТУ 302.02.128 |  |  | ТУ 302.02.128 |  |
| 15Х5М ГОСТ 20072 | ГОСТ 7350 ТУ 14-1-2657 | Св. 0 до «плюс» 650 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 ТУ14-1-2657 | пп. 19, 23 |
| 10Х2ГНМ ТУ 108.11.928 ТУ 14-1-5117 | ТУ 108.11.928 ТУ 14-1-5117 | Св. 0 до «плюс» 550 |  | ТУ 108.11.928 ТУ 14-1-5117 | - |
| 20ЮЧ ТУ 14-1-4853 | ТУ 14-1-4853 | От «минус» 40 до «плюс» 475 |  | ТУ 14-1-4853 | п. 26 |
| 09ХГ2НАБЧ ТУ 14-1-3333 | ТУ -14-1-3333 |  | Не ограничено | ТУ 14-1-3333 |  |
| 09ГСНБЦ ТУ 05764417-013 ТУ 14-1-5307 | ТУ 05764417-013 ТУ 14-1-5307 | От «минус» 40 до «плюс» 350 |  | ТУ 05764417-013 ТУ 14-1-5307 |  |
| 09ГН2АБ ТУ 05764417-013 | ТУ 05764417-013 | От «минус» 60 до «плюс» 350 |  | ТУ 05764417-013 |  |

Продолжение Приложения 1

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Техничес-кие требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни-тельные требования | пункты примеча-ний к прил. 1) |
| 16ГМЮЧ ТУ 14-1-4826 | ТУ 14-1-4826 | От «минус» 40 до «плюс» 520 | Не ограничено | ТУ 14-1-4826 | п. 26 |
| 15Х2МФА-А ТУ 302.02-014 | ТУ 302.02-014 | Св. 0 до «плюс» 560 |  | ТУ 302.02-014 | - |
| 12Х2МФА ТУ 108.131 | ТУ 108.131 | Св. 0 до «плюс» 500 |  | ТУ 108.131 | - |
| 15Г2СФ категорий 12, 13,14 в зависимости от температуры стенки ГОСТ 19281 | ГОСТ 19281 | От «минус» 60 до «плюс» 350 |  | ГОСТ 19281 | пп. 14, 15, 16, 24, 26 |
| 15Г2СФ ТУ 14-1-4502 | ТУ 14-1-4502 | От «минус» 60 до «плюс» 350 |  | ТУ 14-1-4502 | п. 26 |
| 09Г2ФБ, 10Г2ФБ ТУ 14-1-4083 | ТУ 14-1-4083 | От «минус» 60 до «плюс» 425 |  | ТУ 14-1-4083 | п. 26 |
| 09Г2БТ, 10Г2БТ, 07ГФБ-у ТУ 14-1-4083 | ТУ 14-1-4083 | От «минус» 70 до «плюс» 200 | Не ограничено | ТУ 14-1-4083 | п. 26 |
| 10ХСНД, 15ХСНД категории 3 ГОСТ 19821 |  | От «минус» 30 до «плюс» 200 |  | ГОСТ 19281 | пп. 14, 15, 16, 24, 26 |
| 10ХСНД, 15ХСНД категории 4 ГОСТ 19821 | ГОСТ 19821 | От «минус» 40 до «плюс» 200 |  |  |  |

Продолжение Приложения 1

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Техничес-кие требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни-тельные требования | пункты примеча-ний к прил. 1) |
| 10ХСНД, 15ХСНД категории 12 ГОСТ 19821 |  | От «минус» 40 до «плюс» 475 | Не ограничено | ГОСТ 19281 | пп. 14, 15, 16, 24, 26 |
| Е32, Е36, Е40 ГОСТ 5521 | ГОСТ 5521 | От «минус» 40 до «плюс» 200 |  | ГОСТ 5521 | п. 26 |
| В ГОСТ 5521 | ГОСТ 5521 | От 0 до «плюс» 200 |  | ГОСТ 5521 | п. 26 |
| Д32, Д36, Д40 ГОСТ 5521 |  | От «минус» 20 до «плюс» 200 | Не ограничено |  |  |
| 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350; ГОСТ 5582 | От «минус» 196 до «плюс» 500 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350; группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | пп. 19, 23 |
| 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350; ГОСТ 5582 | От «минус» 40 до «плюс» 300 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350; группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | пп. 19, 23 |
| 02Х8Н22С6, 02Х8Н22С6-ПД, 02Х8Н22С6-ш ТУ 14-1-5076, ТУ 14-1-5075 | ТУ 14-1-5076, ТУ 14-1-5075 | От «минус» 40 до «плюс» 120 | - | ТУ 14-1-5076, ТУ 14-1-5075 | - |
| 03Х19АГ3Н10 ТУ 14-1-2261 | ТУ 14-1-2261 | От «минус»196 до «плюс» 450 | Не ограничено | ТУ 14-1-2261 | - |
| 03Х21Н21М4ГБ ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350 | От «минус» 70 до «плюс» 450 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 | пп. 19, 23 |

Продолжение Приложения 1

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Техничес-кие требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни-тельные требования | пункты примеча-ний к прил. 1) |
| 08Х18Г8Н2Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350 | От «минус» 20 до «плюс» 300 | 5 (50) | Группа М2б по ГОСТ 7350 | пп. 19, 23 |
| 07Х13АГ20 ТУ 14-1-3342 | ТУ 14-1-3342 | От «минус» 70 до «плюс» 300 |  | ТУ 14-1-3342 | - |
| 08Х18Н10Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350 ГОСТ 5582 ТУ 14-1-3199 ТУ 14-1-4780 ТУ 14-1-2542 ТУ 108-930 ТУ 108-1151 ТУ 14-1-394 | От «минус» 253 до «плюс» 610 | Не ограничено | Группа М2б по ГОСТ 7350; группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 ТУ 14-1-3199 ТУ 14-1-4780 ТУ 14-1-2542 ТУ 108-930 ТУ 108-1151 ТУ 14-1-394 | пп. 19, 23 |
|  |  | От «плюс» 610 до «плюс» 700 | 5 (50) |  |  |
| 08Х18Н12Б ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350 | От «плюс» 610 до «плюс» 700 | 5 (50) | Группа М2б по ГОСТ 7350 | пп. 19, 23 |
|  |  | От «минус» 196 до «плюс» 610 | Не ограничено |  |  |
| 03Х18Н11 ГОСТ 5632 | ГОСТ 5582 ТУ 14-1-5142 ТУ 14-1-5073 | От «минус» 253 до «плюс» 450 |  | ТУ 14-1-5142 ТУ 14-1-5073 Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | - |
| 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350; ГОСТ 5582 | От «минус» 253 до «плюс» 350 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350; группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | пп. 19, 23 |
|  |  | Св. «плюс» 350 до «плюс» 700 |  |  | пп. 19, 20, 23 |

Продолжение Приложения 1

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Техничес-кие требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни-тельные требования | пункты примеча-ний к прил. 1) |
| 08Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 | ТУ 14-1-394 | От «минус» 253 до «плюс» 350 | Не ограничено | Группа А по ТУ 14-1-394 | - |
|  |  | От «плюс» 350 до «плюс» 600 |  |  | пп. 19, 20, 23 |
| 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350; ГОСТ 5582 ТУ 14-1-394; | От «минус» 196 до «плюс» 350 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350; группа А по ТУ 14-1-394; группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | пп. 19, 23 |
|  |  | От «плюс» 350 до «плюс» 600 |  |  | пп. 19, 20, 23 |
| 02Х18Н11 ТУ 14-1-3071 | ТУ 14-1-3071 | От «минус» 253 до «плюс» 450 |  | ТУ 14-1-3071 | - |
| 08Х17Н15М3Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350 | От «минус» 196 до «плюс» 350 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 | пп. 19, 23 |
|  |  | От «плюс» 350 до «плюс» 600 |  |  | пп. 19, 20, 23 |
| 03ХН28МДТ, 06ХН28МДТ ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350; ГОСТ 5582 | От «минус» 196 до «плюс» 400 |  | Группы М2б по ГОСТ 7350; группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | пп. 19, 23 |
| 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 | ТУ 14-1-5071 ТУ 14-1-5056 ТУ 14-1-5073 ТУ 14-1-5054 | От «минус» 196 до «плюс» 450 | Не ограничено | ТУ 14-1-5071 ТУ 14-1-5056 ТУ 14-1-5073 ТУ 14-1-5054 | - |
| 08Х18Н10 ГОСТ 5632 | ГОСТ 5582 ТУ 14-1-3199 | От «минус» 253 до «плюс» 600 |  | Группы М2а и М2б по ГОСТ 5582 ТУ 14-1-3199 | п. 19, 20, 23 |

Продолжение Приложения 1

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Техничес-кие требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни-тельные требования | пункты примечаний к прил. 1) |
| 15Х18Н12С4ТЮ ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350 ТУ 14-1-3669 | От «минус» 20 до «плюс» 200 | 2,5 (25) | ГОСТ 7350 ТУ 14-1-3669 | пп. 19, 23 |
| 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350 ГОСТ 5582 ТУ 14-1-3199 ТУ 14-1-2542 ТУ 108-1151 ТУ 108-930 ТУ 14-1-394 | От «минус» 253 до «плюс» 350 | Не ограничено | Группа М2б по ГОСТ 7350 Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 ТУ 14-1-3199 ТУ 14-1-2542 ТУ 108-1151 ТУ 108-930 ТУ 14-1-394 | пп. 19, 23 |
|  |  | От «плюс» 350 до «плюс» 610 |  |  | пп. 19, 20, 23 |
|  |  | От «плюс» 610 до «плюс» 700 | 5 (50) |  |  |
| 08Х13 ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350 ГОСТ 5582 | От «минус» 40 до «плюс» 550 | до 0,07 (0,7) | Группа М2б по ГОСТ 7350 Группы М2а и М3а по ГОСТ 5582 | пп. 19, 21, 23, 25 |
| 08Х13, 12Х13 20Х13 ГОСТ 5632 | ГОСТ 7350 | От «минус» 40 до «плюс» 550 |  | Группа М2б по ГОСТ 7350 | пп. 3, 19, 23, 25 |
|  |  |  | Не ограничено |  | п. 22 (для сталей марок 12Х13, 20Х13) |
| 08Х17Т ГОСТ 5632 |  | Св. 0 до «плюс» 700 | 1,6 (16) | Группа М2б по ГОСТ 7350 | пп.3, 19, 23 |
| 15Х25Т ГОСТ 5632 |  | Св.0 до «плюс» 1000 |  |  |  |
| 07Х16Н6 ТУ 14-1-763 ТУ 14-1-2735 | ТУ 14-1-763 ТУ 14-4-2735 | От «минус» 40 до «плюс» 350 | Не ограничено | ТУ 14-1-763 ТУ 14-1-2735 | - |

Продолжение Приложения 1

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Техничес-кие требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни-тельные требования | пункты примечаний к прил. 1) |
| ХН32Т ТУ 14-1-625 | ТУ 14-1-625 | От -70 до +900 |  | ТУ 14-1-625 | - |

Примечания -1. Допускается применять сталь марок 15 и 20 по ГОСТ 1577 при тех же условиях, что и сталь марок 16К, 18К и 20К, при этом объем и виды испытаний этих сталей на предприятии-изготовителе сосудов должны быть проведены по ГОСТ 5520 в том же объеме, что и для сталей марок 15К, 16К, 18К и 20К соответствующих категорий.

- Толщина листа не более 16 мм.

- Для трубных решеток, а также деталей внутренних устройств и других неответственных конструкций.

- Ограничения по толщине: для сталей марок СтЗсп и СтЗпс категории 3 — не более 40 мм, для сталей марок Ст3сп и Ст3пс категорий 4 и 5 — не более 25 мм, для стали марки Ст3Гпс — не более 30 мм.

- Механические свойства листов по ГОСТ 5520 толщиной менее 12 мм проверяются на листах, взятых от партии.

- Допускается применять сталь марок Ст5пс2 и Ст5сп2 для деталей, не подлежащих сварке, при тех же параметрах, что и сталь марки Ст4сп3 с испытанием на ударный изгиб на предприятии-изготовителе сосудов или их отдельных деталей.

- Для прокладок. Прокладки толщиной не более 2 мм могут применяться при температуре среды до «минус» 70 0С.

- Для сосудов из стали марки 10Г2С1, работающих под давлением, температура стенки должна быть не ниже «минус» 60 0С.

- При толщине листов более 60 мм и менее 12 мм применяется сталь категории 12.

- Допускается применение стали марки 10Г2 по ГОСТ 1577 – при температурах стенок от «минус» 70 до «минус» 40 0С с техническими требованиями для стали марки 09Г2С в этом температурном интервале.

- Испытание на механическое старение производится в том случае, если при изготовлении сосудов, имеющих температуру стенки выше +200 0С, сталь подвергается холодной деформации (вальцовка, гибка, отбортовка и др.).

- Для сталей марок 16К, 18К, 20К испытание при «минус» 20 0С производится на металлургическом предприятии. Значение ударной вязкости должно быть не менее 30 Дж/см2 (3 кгсм/см2).

- При толщине листов менее 5 мм допускается применение сталей по ГОСТ 14637 категории 2 вместо сталей категорий 3 и 4. При толщине листов менее 7 мм допускается применение сталей по ГОСТ 14637 категорий 3 и 4 вместо категорий 6 и 5 соответственно.

- Листы по ГОСТ 19281 должны поставляться с обязательным выполнением п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.12 ГОСТ 19281, а также должен проводиться контроль макроструктуры по ГОСТ 5520 от партии листов.

- Листы, поставляемые по ГОСТ 19821 и ТУ 14-1-5241, должны быть испытаны полистно при температуре стенки ниже «минус» 30 0С, выше +200 0С или при давлении более 5 МПа (50 кгс/см2) при толщине листа 12 мм и более.

- Для термообрабатываемых сосудов.

- При толщине листов менее 5 мм допускается применение сталей по ГОСТ 5520 категории 2 вместо сталей категорий 3-17. при толщине листов менее 7 мм допускается применение сталей по ГОСТ 5520 категории 3 вместо категории 18, категории 6 – вместо категорий 12 и 17.

- Допускается применение сталей марок 16К, 18К, 20К по ГОСТ 5520 категории 10 вместо категории 18; стали 16ГС, 09Г2С по ГОСТ 5520 категорий 12, 13, 14 и 15 (в зависимости от температуры стенки, если она ниже 0 0С) вместо стали категории 17.

- Допускается применение стали по ГОСТ 7350 группы поверхности М3б и М4б при условии, что в расчете на прочность должны быть учтены глубина залегания дефектов и минусовые отклонения.

- Для сред, не вызывающих межкристаллитную коррозию.

- Для изделий толщиной до 12 мм.

- Для изготовления деталей, не подлежащих сварке.

- Сталь должна быть заказана в соответствии с требованиями п. 5.2.3 настоящего Стандарта.

- При заказе проката толщиной до 32 мм включительно класс прочности должен быть 325, 345; при толщине более 32 мм класс прочности – 265, 295.

- Для внутренних, не подлежащих сварке деталей сосудов допускается применение стали марки 08Х13 при температуре стенки от «минус» 60 0С до + 550 0С.

- Допускается снижение нижнего температурного предела применения не более чем на 20 0С (но не ниже «минус» 70 0С) для листов толщиной до 36 мм, если:

- при расчете на прочность допускаемые напряжения уменьшены не менее чем в 1,35 раза и проводится термообработка сосуда независимо от требований п. 6.11;

- при расчете на прочность допускаемые напряжения уменьшены не менее чем в 2,85 раза без проведения термообработка сосуда, если она не требуется требованиями п. 6.11.

- Углеродистая сталь кипящая не должна применяться:

- в сосудах предназначенных для сжиженных газов;

- в сосудах, предназначенных для работы  со взрыво- и пожароопасными веществами и, вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и средами, вызывающими коррозионное растрескивание (растворы едкого калия и натрия , азотнокислого калия, натрия, аммония и кальция, этаноламина, азотной кислоты, аммиачная вода, жидкий аммиак при содержании влаги менее 0,2% и др.) или сероводородное растрескивание и расслоение.

- Листовую углеродистую сталь марки Ст3сп и двухслойную сталь с основным слоем из стали марки Ст3сптолщиной более 25 мм и сталь марки Ст3Гпс толщиной более 30 мм допускается применять в соответствии с параметрами, предусмотренными обязательным приложением 1, при условии проведения испытания материала на ударный изгиб на предприятии-изготовителе сосудов или их элементов. Испытание на ударный изгиб следует проводить на трех образцах.

При этом величина ударной вязкости KCU должна быть не менее:

50 Дж/см2 (5 кгс/см2) при температуре «плюс» 200С;

30 Дж/см2 (3 кгс/см2) при температуре «минус» 200С и после механического старения, а на одном образце допускается величина ударной вязкости не менее 25 Дж/см2 (25 кгс.м/см2).

29. Сталь марки Ст3пс категорий 3, 4, 5 толщиной более 12 м до 25 мм допускается применять для сосудов объемом не более 50 м3, а толщиной 12 мм и менее наравне со сталью Ст3сп соответствующей категории.

Приложение 2

(обязательное)

ЛИСТОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ СТАЛЬ

| Марка стали, обозначение стандарта или технических условий | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и дополнительные требования | Примечание (ссылки на пункты примечаний к прил. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура стенки, 0С | Давление среды, МПа (кгс/см2), не более |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст3сп4 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ; ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | от «минус» 20 до «плюс» 200 | 5 (50) | ГОСТ 10885 | п.п. 1, 3 |
| Ст3сп3 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ; ГОСТ 10885 |  | от 0 до «плюс» 200 |  |  |  |
| Ст3сп5 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ; ГОСТ 10885 |  | от «минус» 20 до «плюс» 425 | 5 (50) |  | п.п. 1, 3, 5 |
| 20К-18 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13; ГОСТ 10885 |  | от 0 до «плюс» 475 | не ограничено |  | п.п. 1, 3 |

Продолжение Приложения 2

(обязательное)

| Марка стали, обозначение стандарта или технических условий | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и дополнитель-ные требования | Примечание (ссылки на пункты примечаний к прил. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура стенки, 0С | Давление среды, МПа (кгс/см2), не более |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20К-11 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 08Х18Н12Б 10Х17Н13М3Т 10Х17Н13М2Т 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От «минус» 20 до «плюс» 425 | Не ограничено | ГОСТ 10885 | пп. 1, 2, 3, 5 |
| 22К с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13 08Х18Н10Т ТУ 05764417-041 | ТУ 05764417 041 | От «минус» 20 до «плюс» 475 |  | ТУ 05764417-041 | п. 5 |
| 16ГС, 09Г2С категории 17 с плакирующим слоем из стали марки 08Х13 ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От «минус» 20 до «плюс» 475 |  | ГОСТ 10885 | пп. 1, 4, 5, 6 |
| 09Г2С категории 7, 8, 9 в зависимости от температуры стенки с плакирующим слоем из сталей марок 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 08Х18Н12Б 10Х17Н13Н3Т 10Х17Н13М2Т 08Х17Н15М3Т 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 |  | От «минус» 70 до «плюс» 200 | Не ограничено | ГОСТ 10885 | пп. 1, 4, 5, 6 |

Продолжение Приложения 2

(обязательное)

| Марка стали, обозначение стандарта или технических условий | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и дополнитель-ные требования | Примечание (ссылки на пункты примечаний к прил. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура стенки, 0С | Давление среды, МПа (кгс/см2), не более |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16ГС, 09Г2С категории 6 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От «минус» 40 до «плюс» 200 | Не ограничено | ГОСТ 10885 | пп. 1, 3, 5 |
| 16ГС, 09Г2С категории 3 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От «минус» 30 до «плюс» 200 |  | ГОСТ 10885 | пп. 1, 3, 5 |
| 16ГС, 09Г2С категории 17 с плакирующим слоем из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От «минус» 40 до «плюс» 425 |  | ГОСТ 1085 | пп 1, 2, 4, 5, 6 |
| 09Г2С, 09Г2С-Ш, 09Г2СА с плакирующим слоем из сталей марок 08Х13, 08Х18Н10Т ТУ 05764417-041 | ТУ 05764417-041 | От «минус» 60 до «плюс» 475 |  | ТУ 05764417-041 | п. 5 |

Продолжение Приложения 2

(обязательное)

| Марка стали, обозначение стандарта или технических условий | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и дополнитель-ные требования | Примечание (ссылки на пункты примечаний к прил. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура стенки, 0С | Давление среды, МПа (кгс/см2), не более |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12МХ с плакирующим слоем из стали марки 08Х13 ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | Св. 0 до «плюс» 540 | Не ограничено | ГОСТ 10885 | пп. 1, 5 |
| 12ХМ с плакирующим слоем из стали марки 08Х13 ГОСТ 10885 |  | Св. 0 до «плюс» 560 |  |  |  |
| 15Г2СФ с плакирующим слоем из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т ТУ 14-1-4688 ТУ 14-1-4212 | ТУ 14-1-4212 ТУ 14-1-4688 | От «минус» 40 до «плюс» 350 |  | ТУ 14-1-4688 ТУ 14-1-4212 | пп. 1, 5 |
| 20К+НМжМц 28-2,5-1,5 ГОСТ 10885 | ГОСТ 10885 | От «минус» 20 до «плюс» 425 |  | ГОСТ 10885 | пп. 1, 3, 5 |
| 12ХМ+08Х18Н10Т ГОСТ 10885 ТУ 05764417-041 | ГОСТ 10885 ТУ 05764417-041 | Св. 0 до «плюс» 560 |  | ГОСТ 10885 ТУ 05764417-041 | пп. 1, 5 |

Примечания: 1. При заказе двухслойной стали по ГОСТ 10885 необходимо требовать проведение неразрушающего метода контроля двухслойных листов при условиях, оговоренных в п. 2.5.2 настоящего Стандарта.

2. Допускается применять двухслойные стали с коррозионностойким слоем из сталей марок 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т при температуре стенки, не превышающей максимально допустимую для стали основного слоя, при толщине плакирующего слоя не более 15% от общей толщины, но не более 8 мм.

3. При толщине двухслойных листов менее 10 мм допускается применение основного слоя сталей по ГОСТ 14637 и ГОСТ 5520 категории 2 вместо сталей категорий 3, 4, 5, 6. При толщине двухслойных листов менее 12 мм допускается применение сталей основного слоя категорий 3 и 4 вместо категорий 6 и 5 соответственно.

4. По согласованию с автором проекта допускается применение двухслойных сталей с основным слоем из сталей марок 16ГС, 09Г2С по ГОСТ 5520 и ГОСТ 19281 категорий 12, 13, 14 и 15 (в зависимости от температуры стенки, если она ниже 0 0С) вместо стали категории 17.

5. Испытания проводятся полистно на предприятии-поставщике металла при температуре стенки ниже «минус» 30 0С или выше «плюс» 200 0С при давлении более 5 МПа (50 кгс/см2) при толщине листа 12 мм и более.

6. Для двухслойного проката с основным слоем из стали марки 09Г2С нижний температурный предел применения  «минус» 700С

Приложение 3

(обязательное)

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примеча-ний к прил. 3) |
| Ст3сп3, Ст3пс3 ГОСТ 380 | Трубы водога-зопроводные (усиленные) ГОСТ 3262 | От 0 до «плюс»200 | 1,6 (16) | ГОСТ 3262 | - |
| Ст3сп2 ГОСТ 380 | Трубы электро-сварные ГОСТ 10706 | От «плюс» 10 до «плюс» 200 |  | Группа В по ГОСТ 10706 Проверка мех. свойств сварного соединения у каждой десятой трубы одной партии, контроль ра-диографичес-ким или ультразвуко-вым методом сварных швов каждого корпуса, изготовленного из труб в соответствии с требованиями настоящего Стандарта | пп. 7, 11 |
|  |  | От «минус» 15 до «плюс» 350 | 0,07 (0,7) |  |  |

Продолжение Приложения 3

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 3) |
| Ст3сп4, Ст3пс3 ГОСТ 380 | Трубы электро-сварные ГОСТ 10706 | От «минус» 20 до «плюс» 200 | 5 (50) | Группа В по ГОСТ 10706 с учетом изме-нения 2 в части труб для магис-тральных тепловых сетей. | пп.7, 11 |
| Ст3сп5, Ст3пс5 ГОСТ 380 |  | От «минус» 20 до «плюс» 400 | 5 (50) | Контроль радиографичес-ким или ультразвуко-вым методом сварных швов каждого корпуса, изготовленного из труб в соответствии с требованиями настоящего Стандарта |  |
| 10, 20 ГОСТ 1050 | Трубы электро-сварные ТУ 14-3-624 | От «минус» 30 до «плюс» 400 | 4 (40) | ТУ 14-3-624 | пп. 7, 11 |
|  | ГОСТ 8733, ГОСТ 8731 | От «минус» 30 до «плюс» 475 | 5 (50) | Группа В по ГОСТ 8731, группа В по ГОСТ 8733 | пп. 1, 2, 3, 6, 11 |
|  | ГОСТ 8733 |  | 16 (160) | Группа В по ГОСТ 8733. |  |
|  |  |  |  | Испытание на сплющивание |  |

Продолжение Приложения 3

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 3) |
| 10, 20 ГОСТ 1050 | ГОСТ 550 ГОСТ 8731 | От «минус» 30 до «плюс» 475 | 16 (160) | Группы А, Б по ГОСТ 550, группа В по ГОСТ 8731 Испытание на сплющивание и проверка макро-структуры |  |
|  | ТУ 14-3-190 | От «минус» 30 до «плюс» 425 | 6,4 (64) | ТУ 14-3-190 |  |
| 20 ТУ 14-3-460 | ТУ 14-3-460 | От «минус» 30 до «плюс» 475 | Не ограничено | ТУ 14-3-460 | пп. 2, 6, 11 |
| 20ЮЧ ТУ 14-3-1600 ТУ 14-3-1652 ТУ 14-3-1745 | ТУ 14-3-1600 ТУ 14-3-1652 ТУ 14-3-1745 | От «минус» 40 до «плюс» 475 |  | ТУ 14-3-1600 ТУ 14-3-1652 ТУ 14-3-1745 | п. 11 |
| 15ГС ТУ 14-3-460 | ТУ 14-3-460 | От «минус» 40 до «плюс» 475 |  | ТУ 14-3-460 | пп. 10, 11 |
| 09Г2С ГОСТ 19281 | ТУ 14-3-1128 | От «минус» 60 до «плюс» 475 | Не ограничено | ТУ 14-3 1128 | п. 11 |
| 09Г2С ГОСТ 19281 | ГОСТ 8731 | От «минус» 70 до «плюс» 475 |  | Группа В по ГОСТ 8731. Испытание на ударный изгиб при температуре стенки для толщин более 12 мм. Испытание на сплющивание и проверка макро-структуры. |  |

Продолжение Приложения 3

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 3) |
| 10Г2 по ГОСТ 4543 | ГОСТ 550, ГОСТ 8733, ГОСТ 8731 | От «минус» 70 до «минус» 31 |  | Группы А, Б по ГОСТ 550. Испытание на ударный изгиб при температуре стенки для толщин более 12мм | пп. 1, 2, 3 |
|  |  | От «минус» 30 до «плюс» 475 |  | Группы А, Б по ГОСТ 550, группа В по ГОСТ 8731, группа В по ГОСТ 8733 | пп. 1, 2, 3, 11 |
| 10Г2ФБ ТУ 14-3-1464 | ТУ 14-3-1464 Трубы электрос-варные | От «минус» 60 до «плюс» 420 | 10 (100) | ТУ 14-3-1464 | пп. 7, 11 |
| 13Г1С-У ТУ 14-3-1464 | ТУ 14-3-1464 Трубы электро-сварные | От «минус» 40 до «плюс» 320 | 5,5 (55) |  |  |
| 15ХМ ТУ 14-3-460 | ТУ 14-3-460 | Св. 0 до «плюс» 560 | Не ограничено | ТУ 14-3-460 | - |
| 12Х1МФ ГОСТ 20072 |  | Св. 0 до «плюс»560 |  |  |  |
| 1Х2М1 ГОСТ 550 | ГОСТ 550 | Св. 0 до «плюс» 560 |  | ГОСТ 550 | п. 3 |
| 15Х5 ГОСТ 20072 | ГОСТ 550 | Св. 0 до «плюс» 25 |  | Группы А, Б по ГОСТ 550 | - |

Продолжение приложения 3

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 3) |
| 15Х5М, 15Х5М-У, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ ГОСТ 20072 | ГОСТ 550 | Св. 0 до «плюс» 560 | Не ограничено | Группа А, Б по ГОСТ 550 | - |
| 15Х5М ГОСТ 20072 | ТУ 14-3-1080 |  |  | ТУ 14-3-1080 | - |
| Х9М ТУ 14-3-457 | ТУ 14-3-457 |  |  | ТУ 14-3-457 | - |
| Х8 ГОСТ 550 | ГОСТ 550 | Св. 0 до «плюс» 475 |  | ГОСТ 550 | п. 3 |
| 10Х14Г14Н4Т ТУ 14-1-1905 | ТУ 14-1-1905 | От «минус» 196 до «плюс» 500 |  | ТУ 14-1-1905 | - |
| 08Х22Н6Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 ТУ 14-3-1905 | От «минус» 40 до «плюс» 300 |  | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 ТУ 14-3-1905 | - |
| 07Х13АГ20 ТУ 14-3-1322 ТУ 14-3-1323 | ТУ 14-3-1322 ТУ 14-3-1323 | От «минус» 70 до «плюс» 300 | 5 (50) | ТУ 14-3-1322 ТУ 14-3-1323 | - |
| 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 | ТУ 14-3-1905 | От «минус» 40 до «плюс» 300 | Не ограничено | ТУ 14-3-1905 | - |
| 08Х18Г8Н2Т ГОСТ 5632 | ТУ 14-3-1596 | От «минус» 20 до «плюс»300 | 5 (50) | ТУ 14-3-1596 | - |
| 03Х19АГ3Н10 ТУ 14-3-415 | ТУ 14-3-415 | От «минус» 196 до «плюс» 450 | Не ограничено | ТУ 14-3-415 | - |
| 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 | ТУ 14-3-396 ТУ 14-3-1348 ТУ 14-3-1357 |  |  | ТУ 14-3-396 ТУ 14-3-1348 ТУ 14-3-1357 | - |

Продолжение Приложения 3

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 3) |
| 02Х8Н22С6 ТУ 14-3-1024 | ТУ 14-3-1024 | От «минус» 40 до «плюс»120 | Не ограничено | ТУ 14-3-1024 | - |
| 08Х18Н10Т, 10Х18Н10Т ГОСТ 5632 | Трубы электро-сварные ТУ 14-3-1391 | От «минус» 273 до «плюс» 610 | 5 (50) | ТУ 14-3-1391 и п. 6.11.4 настоя-щего Стандарта | - |
| 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 | От «минус» 253 до «плюс» 350 |  | ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 и пп. 5.3.1 и 5.3.3 | - |
|  |  | Св. «плюс» 350 до «плюс» 610 | Не ограничено | настоящего Стандарта | п. 5 |
| 12Х18Н12Т ТУ 14-3-460 | ТУ 14-3-460 | От «минус» 253 до «плюс» 610 |  | ТУ 14-3-460 |  |
| 08Х18Н10Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 |  |  | ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 и пп. 5.3.3 и п. 6.11.4 настоящего Стандарта | - |
| 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 | От +610 до +700 | 5 (50) | ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 и пп. 5.3.1, 5.3.3 и п. 6.11.4 настоящего Стандарта | п. 5 для стали 12Х18Н10Т |
| 12Х18Н12Т ТУ 14-3-460 | ТУ 14-3-460 |  |  | ТУ 14-3-460 | п. 5 |
| 08Х18Н12Б ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 | От «минус» 196 до «плюс» 610 |  | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 и п. 5.3.1, 5.3.2 и 6.11.4 | - |
| 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 |  | От «минус» 196 до «плюс» 350 | Не ограничено | настоящего Стандарта | - |
|  |  | Св. «плюс» 350 до «плюс» 700 |  |  | п. 5 |
| 08Х17Н15М3Т ГОСТ 5632 |  | От «минус» 196 до «плюс» 350 |  |  | - |
|  |  | От «плюс» 350 до «плюс» 600 |  |  | п. 5 |

Продолжение Приложения 3

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 3) |
| 03Х18Н11 ГОСТ 5632 | ТУ 14-3-1401 | От «минус» 196 до «плюс» 450 | Не ограничено | ТУ 14-3-1401 | - |
| 02Х18Н11 ТУ 14-3-1401 | ТУ 14-3-1401 ТУ 14-3-1339 |  |  | ТУ 14-3-1401 ТУ 14-3-1339 |  |
| 03Х21Н21М4ГБ ГОСТ 5632 | ТУ 14-3-751 ТУ 14-3-694 ТУ 14-3-696 | От «минус» 70 до «плюс» 400 |  | ТУ 14-3-751 ТУ 14-3-694 ТУ 14-3-696 | - |
| 03ХН28МДТ ГОСТ 5632 | ТУ 14-3-694 ТУ 14-3-751 ТУ 14-3-1201 | От «минус» 196 до «плюс» 400 | Не ограничено | ТУ 14-3-694 ТУ 14-3-751 ТУ 14-3-1201 | - |
| 06ХН28МДТ ГОСТ 5632 | ТУ 14-3-318 ТУ 14-3-763 ТУ 14-3-822 | От «минус» 196 до «плюс» 400 |  | ТУ 14-3-318 ТУ 14-3-763 ТУ 14-3-822 | - |
| 15Х25Т ГОСТ 5632 | ТУ 14-3-949 | От 0 до «плюс» 300 | 1,6 (16) | ТУ 14-3-949 | п. 8 |
| 08Х17Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 | От 0 до «плюс» 700 | - | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 и пп. 5.3.3 | п. 4 |
| 15Х25Т ГОСТ 5632 |  | От 0 до «плюс» 900 |  | настоящего Стандарта |  |
| 15Х28 ГОСТ 5632 | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 |  | - | ГОСТ 9940 ГОСТ 9941 | п. 4 |
| 08Х13, 12Х13 ГОСТ 5632 |  | От «минус» 40 до «плюс» 600 |  |  |  |
| 08Х13, 12Х13 ГОСТ 5632 | ГОСТ 9941 | От «минус» 40 до «плюс» 550 | Не ограничено | ГОСТ 9941 и пп. 5.3.1 и 5.3.3 настоящего Стандарта | п. 8 |
| 15Х18Н12С4ТЮ ГОСТ 5632 | ТУ 14-3-310 | От «минус» 20 до «плюс» 200 | 2,5 (25) | ТУ 14-3-310 ГОСТ 9941 | - |

Продолжение Приложения 3

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примеча-ние ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 3) |
| ХН32Т ТУ 14-3-489 | ТУ 14-3-489 | От «минус» 70 до «плюс» 900 | Не ограничено | ТУ 14-3-489 | - |

Примечания: 1. Трубы толщиной 12 мм и более по ГОСТ 8731 должны быть испытаны на ударный изгиб при температуре +200С. Значение ударной вязкости и объем испытаний должны соответствовать ГОСТ 550.

2. Трубы из сталей марок 10, 20 изготовленные по ГОСТ 8733, ГОСТ 550 и ТУ 14-3-460 диаметрами 20 и 25 мм толщиной не более 2,5 мм, допускается применять при температурах стенки от -600С до +4750С.

3. При заказе труб по ГОСТ 550, предназначенных для изготовления теплообменных аппаратов, необходимо оговаривать группу А.

4. Для деталей внутренних устройств.

5. Для сред не вызывающих межкристаллитную коррозию.

6. Допускается применять трубы толщиной не более 12 мм из  сталей марок 10 и 20 По ГОСТ 550, ГОСТ 8733, ГОСТ 873, ТУ 14-3-460, ТУ 14-3-190 при температуре стенки от  -400С и выше.

7. Контроль неразрушащими физическими методами продольных сварных швов.

8. Для трубных пучков, не подлежащих сварке.

9. Значение ударной вязкости KCU при температуре -700С должно быть не менее 25 Дж/см2 (2,5 кгс(м/см2).

10. Трубы из стали марки 15ГС при температуре стенки ниже -300С должны испытываться на ударный изгиб при температуре -400С. Значение ударной вязкости должно быть не менее 30 Дж/см2 (3,0 кгс(м/см2).

11. Допускается  снижение нижнего температурного предела применения не более чем на 200С (но не ниже минус 700С) для труб с толщиной стенки до 36 мм, если:

- при расчете на прочность допускаемые напряжения уменьшены не менее, чем в 1,35 раз и проводится термообработка независимо от требований п. 6.11;

- при расчете на прочность допускаемые напряжения уменьшены не менее, чем в 2,85 без проведения термообработки сосуда, если она не требуется п. 6.11;

12. При заказе труб по ГОСТ 8731 и ГОСТ 8733 следует оговорить поставку труб из сталей группы «В» с проведением гидравлического испытания и при необходимости контроля макроструктуры, испытания на раздачу или сплющивание, или загиб

Приложение 4

(обязательное)

ПОКОВКИ

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 4) |
| Ст5сп ГОСТ 380 | КП 245 (КП. 25) по ГОСТ 8479 | От «минус» 20 до «плюс» 400 | 5 (50) | Группа IV по ГОСТ 8479 | пп. 1, 7 |
| Ст3сп ГОСТ 380 | КП. 195 (КП. 20) по ГОСТ 8479 | От «минус» 20 до «плюс» 450 |  |  | п. 1 |
| 20 ГОСТ 1050 | КП. 195 (КП. 20) КП.215 (КП. 22) по ГОСТ 8479 | От «минус» 30 до «плюс» 475 | Не ограничено |  | пп. 1, 2, 3, 6, 9 |
| 20К ГОСТ 5520 | КП. 195 (КП.20) по ГОСТ 8479 |  |  |  | пп. 1, 9 |
| 20, 22К ОСТ 108.030.113 | ОСТ 108.030.113 | От «минус» 30 до «плюс» 475 |  | ОСТ 108.030.113 | пп. 2, 6, 9 |
| 22К, 22К-Ш, 22К-ВД, 22К-ВРВ ТУ 108.11-543 | ТУ 108.11-543 | От «минус» 30 до «плюс» 475 |  | ТУ 108.11-543 | п. 9 |
| 20КА ТУ 05764417-013 | ТУ 05764417-013 | От «минус» 40 до «плюс» 475 |  | ТУ 05764417-013 | - |
| 20ЮЧ ТУ 26-0303-1532 | ТУ 26-0303-1532 | От «минус» 40 до «плюс» 475 |  | ТУ 26-0303-1532 | - |
| 16ГС ГОСТ 19281 | КП.245 (КП.25) по ГОСТ 8479 |  |  | Группа IV по ГОСТ 8479 | пп. 1, 4, 9 |

Продолжение Приложения 4

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 4) |
| 15ГС, 16ГС ОСТ 108.030.113 | ОСТ 108.030.113 ОСТ 26-01-135 | От «минус» 40 до «плюс» 475 | Не ограничено | ОСТ 108.030.113 ОСТ 26-01-135 | пп. 4, 9 |
| 14ХГС ГОСТ 19281 | ОСТ 26-01-135 | От «минус» 50 до «плюс» 380 |  | ОСТ 26-01-135 |  |
| 10Г2 ГОСТ 4543 | КП. 215 (КП.22) ГОСТ 8479 | От «минус» 70 до «плюс» 475 |  | Группа IV по ГОСТ 8479 | пп. 1, 2, 4, 5, 9 |
| 09Г2С ГОСТ 19281 | КП.245 (КП.25) ГОСТ 8479 | От «минус» 70 до «плюс» 475 |  |  | пп. 1, 4, 9 |
| 20Х ГОСТ 4543 | КП.395 (КП.40) по ГОСТ 8479 | От «минус» 40 до «плюс» 475 |  | Группа IV по ГОСТ 8479 | п. 1 |
| 15ХМ ГОСТ 4543 | КП.275 (КП.28) по ГОСТ 8479 | От «минус» 40 до «плюс» 560 |  |  |  |
| 15Х5ВФ, 15Х5М ГОСТ 20072 | КП.395 (КП.40) по ГОСТ 8479 | От «минус» 40 до «плюс» 650 | Не ограничено | Группа IV по ГОСТ 8479 ( ( 13%, ( ( 35% KCU(50Дж/см2 | п. 1, 2 |
| 12Х1МФ ОСТ 108.030.113 | ОСТ 108.030.113 | От «минус» 20 до «плюс» 560 |  | ОСТ 108.030.113 | - |
| 12МХ ГОСТ 20072 | Группа IV-КП.235 (КП.24) по ГОСТ 8479 | От «минус» 40 до «плюс» 450 |  | Группа IV по ГОСТ 8479 | п. 1 |
| 12ХМ, 15ХМ ТУ 302.02.031 | ТУ 302.02.031 | От «минус» 40 до «плюс» 560 |  | ТУ 302.02.031 | - |
| 10Х2М1А-А ТУ 108.13.39 | ТУ 108.13.39 | От «минус» 40 до «плюс» 560 |  | ТУ 108.13.39 | - |

Продолжение Приложения 4

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 4) |
| 10Х2М1А-А, 10Х2М1А-ВД, 10Х2М1А-Ш ТУ 302.02.121 | ТУ 302.02.121 | От «минус» 40 до «плюс» 560 | Не ограничено | ТУ 302.02.121 | - |
| 20Х2МА ОСТ 26-01-135 | ОСТ 26-01-135 | От «минус» 40 до «плюс» 475 |  | ОСТ 26-01-135 | - |
| 15Х2МФА-А ТУ 302.02.014 | ТУ 302.02.014 | От «минус» 40 до «плюс» 560 |  | Группа II по ТУ 302.02.014 | - |
| 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 |  | От «минус» 40 до «плюс» 300 |  |  | п.1 |
| 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 25054 | От «минус» 253 до «плюс» 610 |  | Группа IV по ГОСТ 25054 | пп. 1, 2, 8 |
|  |  | От «плюс» 610 до «плюс» 700 | 5 (50) |  |  |
| 08Х18Н10Т ГОСТ 5632 |  | От «минус» 253 до «плюс» 610 | Не ограничено |  | пп. 1, 10 |
|  |  | От «плюс» 610 до «плюс» 700 | 5 (50) |  |  |
| 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 25054 | От «минус» 253 до «плюс»700 |  |  | пп. 1, 8 |
| 03Х18Н11 ГОСТ 5632 |  | От «минус» 253 до «плюс» 450 | Не ограничено | Группа IV по ГОСТ 25054 | п. 1 |
| 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 |  | От «минус» 196 до «плюс» 450 |  |  | п. 1 |
| 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 |  | От «минус» 196 до «плюс» 600 |  |  | пп. 1, 8 |
| 08Х17Н15М3Т ГОСТ 5632 |  | От «минус» 196 до «плюс»600 |  |  | пп. 1, 8 |

Продолжение Приложения 4

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 4) |
| 06ХН28МДТ ГОСТ 5632 | ГОСТ 25054 | От «минус» 196 до «плюс» 400 | 5 (50) | Группа IV по ГОСТ 25054 | п. 1 |
| 08Х13, 12Х13 ГОСТ 5632 |  | От «минус» 40 до «плюс» 550 | 6,4 (64) |  | пп. 1, 7 |

Примечания: 1. Допускается применять поковки группы II для невзрывоопасных сред при давлении менее 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

2. Допускается наравне с поковками применять стальные горячекатанные кольца для изготовления фланцев из сталей марки 20 по ТУ 14-1-1431 и марок 20, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т по ТУ 14-3-375.

3. Допускается применять фланцы приварные встык из поковок группы IV-КП.215 (КП.22) по ГОСТ 8479 и горячекатанных колец из стали марки 20 по ГОСТ 1050 для температуры стенки от -31 до -400С при условии проведения термообработки - закалки и последующего высокого отпуска или нормализации после приварки фланца к корпусу или патрубку. При этом патрубок, привариваемый к корпусу, должен быть изготовлен из стали марки 16ГС (09Г2С, 10Г2). Значение ударной вязкости основного металла должно быть не менее 30 Дж/см2 (3 кгс(м/см2). Допускается применение ответных фланцев штуцеров из стали марки 20 в термообработанном состоянии  при температуре стенки от -30 до -400С.

4. Поковки из сталей марок 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2, 14ХГС должны испытываться на ударный изгиб при температуре стенки ниже -300С. Значение ударной вязкости должно быть не менее 30 Дж/см2 (3 кгс(м/см2).

5. Допускается применение заготовок, полученных методом электрошлакового переплава из сталей марок 20Ш, 10Г2Ш по ТУ 0251-16 на параметры, аналогичные сталям 20 и 10Г2.

6. Допускается применять поковки из стали марки 20 с толщиной в месте сварки не более 12 мм при температуре стенки не ниже -400С без проведения термической обработки сварного соединения.

7. Для изготовления деталей, не подлежащих сварке.

8. При температуре выше 3500С для сред, не вызывающих межкристаллитную коррозию.

9. Контроль ультразвуковым методом при условиях, оговоренных в пп. 5.4.1, 5.4.2 настоящего Стандарта.

10. Термическая обработка по режиму стабилизирующего отжига при условиях, оговоренных в п. 6.11.4 настоящего Стандарта

Приложение 5

(обязательное)

СОРТОВАЯ СТАЛЬ (КРУГЛАЯ, ПОЛОСОВАЯ И ФАСОННЫХ ПРОФИЛЕЙ)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание (ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 5) |
| Ст3кп2, Ст3пс2, Ст3сп2 ГОСТ 380 | ГОСТ 535 | От «плюс» 10 до «плюс» 200 | 1,6 (16) | ГОСТ 535 | - |
|  |  | От «минус»15 до «плюс»350 | 0,07 (0,7) |  |  |
|  |  | От «минус» 30 до «плюс» 550 | - |  | п. 3 |
| Ст3пс4, Ст3сп4 ГОСТ 380 |  | От «минус» 20 до «плюс» 200 | 5 (50) |  | п. 7 |
| Ст3сп3, Ст3пс3 ГОСТ 380 |  | От 0 до «плюс» 200 |  |  |  |
| Ст3сп5, Ст3пс5 ГОСТ 380 |  | От «минус»20 до «плюс» 425 |  |  |  |
| Ст5сп2 ГОСТ 380 |  | От «минус» 20 до «плюс» 425 | 5 (50) |  | пп. 3, 8 |
| 10, 15, 20 ГОСТ 1050 | ГОСТ 1050 | От «минус» 20 до «плюс» 475 |  | ГОСТ 1050 | п. 8 |
| 20ЮЧ ТУ 14-1-3332 | ТУ 14-1-3332 | От «минус» 40 до «плюс» 475 | Не ограничено | ТУ 14-1-3332 | - |
| 09Г2С-7, 09Г2-7 ГОСТ 19281 | ГОСТ 19281 | От «минус» 70 до «минус» 41 |  | ГОСТ 19281 | п. 2 |
| 09Г2С-4, 09Г2-4 ГОСТ 19281 | ГОСТ 19821 | От «минус» 40 до «плюс» 200 |  | ГОСТ 19281 | п. 2 |
| 09Г2С-12, 09Г2-12 ГОСТ 19281 |  | От «минус» 40 до «плюс» 475 | Не ограничено |  |  |
| 10Г2 ГОСТ 4543 | ГОСТ 4543 | От «минус» 70 до «плюс» 475 |  | ГОСТ 4543 | п. 5 |

Продолжение Приложения 5

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание (ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 5) |
| 15Х5М ГОСТ 20072 | ГОСТ 20072 | От «минус» 40 до «плюс» 650 | Не ограничено | ГОСТ 20072 | - |
| 10895 ГОСТ 11036 | ГОСТ 11036 | От «минус» 60 до «плюс» 475 |  | ГОСТ 11036 | п. 9 |
| 10Х14Г14Н4Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 5949 | От «минус» 196 до «плюс» 500 |  | ГОСТ 5949 | п. 1 |
| 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 5949 | От «минус» 40 до «плюс» 300 |  | ГОСТ 5949 | п. 1 |
| 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 |  | От «минус» 253 до «плюс» 610 |  |  | п. 4 |
|  |  | От «плюс» 610 до «плюс» 700 | 5 (50) |  |  |
| 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б ГОСТ 5632 | ГОСТ 5949 | От «минус» 253 до «плюс» 610 | Не ограничено | ГОСТ 5949 | п. 1 |
|  |  | От «плюс» 610 до «плюс» 700 | 5 (50) |  |  |
| 15Х18Н12С4ТЮ ГОСТ 5632 | ТУ 14-1-915 | От «минус» 20 до «плюс» 120 | 2,5 (25) | ТУ 14-1-915 | - |
| 02Х8Н22С6 ТУ 14-1-3812 | ТУ 14-1-3812 | От «минус» 40 до «плюс» 120 | - | ТУ 14-1-3812 | - |
| 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 5949 | От «минус» 253 до «плюс» 700 | Не ограничено |  | пп. 1, 4 |
| 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 |  | От «минус» 196 до «плюс» 600 |  | ГОСТ 5949 | пп. 1, 4 |
| 08Х17Н15М3Т ГОСТ 5632 |  | От «минус» 196 до «плюс» 600 |  |  | п. 1 |

Продолжение Приложения 5

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание (ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 5) |
| 06ХН28МДТ ГОСТ 5632 | ГОСТ 5949 | От «минус» 196 до «плюс» 400 | Не ограничено | ГОСТ 5949 | - |
| 07Х16Н6-Ш ТУ 14-1-22 | ТУ 14-1-1660 | От «минус» 60 до «плюс» 350 |  | ТУ 14-1-1660 | - |
| 08Х13 ГОСТ 5632 | ГОСТ 5949 | От «минус» 40 до «плюс» 550 |  | ГОСТ 5949 | п. 6 |
| 12Х13 ГОСТ 5632 |  |  |  |  |  |
| 03Х18Н11 ГОСТ 5632 | ТУ 14-1-1160 | От «минус» 196 до «плюс» 450 |  | ТУ 14-1-1160 | - |
| 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 | ТУ 14-1-3303 |  |  | ТУ 14-1-3303 | - |
| 08Х17Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 5949 | От 0 до «плюс» 700 | - | ГОСТ 5949 | п. 3 |
| 15Х25Т, 15Х28 ГОСТ 5632 |  | От 0 до «плюс» 900 |  |  |  |
| 15Х18Н12С4ТЮ ГОСТ 5632 | ТУ 14-1-561 | От «минус» 20 до «плюс» 200 | 2,5 (25) | ТУ 14-1-561 | - |
| ХН32Т ТУ 14-1-284 | ТУ 14-1-284 | От «минус» 70 до «плюс» 900 | Не ограничено | ТУ 14-1-284 | - |

Примечания: 1. Испытываются на стойкость против межкристаллитной коррозии по ГОСТ 6032 при условии требований в проекте.

2. При толщине проката менее 5 мм допускается применение сталей по ГОСТ 19281 категории 2 вместо категорий 4, 7, 12.

3. Для изделий, не подлежащих сварке.

4. Для сред, не вызывающих межкристаллитную коррозию при температуре выше «плюс» 3500С.

5. Сортовой прокат испытывается на ударный изгиб при температуре стенки ниже «минус» 300С. Значение ударной вязкости должно быть не менее 30 Дж/см2 (3 кгс·м/см2).

6. Для внутренних не подлежащих сварке деталей сосудов, работающих без давления, допускается применение сталей марок 08Х13, 12Х13 при температуре стенки от «минус» 60 до «плюс» 5500С.

7. Ограничения по толщине: для сталей кат. 3 - не более 40 мм, кат. 4, 5 - не более 25 мм.

8. Дополнительное испытание на ударный изгиб при температуре «плюс» 200С на заводе-изготовителе сосудов или их отдельных деталей.

9. Для прокладок.

Приложение 6

(обязательное)

#### СТАЛЬНЫЕ ОТЛИВКИ

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание (ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 6) |
| 20Л, 25Л ГОСТ 977 | ГОСТ 977 ТУ 26-02-19 | От «минус» 30 до «плюс» 450 | Не ограничено | Группа 3 по ГОСТ 977 ТУ 26-02-19 | пп. 1, 2 |
| 35Л, 45Л ГОСТ 977 |  |  |  |  | п. 3 |
| 20 ГМЛ ОСТ 26-07-402 | ОСТ 26-07-402 | От «минус» 60 до «плюс» 450 |  | ОСТ 26-07-402 | - |
| 20ХМЛ ГОСТ 977 | ГОСТ 977 ТУ 26-02-19 | От «минус» 40 до «плюс» 540 |  | Группа 3 по ГОСТ 977 | - |
| 20Х5МЛ ГОСТ 977 |  | От «минус» 40 до «плюс» 600 |  | Группа 3 по ГОСТ 977 ТУ 26-02-19 | - |
| 20Х5ТЛ ТУ 26-02-19 | ТУ 26-02-19 | От «минус» 40 до «плюс» 425 |  | ТУ 26-02-19 | - |
| 20Х5ВЛ ТУ 26-02-19 |  | От «минус» 40 до «плюс» 550 |  |  |  |
| 20Х8ВЛ ГОСТ 977 | ГОСТ 977 ТУ 26-02-19 | От «минус» 40 до «плюс» 600 |  | Группа 3 по ГОСТ 977 ТУ 26-02-19 | - |
| 20ХН3Л ТУ 26-02-19 | ТУ 26-02-19 | От «минус» 70 до «плюс» 450 |  | ТУ 26-02-19 и ударная вязкость при -700С, если температура стенки ниже -300С | - |

Продолжение Приложения 6

(обязательное)

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание (ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 6) |
| 10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977 | ГОСТ 977 | От «минус» 253 до «плюс» 600 |  | Группа 3 по ГОСТ 977 ТУ 26-02-19 | - |
| 10Х21Н6М2Л ТУ 26-02-19 | ТУ 26-02-19 | От «минус» 40 до «плюс» 300 |  | ТУ 26-02-19 | - |
| 40Х24Н12СЛ ГОСТ 977 | ГОСТ 977 | От 0 до «плюс» 1200 | - | Группа 3 по ГОСТ 977 | - |
| 35Х23Н7СЛ ГОСТ 977 |  | От 0 до «плюс» 1000 | - |  | - |

Примечания: 1. При содержании углерода более 0,25 % сварка должна производиться с предварительным подогревом и последующей термической обработкой.

2. Допускается применять отливки из углеродистых сталей марок 20Л, 25Л до температуры стенки -400С при условии проведения термической обработки в режиме нормализации плюс отпуск или закалка плюс отпуск.

3. Для несвариваемых деталей.

Приложение  7

(обязательное)

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

| Марки сталей, обозначачение | Технические требования | Рабочие условия | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки, 0С | Давление условное, МПа (кгс/см2) не более |  |
| Класс прочности 5.6, 6.6, 8.8, 21, 22, 23, 5, 6, 8, 10 ГОСТ 1759 | ГОСТ 1759 | От «минус» 30 до «плюс» 300 | 2,5 (25) | Шпильки, болты, гайки |
| Ст3сп4 | ОСТ 26-2043 | От «минус» 20 до «плюс» 300 | 2,5 (25) | Шпильки, болты, гайки |
| ГОСТ 380 |  |  | 10 (100) | Шайбы |
| 10 | ОСТ 26-2043 | От 0 до «плюс» 300 | 2,5 (25) | Гайки |
| ГОСТ 1050 |  | От минус 40 до «плюс» 450 | 10 (100) | Шайбы |
|  | ГОСТ 20700 | До «плюс» 450 | 10 (100) | Шайбы |
| 20, 25 | ОСТ 26-2043 | От «минус» 40 до «плюс» 425 | 2,5 (25 ) | Шпильки, болты |
| ГОСТ 1050 |  |  | 10 (100) | Гайки |
| ГОСТ 10702 |  | От «минус» 40 до «плюс» 450 | 10 (100) | Шайбы |
| 30, 35, 40, 45 |  | От «минус» 40 до «плюс» 425 | 10 (100) | Шпильки, болты |
| ГОСТ 1050 | ОСТ 26-2043 |  | 16 (160) | Гайки |
| ГОСТ 10702 |  | От «минус» 40 до «плюс» 450 | 16 (160) | Шайбы |
|  | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 425 | 10 (100) | Шпильки, болты, |
| 30Х, 35Х, 38ХА, 40Х | ОСТ 26-2043 | От «минус» 40 до «плюс» 425 |  | Шпильки, болты |
| ГОСТ 4543 |  | От «минус» 40 до «плюс» 450 | 16 (160) | Гайки |
|  |  | От «минус» 70 до «плюс» 450 |  | Шайбы |
| 35Х, 40Х | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 425 | 20 (200) | Шпильки, болты |
| ГОСТ 10702 |  | От 0 до «плюс» 450 |  | Гайки |

Продолжение Приложения  7

(обязательное)

| Марки сталей, обозначачение | Технические требования | Рабочие условия | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки, 0С | Давление условное, МПа (кгс/см2) не более |  |
| 30Х ГОСТ 4543 | ГОСТ 10495 | От «минус» 50 до «плюс» 200 | 63 (630) | Гайки |
| 35Х, 38ХА, 40Х | ГОСТ 10494 | От «минус» 50 до «плюс» 200 | 63 (630) | Шпильки |
|  | ГОСТ 10495 | От «минус» 50 до «плюс» 400 | 80 (800) | Гайки |
| 09Г2С-7, | ОСТ 26-2043 | От «минус» 70 до «плюс» 425 | 16 (160) | Шпильки, болты, гайки |
| ГОСТ 19281 |  | От «минус» 70 до «плюс» 450 |  | Шайбы |
| 10Г2 ГОСТ 4543 | ОСТ 26-2043 | От «минус» 70 до «плюс» 425 | 16 (160) | Шпильки, болты, гайки |
|  |  | От «минус» 70 до «плюс» 450 |  | Шайбы |
| 18Х2Н4МА | ОСТ 26-20-43 | От «минус» 70 до «плюс» 400 | 16 (160) | Шпильки, болты, гайки |
| ГОСТ 4543 |  | От «минус» 70 до «плюс» 450 |  | Шайбы |
|  | РТМ 25-04-41 | От «минус» 253 до «плюс» 400 | Не ограничено | Шпильки, гайки |
| 12Х13, 20Х13, 30Х13 | ОСТ 26-2043 | От «минус» 30 до «плюс» 475 | 10 (100) | Шпильки, болты, гайки, |
| ГОСТ 5632 |  |  |  | шайбы |
| 20Х13 | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 450 | Не ограничено | Шпильки, болты, шайбы |
| ГОСТ 18968 |  | От 0 до «плюс» 510 |  | Гайки |
| 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т, 31Х19Н9МВБТ ГОСТ 5632 | ОСТ 26-2043 | От «минус» 70 до «плюс» 600 | 16 (160) | Шпильки, болты, гайки, шайбы |
| 31Х19Н9МВБТ | ГОСТ 23304 | От 0 до «плюс» 625 | Не ограничено | Шпильки, болты, гайки |
| ГОСТ 5949 | ГОСТ 20700 |  |  |  |
| 6ХН28МДТ | ОСТ 26-2043 | От «минус» 70 до «плюс» 400 | 16 (160) | Шпильки, болты, гайки, |
| ГОСТ 5632 |  |  |  | шайбы |

Продолжение Приложения  7

(обязательное)

| Марки сталей, обозначачение | Технические требования | Рабочие условия | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки, 0С | Давление условное, МПа (кгс/см2) не более |  |
| 10Х14Г14Н4Т | ОСТ 26-2943 | От «минус» 70 до «плюс» 500 | 16 (160) | Шпильки, болты, |
| ГОСТ 5632 | РТМ 26-04-42 | От «минус» 196 до «плюс» 500 |  | гайки, шайбы |
| 07Х21Г7АН5 | ОСТ 26-2043 | От «минус» 70 до «плюс» 400 | 16 (160) | Шпильки, болты, |
| ГОСТ 5632 | РТМ 26-04-42 | От «минус» 253 до «плюс» 400 |  | гайки, шайбы |
| 08Х15Н24В4ТР | ОСТ 26-2043 | От «минус» 70 до «плюс» 600 | 16 (160) | Шпильки, болты, |
| ГОСТ 5632 | РТМ 26-04-42 | От «минус» 270 до «плюс» 650 |  | гайки, шайбы |
| 07Х16Н6 ГОСТ 5949 | ОСТ 26-2043 | От «минус» 40 до «плюс» 325 | 10 (100) | Шпильки, болты, гайки, шайбы |
| 10Х11Н22Т3МР | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 650 | Не ограничено | Шпильки, болты, гайки |
|  | РТМ 26-04-42 | От «минус» 259 до «плюс» 600 |  |  |
| 30ХМ, 30ХМА, 35ХМ | ОСТ 26-2043 | От «минус» 40 до «плюс» 450 |  | Шпильки, болты |
| ГОСТ 4543 |  | От минус 40 до «плюс» 510 | 16 (160 | Гайки |
|  |  | От «минус» 70 до «плюс» 450 |  | Шайбы |
| 30ХМА, 35ХМ | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 450 | Не ограничено | Шпильки, болты, шайбы |
| ГОСТ 4543 |  | От 0 до «плюс» 510 |  | Гайки |
| 30ХМА, 35ХМ | ГОСТ 10494 | От «минус» 50 до «плюс» 400 | 80 (800) | Шпильки |
| ГОСТ 4543 | ГОСТ 10495 | От «минус» 50 до «плюс» 510 | 100 (1000) | Гайки |
| 40ХФА ГОСТ 4543 | ГОСТ 10494 | От «минус» 50 до «плюс» 400 | 80 (800) | Шпильки |

Продолжение Приложения  7

(обязательное)

| Марки сталей, обозначачение | Технические требования | Рабочие условия | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки, 0С | Давление условное, МПа (кгс/см2) не более |  |
| 25Х1МФ | ОСТ 26-2043 | От «минус» 40 до «плюс» 510 |  | Шпильки, болты |
| ГОСТ 20072 |  | От «минус» 40 до «плюс» 540 | 16 (160) | Гайки |
|  |  | От «минус» 70 до «плюс» 540 |  | Шайбы |
| 25Х1МФ | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 510 | Не ограничено | Шпильки, болты |
| ГОСТ 20072 |  | От 0 до «плюс» 540 |  | Гайки |
|  | ГОСТ 10494 ГОСТ 10495 | От «минус» 50 до «плюс» 510 | 10 (100) | Шпильки, гайки |
| 25Х2М1Ф | ОСТ 26-2043 | От «минус» 40 до «плюс» 540 | 16 (160) | Шпильки, болты, гайки |
| ГОСТ 20072 |  | От «минус» 70 до «плюс» 540 |  | Шайбы |
| 25Х2М1Ф | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 535 | Не ограничено | Шпильки, болты |
| ГОСТ 20072 |  | От 0 до «плюс» 565 |  | Гайки |
|  | ГОСТ 10494 | От «минус» 50 до «плюс» 510 | 10 (100) | Шпильки |
| 20Х1М1Ф1ТР | ОСТ 26-2043 | От минус 40 до «плюс» 565 | 16 (160) | Шпильки, болты, гайки |
| 20Х1М1Ф1БР |  | От «минус» 70 до «плюс» 565 |  | Шайбы |
| ГОСТ 20072 | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 580 | Не ограничено | Шпильки, болты, гайки |
| 15ХМ | ОСТ 26-2043 | От «минус» 70 до «плюс» 565 | 16 (160) | Шайбы |
| ГОСТ 4543 | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 545 | Не ограничено | Шайбы |
| 20ХН2А, 10Г2 | ОСТ 26-2043 | От «минус» 70 до «плюс» 425 | 16 (160) | Шпильки, болты, гайки |
| ГОСТ 4543 |  | От «минус» 70 до «плюс» 450 |  | Шайбы |
| 37Х12Н8Г8МФБ | ОСТ 26-2043 | От «минус» 40 до «плюс» 450 | 16 (160) | Шпильки, болты, гайки |
| ГОСТ 5632 |  | От «минус»70 до «плюс» 600 |  | Шайбы |

Продолжение Приложения  7

(обязательное)

| Марки сталей, обозначачение | Технические требования | Рабочие условия | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки, 0С | Давление условное, МПа (кгс/см2) не более |  |
| 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2043 | От «минус» 70 до «плюс» 600 | 16 (160 | Шпильки, болты, гайки, |
| 08Х18Н10Т | РТМ 26-04-42 | От минус 270 до «плюс» 600 |  | шайбы |
| ГОСТ 5632 | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс»650 | Не ограничено | Шайбы |
| 45Х14Н14В2М ГОСТ 5632 | ОСТ 26-2043 | От «минус» 70 до «плюс» 600 | 16 (160) | Шпильки, болты, гайки, шайбы |
| 18Х12ВМБФР | ОСТ 26-2043 | От «минус» 40 до «плюс» 580 | 16 (160) | Шпильки, болты, гайки, шайбы |
| ГОСТ 5632 | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 560 | Не ограничено | Шпильки, болты, гайки |
|  |  | От 0 до «плюс» 580 |  | Шайбы |
| 12Х1МФ ГОСТ 20072 | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 570 | Не ограничено | Шайбы |
| 08Х16Н13М2Б | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 625 | Не ограничено | Шпильки, болты, гайки |
| ГОСТ 5632 |  | От 0 до «плюс» 650 |  | Шайбы |
| ХН35ВТ ГОСТ 5632 | ГОСТ 20700 | От 0 до «плюс» 650 | Не ограничено | Шпильки, болты, гайки |
| 08Х22Н6Т | ОСТ 26-2043 | От минус 40 до «плюс»200 | 16 (160) | Шпильки, болты, гайки, |
| 08Х21Н6М2Т |  |  |  | шайбы |
| 14Х17Н2 | ОСТ 26-2043 | От минус 70 до 350 |  | Шпильки, болты |
| ГОСТ 5632 |  | От минус 70 до 350 | 2, 5 (25) | Гайки |
|  |  | От минус 70 до 350 |  | Шайбы |

Приложение 8

(обязательное)

ЛИСТЫ, ПЛИТЫ,ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 8) |
| Л63, Л68, ЛС59-1, ЛО62-1 ГОСТ 15527 | ГОСТ 931 | От «минус» 270 до «плюс» 250 | Не ограничено | ГОСТ 931 | п. 2 |
| ЛЖМп 59-1-1 ГОСТ 15527 | ТУ 28-21-897 |  |  | ТУ 28-21-897 | - |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 ГОСТ 492 | ГОСТ 5063 | От «минус» 70 до «плюс» 360 | 2,5 (25) | ГОСТ 5063 | п. 1 |
| А5, А6, АДО, АД1, АМц, АМг3, АМг5 ГОСТ 4784 | ГОСТ 21631 | От «минус» 270 до «плюс» 150 | 6 (60) | ГОСТ 21631 | пп. 1, 5 |
| АДО, АД1, А5, А6, АМц ГОСТ 4784 | ГОСТ 17232 | От «минус» 70 до «плюс» 150 | 6 (60) | ГОСТ 17232 | п. 6 |
| АМг3, АМг5, АМг6 ГОСТ 4784 |  | От «минус» 210 до «плюс» 150 |  |  |  |

Примечания:

1. Испытание на растяжение проводить в состоянии поставки.

2. Испытание  на растяжение проводить проводить в мягком состоянии марок Л63, Л68, ЛС59-1, а марки ЛО62-1 в горячекатанном.

3. По требованию потребителя проводят испытания на глубину выдавливания мягких полос толщиной 1 и 1,2 мм.

4. По требованию потребителя проводят испытание на изгиб.

5. Механические свойства листов без термической обработки и отожженных (кроме сплавов марок АМг3, АМг5, АМг6) обеспечиваются технологией изготовления.

6. Механические свойства обеспечиваются технологией изготовления и проверяются по требованию потребителя (п. 4.4 ГОСТ 17232).

Приложение 9

(обязательное)

ТРУБЫ ИЗ ЦВЕТНЫ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 9) |
| Л68, ЛО70-1, ЛОМш 70-1-,05, ЛАМш 77-2-,05, ГОСТ 15527 | ГОСТ 21646 | От «минус» 196 до «плюс» 250 |  | ГОСТ 21646 | п. 2 |
| Л63, Л68, ЛС59-1, ЛЖМц 59-1-1, ГОСТ 15527 | ГОСТ 494 | От «минус» 253 до «плюс» 250 | Не ограничено | ГОСТ 494 | пп. 3, 4, 5 |
| МНЖ 5-1 ГОСТ 492 | ГОСТ 17217 | От «минус» 196 до «плюс»200 |  | ГОСТ 17217 | п. 6 |
| МНЖМц 30-1-1 ГОСТ 492 | ГОСТ 10092 | От 0 до «плюс» 250 |  | ГОСТ 10092 | п. 1 |
| АДО, АД1, АМц ГОСТ 4784 | ГОСТ 18475 | От «минус» 270 до «плюс» 150 | 6 (60) | ГОСТ 18475 | п. 7 |
| АМг2, АМг3, АМг5 ГОСТ 4784 | ГОСТ 18482 |  |  | ГОСТ 18482 | - |

Прмечания: 1. Испытания на растяжение проводить в мягком состоянии.

2. Испытания на растяжние латуни марки Л68 проводить в мягком состоянии.

3. Испытания на растяжение латунных труб марок Л63, Л68 проводить в мягком состоянии, трубы марок ЛС69-1, ЛЖМц 59-1-1 испытываются прессованными.

4. По требованию потребителя тянутые и холоднокатанные трубы с толщиной 3 мм и менее подвергаются испытанию нга сплющивание.

5. По соглашению сторон трубы марок Л63, Л68 изготавливают с повышенной пластичностью.

6. Испытание на растяжение проводить в отожженном состоянии.

7. Механиечские свойства отожженных труб предприятие-изготовитель не контролирует.

Приложение 10

(обязательное)

ПРУТКИ И ЛИТЬЕ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

| Марка стали, обозначение | Технические требования | Рабочие условия | Виды испытаний и | Примечание ссылки на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стандарта или технических условий |  | Температура стенки,0С | Давление среды, МПа (кгс/см2) не более | дополни- тельные требования | пункты примечаний к прил. 10) |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 ГОСТ 492 | ГОСТ 1525 | От «минус» 70 до «плюс» 250 | 2,5 (25) | ГОСТ 1525 | п. 1 |
| ЛЦ23А6Ж3Мц2 (ЛАЖМц 66-6-3-2) ГОСТ 17711 | ГОСТ 17711 |  | Не ограничено | ГОСТ 17711 | - |
| АДО, АМг2, АМц ГОСТ 4784 | ГОСТ 21488 | От «минус» 70 до «плюс» 150 | 6 (60) | ГОСТ 21488 | - |

Примечание: Испытание на растяжение проводить в мягком состоянии.

Приложение 11

(обязательное)

РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА УГЛЕРОДИСТЫХ, НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

| Марка стали | Тип электрода по ГОСТ 9467 | Минимальная температура стенки сосуда под давлением |
| --- | --- | --- |
| Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, 18Гпс, 10, 15, 20, 15К, 16К, 18К, 20К, 20Л, А, | Э 42 Э 46 | Не ниже «минус» 150С |
| В, и марки Ст3сп и 20К основного слоя двухслойной стали | Э 42А Э 46А Э 50А | Не ниже «минус» 300С Не ниже «минус» 400С |
| 22К, 25Л | Э 46А Э 50А |  |
| 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 20ЮЧ, 09ХГ2НАБЧ, 10ХСНД, Д40, Д32, Е40, Е32 трубы толщиной менее 12 мм из сталей марок 10 и 20 и марка 16ГС основного слоя двухслойной стали | Э 50А | Не ниже «минус» 400С |
| 16ГМЮЧ | Э-09МХ Э-09Х1М Э-05Х2М | Не ниже 00С |
| 15Г2СФ | Э 50А, Э 55, Э 60 | Не ниже «минус» 400С |
| 10Х2ГНМ | 09Х2М | Не ниже 00С |
| 09Г2С, 10Г2, 09Г2СЮЧ, 10Г2С1 и марка 09Г2С основного слоя двухслойной стали | Э 50А | Не ниже «минус» 600С, от «минус» 61 до «минус» 700С после нормализации |
| 09Г2С, 10Г2, 10Г2С1, 09Г2СЮЧ | 10ГН 10ГНМ | До «минус» 700С |
| 12МХ и марка 12МХ основного слоя двухслойной стали | Э-09МХ, Э-09Х1М |  |
| 12ХМ, 15ХМ и марка 12ХМ основного слоя двухслойной стали | Э-09Х1М Э-09Х1МФ | Не ниже 00С |
| 12Х1МФ | Э-09Х1МФ |  |
| 10Х2М1А-А | Э-09Х1М |  |
| 10Х2М1А-А, 20Х2МА и марка 20Х2МА основного слоя двухслойной стали | Э-05Х2М |  |
| 15Х2МФА-А | Н-3А |  |
| 1Х2М1 | 10Х2М1 |  |

Продолжение Приложения 11

(обязательное)

| Марка стали | Тип электрода по ГОСТ 9467 | Минимальная температура стенки сосуда под давлением |
| --- | --- | --- |
| 15Х5, 15Х5М, 15Х5МУ, 15Х5ВФ, 20Х5МЛ, 20Х5ВЛ | Э-10Х5МФ | Не ниже 00С |
| 12Х8ВФ | 09Х8ВФ | Не ниже 00С |
| Х9М | 09Х9М1 |  |

Примечания:

1. Без индекса «Э» условно указаны типы электродов, не предусмотренные ГОСТ 9467. Марки электродов без индекса «Э» принимаются по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

2. Электроды типа Э 42 и Э 46 для сварки сосудов, предназначенных для работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание, применяются по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

3. Необходимость подогрева для предотвращения трещин при сварке малоуглеродистых, низколегированных марганцовистых и марганцевокремнистых сталей в зависимости от толщины свариваемых элементов, содержания углерода в стали и других факторов определяется технологией предприятия – изготовителя сосуда.

4. При сварке хромомолибденовых, хромомолибденованадиевых и хромомолибде-нованадиевольфрамовых сталей требуются специальные меры (подогрев, термообработка и др.)

Приложение 12

(обязательное)

РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

| Марка стали | Требования по стойкости против межкристаллитной коррозии |
| --- | --- |
|  | Нет | Есть |
|  | Тип электрода по ГОСТ 10052 | Температура стенки | Тип электрода по ГОСТ 10052 | Температура стенки |
| 08Х13 и марка 08Х13 коррозионнос-тойкого слоя двухслойной стали | Э-10Х25Н13Г2 | По обязательным приложениям 1-6 настоящего Стандарта | - | - |
| 08Х17Т, 15Х25Т |  |  | Э-10Х25Н13Г2Б | До 3500С |
| 08Х22Н6Т 08Х18Г8Н2Т | Э-04Х20Н9 Э-07Х20Н9 |  | Э-08Х20Н9Г2Б Э-08Х19Н10Г2Б 08Х22Н7Г2Б (ОЗЛ-40 ТУ 14-168-43-83) |  |
| 08Х21Н6М2Т | Э-02Х20Н14Г2М2 |  | Э-09Х19Н10Г2М2Б Э-07Х19Н11М3Г2Ф 08Х20Н7Г2М2Б (ОЗЛ-41 ТУ 14-168-43-83) |  |
| 07Х13АГ20 | Э-07Х20Н9 Э-04Х20Н9 Э-08Н9Г2Б |  | - | - |
| 03Х19АГ3Н10 | Э-02Х21Н10Г2 | До +4500С | Э-02Х21Н10Г2 | До 3500С |
|  |  |  | Э-02Х19Н9Б | По обязательным приложениям 1-6 настоящего Стандарта, при этом «плюс» 3500С и выше после стабилизи-рующего отжига |
| 12Х18Н9Т 12Х18Н10Т | Э-04Х20Н9 | До «плюс» 4500С | Э-08Х20Н9Г2Б | До «плюс» 3500С |
| 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12Т | Э-07Х20Н9 | По обязательным приложениям 1-6 настоящего Стандарта | Э-08Х19Н10Г2Б |  |

Продолжение Приложения 12

(обязательное)

| Марка стали | Требования по стойкости против межкристаллитной коррозии |
| --- | --- |
|  | Нет | Есть |
|  | Тип электрода по ГОСТ 10052 | Температура стенки | Тип электрода по ГОСТ 10052 | Температура стенки |
| 08Х18Н10Т 08Х18Н12Б | Э-04Х20Н9 | До «плюс» 4500С | Э-08Х19Н10Г2Б | По обязательным приложениям 1-6 настоящего Стандарта, при этом «плюс» 3500С и выше после стабилизи-рующего отжига |
|  | Э-07Х20Н9 | По обязательным приложениям 1-6 настоящего Стандарта | Э-08Х20Н9Г2Б | До «плюс» 4500С, при этом от «плюс» 3500С до «плюс» 4500С после стабилизи-рующего отжига |
| 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т | Э-07Х19Н11М3Г2Ф | До «плюс» 4500С | Э-07Х19Н11М3Г2Ф Э-09Х19Н10Г2М2Б | До «плюс» 3500С |
| 12Х18Н12М3ТЛ 08Х17Н13М2Т | Э-02Х20Н14Г2М2 Э-09Х19Н11Г3М2Ф Э-02Х19Н18Г5АМ3 | По обязательным приложениям 1-6 настоящего Стандарта |  |  |
| 08Х17Н15М3Т | - | - | Э-02Х19Н18Г5АМ3 |  |
| 10Х14Г14Н4Т | Э-10Х20Н9Г6С Э-03Х15Н9АГ4 Э-04Х19Н9 | По обязательным приложениям 1-6 настоящего Стандарта | - | - |

Продолжение Приложения 12

(обязательное)

| Марка стали | Требования по стойкости против межкристаллитной коррозии |
| --- | --- |
|  | Нет | Есть |
|  | Тип электрода по ГОСТ 10052 | Температура стенки | Тип электрода по ГОСТ 10052 | Температура стенки |
| 03Х18Н11 | Э-02Х21Н10Г2 | До «плюс» 4500С | Э-02Х21Н10Г2 | До «плюс» 3500С |
| 02Х18Н11 | Э-02Х19Н9Б | По обязатель-ным приложе-ниям 1-6 настоящего Стандарта | Э-02Х19Н9Б | По обязательным приложениям 1-6 настоящего Стандарта при этом «плюс» 3500С и выше после стабилизи-рующего отжига |
| 12Х18Н10Т коррозионно стойкого слоя двухслойной стали | Э-10Х25Н12Г2 для переходного и коррозионностой-кого слоев; Э-04Х20Н9 и Э-07Х20Н9 для коррозионностой-кого слоя | По обязатель-ному приложению 2 настоящего Стандарта | Э-10Х25Н12Г2 Для переходного слоя; Э-08Х20Н9Г2Б и Э-08Х19Н10Г2Б для коррозионно-стойкого слоя | До «плюс» 3500С |
| 08Х18Н10Т коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали | Э-10Х25Н13Г2 Для переходного и коррозионностой-кого слоев; Э-04Х20Н9 и Э-07Х20Н9 для коррозионностой-кого слоя |  | Э-10Х25Н13Г2 для переходного слоя; Э-08Х20Н9Г2Б и Э-08Х19Н10Г2Б для коррозионностой-кого слоя | По обязательным приложениям 1-6 настоящего Стандарта при этом от «плюс» 3500С и выше после стабилизи-рующего отжига |
| 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали | Э-10Х25Н13Г2 Для переходного слоя; Э-07Х19Н11М3Г2Ф для коррозионностой-кого слоя |  | Э-10Х25Н13Г2 для переходного слоя; Э-09Х19Н10Г2М2Б для коррозионно-стойкого слоя | До «плюс» 3500С |
| 08Х17Н15М3Т коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали | - | - | Э-10Х25Н13Г2 для переходного слоя Э-02Х19Н18Г5АМ3 | До «плюс» 3500С |

Продолжение Приложения 12

( обязательное)

| Марка стали | Требования по стойкости против межкристаллитной коррозии |
| --- | --- |
|  | Нет | Есть |
|  | Тип электрода по ГОСТ 10052 | Температура стенки | Тип электрода по ГОСТ 10052 | Температура стенки |
| 03Х17Н14М3 | Э-02Х19Н18Г5АМ3 Э-02Х20Н14Г2М2 | По обяза-тельным прило-жениям 1-6 настоящего Стандарта | Э-02Х19Н18Г5АМ3 Э-02Х20Н14Г2М2 | До «плюс» 3500С |
| 15Х18Н12С4ТЮ | - | - | Э-10Х17Н13С4 | До «плюс» 2000С |
| 08Х8Н22С6 02Х17Н14С5 | - - | - - | ОЗЛ-24 ТУ 14-4-579-74 | До «плюс» 1200С |
| 03Х21Н21М4ГБ | - | - | 03Х24Н25М3АГ3 (АНВ-38 ТУ ИЭС 376-83) 04Х23Н27М3Д3Г2Б (ОЗЛ-17У ТУ 14-4-715-75) 04Х21Н21М4Г2Б (ОЗЛ-26А ТУ 14-4-316-79) | До «плюс» 3500С |
| 06ХН28МДТ 03ХН28МДТ | - | - | 03Х24Н25М3АГ3Д (АНВ-37 ТУ ИЭС 375-856) 04Х23Н27М3Д3Г2Б (ОЗЛ-17У ТУ14-4-715-75) 04Х23Н26М3Д3Г2Б (ОЗЛ-37-2 ТУ 14-4-1276-84) | До «плюс» 3500С |
| ХН32Т | Э-27Х15Н35В3Г2Б2Т | По обяза-тельным прило-жениям 1-6 настоящего Стандарта | - | - |
| НМЖНц28-2,5-1,5 коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали | В – 56У |  | - | - |

Примечания:

1. Без индекса «Э» условно указаны типы электродов, не предусмотренные ГОСТ 10052. Марка электрода типа В-56У  принимается по ТУ 14-4-807 (изм. 1)

2. Стабилизирующий отжиг для сварных соединений из сталей марок 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 08Х17Н13М2Т проводится в том случае, если об этом есть указания в проекте.

3. Применение сварных соединений при температуре выше «плюс» 6000С допускается, если об этом есть указания в проекте.

4. Электроды типов Э-02Х20Н14Г2М2 и Э-09Х19Н11Г3М3Ф применяются при условии содержания в металле шва  ферритной фазы не более 6%.

5. Применение электрода типа Э-04Х19Н9 возможно, если об этом есть указания в проекте.

Приложение 13

(обязательное)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА УГЛЕРОДИСТЫХ, НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

| Марка стали | Марка проволоки по ГОСТ 2246 | Марка флюса по ГОСТ 9087 | Минимальная температура стенки сосуда под давлением |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, 18Гпс, 10, 16К, 18К, 15, 20, 20К, А, В и | Св-0,8, Св-08А |  | Не ниже «минус» 200С |
| марки Ст3сп и 20К основного слоя двухслойной стали | Св-08ГА Св-10ГА | АН-348А ОСЦ-45 ОСЦ-45М | Не ниже «минус» 300С |
| 22К, 25Л | Св-08ГА Св-10ГА | АНЦ-1 |  |
| 20ЮЧ | Св-10НЮ | АН-22, АН-47 | Не ниже «минус» 400С |
| 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 09Г2С, 10Г2, 10Г2С1, 10ХСНД, Д40, Д32, Е40, Е32 и марки 16ГС и 09Г2С основного слоя двухслойной стали | Св-08ГА Св-10ГА | АН-22 Ан348А АН-47 ОСЦ-45 ОСЦ-45М АНЦ-1 | Не ниже «минус» 300С при любой толщине; не ниже «минус» 400С при толщине металла не более 24 мм |
| 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10ХСНД, Д40, Е32 и марка 16ГС основного слоя двухслойной стали | Св-08ГА Св-10ГА | АН-22 Ан248А ОСЦ-45 ОСЦ-45М АНЦ-1 | Не ниже «минус» 400С при любой толщине металла при условии выполнения многослойной сварки или в сочетании с проволоками Св-10НМА Св-10НЮ |
|  | Св-10НЮ |  | Не ниже «минус» 400С |
| 16ГМЮЧ | Св-08ХМ Св-04Х2МА Св-10Х2М | АН-22 ФЦ-11 АН-17Н | Не ниже 00С |
| 15Г2СФ | Св-10Г2 Св-10НМА | АН-22 АН-348А АН-47 ОСЦ-45 ОСЦ-45М АНЦ-1 | Не ниже «минус» 400С |

Продолжение приложения 13

(обязательное)

| Марка стали | Марка проволоки по ГОСТ 2246 | Марка флюса по ГОСТ 9087 | Минимальная температура стенки сосуда под давлением |
| --- | --- | --- | --- |
| 09Г2СЮЧ | Св-10ГА Св-10НМА Св-08ГОМТ Св-10НЮ | АН-348А АН-43 АН-22 АН-47 | Не ниже «минус» 700С |
| 09ХГ2НАБ | Св-08ГСМТ | ФП-33 | Не ниже «минус» 400С |
| 15Х2МФА-А | Св-10Х3М1А Св-10Х3ГМФТА Св-10ХМФТУ | ФП-33 ФП-33М | Не ниже 00С |
| 10Х2ГНМ | Св-04Х2МА Св-10Х3ГМ ТУ 14-1-4181-85 | АН-47 | Не ниже 00С |
| 10Х2М1А-А и марка 10Х2М1А-А основного слоя двухслойной стали | Св-04Х2МА Св-10Х3ГМ1А-А | ФЦ-16А ФЦ-16 | Не ниже 00С |
| 09Г2С, 10Г2С1, 10Г2 и марка 09Г2С основного слоя двухслойной стали | Св-08ГА | АН-47 АН-348А ОСЦ-45 ОСЦ-45М | Не ниже «минус» 600С при любой толщине металла при условии выполнения многослойной сварки или в сочетании с проволоками Св-10НМА, Св-10НЮ, Св-08МХ |
|  | Св-08ГА Св-08ГС |  | Не ниже «минус» 700С при любой толщине металла при условии нормализации сварных соединений |
|  | Св-10НЮ Св-10НМА |  | Не ниже «минус» 600С |

Продолжение приложения 13

(обязательное)

| Марка стали | Марка проволоки по ГОСТ 2246 | Марка флюса по ГОСТ 9087 | Минимальная температура стенки сосуда под давлением |
| --- | --- | --- | --- |
| 09Г1С1, 10Г2, 10Г2С1 и марка 09Г2С основного слоя двухслойной стали | Св-10НЮ | АН-22 | Не ниже «минус» 700С без нормализации сварных соединений при условии сварки по технологии, согласованной с разработчиком проекта |
| 12МХ, и марка 12ХМ основного слоя двухсллойной стали | Св-08МХ Св-04Х2МА | АН-43 АН-22 АН-348-А | Не ниже 00С |
| 12ХМ и марка 12ХМ основного слоя двухслойной стали | Св-08ХМ Св-10Х2М |  |  |
| 20Х2МА | Св-04Х2МА | АН-22, АН-43 |  |
| 15Х5М | Св-10Х5М | АН-22, АН-43 |  |

Примечания:

1. Условия выполнения сварных соединений с различным сочетанием сварочных проволок определяются технологией, утвержденной в установленном порядке.

2. Необходимость подогрева для предотвращения трещин при сварке малоуглеродистых и низколегированных марганцовистых, марганцевокремнистых сталей в зависимости от толщины свариваемых элементов, содержания углерода и других факторов определяется технологией предприятия – изготовителя сосудов.

3. Марки проволоки типов Св-10НЮ и Св-10Х2М принимаются по ТУ 14-1-2219, типа 
Св-10ХМФТУ  - по ТУ 14-1-49-1414. Марки флюсов типов ФП-33 и ФП-33М принимаются по ТУ 5.965-11238, типов ФЦ-16 и ФЦ-16А – по ТУ 108.948.92, типа АНЦ-1 по ТУ 10.1424.

4. При сварке хромомолибденовых сталей требуются специальные меры (подогрев, термическая обработка и др.)

Приложение 14

(обязательное)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

| Марка стали | Наличие требований на стойкость против межкристаллитной коррозии |
| --- | --- |
|  | Нет | Есть |
|  | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения |
| 08Х13 коррозионно-стойкого слоя стали | Св-06Х25Н12ТЮ Св-07Х25Н12Г2Т ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 | По обязательному приложению 2 настоящего Стандарта | - | - | - |
| 08Х22Н6Т 08Х18Г2Н2Т | Св-04Х19Н9 Св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 | По обязательным приложениям 1-3 настоящего Стандарта | Св-06Х21Н7БТ (ЭП-500) Св-07Х18Н9ТЮ Св-05Х20Н9ФБС ГОСТ 2246 Св-08Х20Н9С2БТЮ ТУ 14-1-4981 | АН-26С ГОСТ 9087 48-ОФ-6 ОСТ 5.9206 | По обязательным приложениям 1-3 Настоящего Стандарта |
| 08Х21Н6М2Т | Св-04Х19Н11М3 Св-06Х19Н10М3Т ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 48-ОФ-6 ОСТ 5.9206 | По обязательным приложениям 1-3 настоящего Стандарта | Св-08Х19Н10М3Б Св-06Х20Н11М3ТБ ГОСТ 2246 Св-03Х24Н6АМ3 ТУ 14-1-4372 | АН-26С ГОСТ 9087 48-ОФ-6 ОСТ 5.9206 | По обязательным приложениям 1-3 Настоящего Стандарта |
| 03Х18Н11 02Х18Н11 | - | - | - | Св-01Х18Н10 ТУ 14-1-2795 Св-01Х19Н9 ГОСТ 2246 | АН-10 ГОСТ 9087 | До «плюс» 3500С |

Продолжение приложения 14

(обязательное)

| Марка стали | Наличие требований на стойкость против межкристаллитной коррозии |
| --- | --- |
|  | Нет | Есть |
|  | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения |
| 03Х17Н14М3 | - | - | - | Св-01Х17Н14М2 ТУ 14-1-2795 Св-01Х19Н18Г10АМ4 ТУ 1-4981 | АН-18 ГОСТ 9087 | До «плюс» 3500С |
| 03Х21Н21М4ТБ | - | - | - | Св-01Х23Н28М3Д3Т ГОСТ 2246 Св-03Х23Н25М3Д3Т ТУ 14-1-2571 Св-02Х21Н21М4Г2Б ТУ 14-1-3262 | АН-18 ГОСТ 9087 | До «плюс» 3500С |
| 07Х13АГ20 | Св-05Х15Н9Г6АМ ТУ 14-1-1595 Св-07Х19Н10Б Св-05Х20Н9ФБС ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 | По обязательным приложениям 1-3 настоящего Стандарта | - | - | - |
| 12Х18Н9Т 12Х18Н10Т | Св-06Х19Н9Т Св-04Х19Н9 ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 | До «плюс» 6000С | Св-07Х18Н9ТЮ Св-05Х20Н9ФБС ГОСТ 2246 Св-08Х20Н9С2БТЮ ТУ 14-1-4981 | АН-26С ГОСТ 9087 | До «плюс» 3500С |

Продолжение приложения 14 (обязательное)

| Марка стали | Наличие требований на стойкость против межкристаллитной коррозии |
| --- | --- |
|  | Нет | Есть |
|  | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения |
| 08Х18Н10Т | Св-06Х19Н9Т Св-04Х19Н9 ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 | До «плюс» 6000С | Св-07Х18Н9ТЮ Св-05Х20Н9ФБС ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 | По обязательным приложениям 1-6 настоящего Стандарта, при этом от «плюс» 3500С и выше после стабилизи-рующего отжига |
|  |  |  |  | Св-08Х20Н9С2БТЮ ТУ 14-1-4981 |  | До «плюс» 3500С |
| 12Х18Н10Т Коррозионностой-кого слоя двухслойной стали | Св-06Х25Н12ТЮ Св-07Х25Н12Г2Т ГОСТ 2246 | АН-26С | По обязательно-му Приложению 2 настоящего Стандарта | Св-06Х25Н12ТЮ Св-07Х25Н12Г2Т ГОСТ 2246 Для сварки переходного слоя | АН-26С ГОСТ 9087 | До «плюс» 3500С |
|  |  |  |  | Св-05Х20Н9ФБС ГОСТ 2246 Для сварки коррозионностой-кого слоя |  |  |

Продолжение приложения 14 (обязательное)

| Марка стали | Наличие требований на стойкость против межкристаллитной коррозии |
| --- | --- |
|  | Нет | Есть |
|  | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения |
| 12Х18Н10Т Коррозионностой-кого слоя двухслойной стали |  |  |  | Св-08Х25Н13БТЮ ГОСТ 2246 Для сварки переходного и коррозионностой-кого слоев | АН-26С ГОСТ 9087 | До «плюс» 3500С |
| 08Х18Н10Т Коррозионностой-кого слоя двухслойной стали | Св-06Х25Н12ТЮ Св-07Х25Н12Г2Т ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 | По обязательно-му Приложению 2 настоящего Стандарта | Св-06Х25Н12ТЮ Св-07Х25Н12Г2Т Св-08Х25Н13БТЮ ГОСТ 2246 Для сварки переходного слоя |  | По обязательному Приложению 2 настоящего Стандарта |
|  |  |  |  | Св-05Х20Н9ФБС ГОСТ 2246 Для сварки коррозионностой-кого слоя |  | По обязательному Приложению 2 настоящего Стандарта, при этом от «плюс» 3500С и выше после стабилизи-рующего отжига |

Продолжение приложения 14 (обязательное)

| Марка стали | Наличие требований на стойкость против межкристаллитной коррозии |
| --- | --- |
|  | Нет | Есть |
|  | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения |
| 08Х18Н10Т Коррозионностой-кого слоя двухслойной стали | Св-06Х25Н12ТЮ Св-07Х25Н12Г2Т ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 | По обязатель-ному Приложению 2 настоящего Стандарта | Св-08Х25Н13БТЮ ГОСТ 2246 Для сварки коррозионностой-кого слоя | АН-26С ГОСТ 9087 | До «плюс» 3500С |
| 08Х18Н12Б | - | - | - | Св-05Х20Н9ФБС ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 | До «плюс» 3500С |
| 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 08Х17Н13М2Т | Св-06Х19Н10М3Т Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 48-ОФ-6 ОСТ 5.9206 | По обязательным Приложениям 1-3 настоящего Стандарта | Св-06Х20Н11М3ТБ Св-08Х19Н10М3Б ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 48-ОФ-6 ОСТ 5.9206 | До «плюс» 3500С |
| 08Х17Н15М3Т | - | - | - | Св-06Х20Н11М3ТБ Св-08Х19Н10М3Б ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 48-ОФ-6 АНК-61 ТУ ИЭС 519 | До «плюс» 3500С |

Продолжение приложения 14 (обязательное)

| Марка стали | Наличие требований на стойкость против межкристаллитной коррозии |
| --- | --- |
|  | Нет | Есть |
|  | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения |
| 10Х14Г14Н4Т | Св-05Х15Н9Г6АМ ТУ 14-1-1595 | АН-26С ГОСТ 9087 | По обязательным Приложениям 1-3 настоящего Стандарта | - | - | - |
| 10Х17Н13М3Т 10Х17Н13М2Т Коррозионностой-кого слоя двухслойной стали | Св-06Х25Н12ТЮ Св-07Х25Н12Г2Т ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 | По обязатель-ному Приложению 2 настоящего Стандарта для переходного слоя | Св-07Х25Н12Г2Т Св-06Х25Н12ТЮ ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 | До «плюс» 3500С для переходного слоя |
| 10Х17Н13М3Т 10Х17Н13М2Т Коррозионностой-кого слоя двухслойной стали | Св-06Х19Н10М3Т Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 48-ОФ-6 ОСТ 5.9206 | По обязатель-ному Приложению 2 настоящего Стандарта для коррозионно-стойкого слоя | Св-06Х20Н11М3ТБ Св-08Х19Н10М3Б ГОСТ 2246 | АН-26С ГОСТ 9087 48-ОФ-6 ОСТ 5.9206 | До «плюс» 3500С для коррозионно-стойкого слоя |

Окончание приложения 14

(обязательное)

| Марка стали | Наличие требований на стойкость против межкристаллитной коррозии |
| --- | --- |
|  | Нет | Есть |
|  | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения |
| 06ХН28МДТ 03ХН28МДТ | - | - | - | Св-01Х24Н25АГ7Д ТУ 14-1-368 Св-01Х23Н28М3Д3Т Св-03Х23Н28М3Д3Т ТУ 14-1-2571 | АН-18 ГОСТ 9087 | До «плюс» 3500С |
| Сплав НМЖМц 28-2,5-1,5 Коррозионностой-кого слоя двухслойной стали | НЖМцТА (сварочный монель) ТУ 48-21-284 | АН-26С ГОСТ 9087 | По обязатель-ному Приложению 2 настоящего Стандарта | - | - | - |

Примечания:

1. Возможность применения стабилизирующего отжига для сварных соединений из сталей марок 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н13М2Т должна быть указанна в проекте.

2. Применение сварных соединений из сталей марок 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М2Т при температуре выше «плюс» 6000С должно быть указанно в проекте.

Приложение 15

(обязательное)

ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ СВАРКА

| Марка стали | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст2сп, Ст3пс, 20, 16К | Св-08ГА ГОСТ 2246 |  |  |
| 18К, 20К, 22К, 20ЮЧ | Св-10НЮ ТУ 14-1-2219 Св-10Г2 Св-08ГС ГОСТ 2246 | АН-8, АН-22 ГОСТ 9087 АН-9 АН-9У ТУ ИЭС 291 | По обязательному приложению 1 настоящего Стандарта |
| 16ГС, 09Г2С, 09Г2СЮЧ | Св-08ГС Св-08Г2С Св-08ГСМТ ГОСТ 2246 Св-10НЮ ТУ 14-1-2219 |  | при условии нормализации и высокого отпуска сварных соединений |
| 12МХ, 12ХМ | Св-10ХГ2СМА Св-08ХМ ГОСТ 2246 10Х2М ТУ 14-1-2219 Св-04Х2МА ГОСТ 2246 |  | Не ниже 00С при условии нормализации и высокого отпуска сварных соединений |
| 16ГМЮЧ | Св-08ХМ Св-10ХМ Св-10НМА Св-04Х2МА ТУ 14-1-2219 | АН-22 АН-8 ФЦ-11 ГОСТ 9087 | Не ниже 00С при условии высокого отпуска сварных соединений |
| 15Г2СФ | Св-10Г2 | АН-8 | Не ниже «минус» 400С после нормализации и высокого отпуска сварных соединений |
| 10Х2ГНМ | Св-10Х3ГМ ТУ 14-1-4181 | АН-8 ГОСТ 9087 АН-9У ТУ ИЭС 291 | Не ниже 00С при условии высокого отпуска |
| 12Х18Н9Т 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т | Св-04Х19Н9 Св-01Х19Н9 Св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246 | АН-26П АН-26С ГОСТ 9087 | До «плюс» 6000С При отсутствии требований по стойкости металла против межкристаллитной коррозии |

Продолжение Приложения 15

(обязательное)

| Марка стали | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Марка флюса, обозначение стандарта или технических условий | Условия применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 12Х18Н9Т 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т | Св-07Х19Н10Б Св-03Х20Н9ФБС ГОСТ 2246 | АН-45 ГОСТ 9087 | До «плюс» 3500С при наличии требований по стойкости металла шва против межкристаллитной коррозии |
| 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т | Св-01Х19Н18Г10АМ4 ТУ 14-1-4981 Св-08Х19Н10М3Б Св-06Х20Н11М3ТБ ГОСТ 2246 Св-03Х19Н15Г6М2АВ2 ТУ 14-1-1595 | АН-22 АН-26 АН-26П ГОСТ 9087 АН-45 ТУ 14-1-2372 | До «плюс» 3500С При условии подтверждения стойкости против межкристаллитной коррозии |

Примечания:

1. Применение проволоки марки Св-08ХМ допускается только с содержанием хрома не менее 1% и молибдена не менее 0,5%.

- Для сварки основного слоя двухслойной стали применяются сварочные материалы для соответствующей марки стали по приложению 14 настоящего Стандарта.

- При выполнении электрошлаковой сварки допускается применение пластинчатых электродов и других технологических приемов по документации, согласованной с разработчиком проекта.

- Для кольцевых швов сосудов из стали марки 12ХМ допускается проводить только высокий отпуск без нормализации при условии выполнения многослойной электрошлаковой сварки по документации согласованной с разработчиком проекта.

- Для кольцевых швов сосудов с толщиной до 100 мм, предназначенных для работы при температуре стенки не ниже «минус» 200С для стали марки 20К, не ниже «минус» 400С для сталей марок 16ГС, 20ЮЧ, не ниже «минус» 550С для стали марки 09Г2С, и толщиной до 60 мм, предназначенных для работы при температуре стенки не ниже «минус» 600С для стали 09Г2С допускается производить только высокий отпуск без нормализации при условии комбинированного способа – автоматической сварки под флюсом и электрошлаковой сварки с регулированием термического цикла.

Приложение 16

(обязательное)

ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ

| Марка стали | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Защитный газ и обозначение стандарта | Условия применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп, 10, 20, 20Л |  |  | Не ниже «минус» 300С |
| 17ГС, 17Г1С, 16ГС, 09Г2С, 10Г2, 10Г2С1, 09Г2СЮЧ и трубы из стали 10 и 20 толщиной не более 12 мм | Св-08Г2С ГОСТ 2246 | Углекислый газ ГОСТ 8050; смесь углекислого газа с кислородом ГОСТ 5583 | Не ниже «минус» 400С |
| 09Г2С, 10Г2С1, 10Г2, 09Г2СЮЧ |  |  | От «минус» 410 до «минус» 700С при условии нормализации сварных соединений |
| 09Г2С, 10Г2С1, 10Г2, 09Г2СЮЧ | Св-08Г2СНТЮР ТУ 14-1-3648 | Углекислый газ ГОСТ 8050 | Не ниже «минус» 700С |
| 12МХ, 12ХМ | Св-10ХГ2СМА ГОСТ 2246 | Углекислый газ ГОСТ 8050; аргон ГОСТ 10157 | Не ниже 00С |
|  | Св-08ХМ ГОСТ 2246 | Аргон ГОСТ 10157 |  |
| 15Г2СФ | Св-08Г2С ГОСТ 2246 | Углекислый газ ГОСТ 8050 | Не ниже «минус» 400С |
| 10Х2ГНМ | Св-08Х3Г2СМ ГОСТ 2246 | Углекислый газ ГОСТ 8050 | Не ниже 00С |
| 1Х2М1 | Св-06Х3Г3СМФТЮЧ ТУ 14-1-2338 | Углекислый газ ГОСТ 8050 | Не ниже 00С |
| 15Х5М 15Х5МУ | Св-06Х8Г2СМФТЮЧ ТУ 14-1-2338 | аргон ГОСТ 10157 |  |

Продолжение Приложения 16

(обязательное)

| Марка стали | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Защитный газ и обозначение стандарта | Условия применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 15Х5М 15Х5МУ | Св-10Х5М ГОСТ 2246 | Аргон ГОСТ 10157 | Не ниже 00С для сварки теплообменных труб диаметром до 38 мм и корневого слоя шва труб диаметром более 38 мм |
| 12Х8ВФ Х9М, Х8 | Св-06Х8Г2СМФТЮЧ ТУ 14-1-2338 | Углекислый газ ГОСТ 8050 | Не ниже 00С |
| 08Х13 и марка 08Х13 коррозионно- стойкого слоя двухслойной стали | Св-08Х20Н9Г7Т Св-10Х16Н25МА6 Св-07Х25Н12Г2Т Св-08Х25Н13БТЮ ГОСТ 2246 | Углекислый газ ГОСТ 8050; Аргон ГОСТ 10157; Смесь углекислого газа с аргоном | По обязательным приложениям 1-6 настоящего Стандарта |
| 08Х22Н6Т 08Х18Г8Н2Т | Св-06Х21Н7БТ ТУ 14-1-1389 Св-07Х19Н10б Св-07Х18Н9ТЮ ГОСТ 2246 | Аргон ГОСТ 10157 | До «плюс» 3000С при наличии требований по стойкости против межкристаллитной коррозии |
|  | Св-04Х19Н9 Св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246 |  | До «плюс» 3000С при отсутствии требований по стойкости против межкристаллитной корризии |
|  | Св-08Х20Н9С2БТЮ ТУ 14-1-4981 | Углекислый газ ГОСТ 8050 | До «плюс» 3000С при наличии требований по стойкости против межкристаллитной коррозии |
| 15Х18Н12С4ТЮ | Св-15Х18Н12С4ТЮ ТУ 14-1-2795 | Аргон ГОСТ 10157 | По обязательным приложениям 1-6 настоящего Стандарта |
| 02Х8Н22С6 | Св-02Х8Н22С6 ТУ 14-1-3233 Св-01Х12Н10С6Ц ТУ 14-1-3952 |  |  |

Продолжение Приложения 16

(обязательное)

| Марка стали | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Защитный газ и обозначение стандарта | Условия применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т марки | Св-08Х20Н9Г7Т Св-10Х16Н25АМ6 ГОСТ 2246 |  | Для сварки коррозионностой-кого слоя и деталей внутренних устройств |
| 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т | Св-01Х19Н9 Св-04Х19Н9 ГОСТ 2246 | Аргон ГОСТ 10157; | При отсутствии требований против межкристаллитной коррозии |
| коррозионно-стойкого слоя двухслойной стали | Св-06Х19Н9Т Св-07Х19Н10Б Св-07Х18Н9ТЮ Св-05Х10Н9ФБС ГОСТ 2246 | Смесь аргона с углекислым газом ГОСТ 8050 | До «плюс» 3500С При наличии требований по стойкости против межкристаллитной |
|  | Св-08Х10Н9С2БТЮ ТУ 14-1-4981 | Углекислый газ ГОСТ 8050 | коррозии |
| 03Х18Н11 02Х18Н11 | Св-01Х18Н10 ТУ 14-1-973 | Аргон ГОСТ 10157 |  |
| 08Х21Н6М2Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 08Х17Н13М2Т | Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 2246 | Аргон ГОСТ 10157; Смесь аргона с углекислым газом ГОСТ 8050 | По обязательным приложениям 1-3 настоящего Стандарта при отсутствии требований по стойкости против межкристаллитной коррозии. |
| 08Х21Н6М2Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 08Х17Н13М2Т | Св-06Х19Н10М3Т Св-06Х20Н11М3ТБ Св-08Х19Н10М3Б ГОСТ 2246 Св-01Х19Н18Г10АМ4 ТУ-14-1-4981 | Аргон ГОСТ 10157; Смесь аргона с углекислым газом ГОСТ 8050 | До «плюс» 3500С при наличии требований по стойкости против межкристаллитной корррозии |
| 08Х18Н12Б | Св-06Х19Н9Т Св-07Х19Н10Б Св-07Х18Н9ТЮ Св-05Х20Н9ФБС | Аргон ГОСТ 10157 | До «плюс» 3500С при наличии требований по стойкости против межкристаллитной коррозии |

Продолжение Приложения 16

(обязательное)

| Марка стали | Марка проволоки, обозначение стандарта или технических условий | Защитный газ и обозначение стандарта | Условия применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 03Х19АГ3Н10 | Св-01Х18Н10 ТУ 14-1-973 | Аргон ГОСТ 10157 | До «плюс» 3500С при наличии требований по стойкости против межкристаллитной коррозии |
| 10Х14Г14Н4Т | Св-05Х15Н9Г6АМ ТУ 14-1-1595 |  | - |
| 03Х21Н21М4ГБ | Св-02Х21Н21М4Б ТУ 14-1-3262 |  | До «плюс» 3500С при наличии требований по стойкости против межкристаллитной коррозии |
| 08Х17Н15М3Т 03Х17Н14М3 | Св-01Х17Н14М2 ТУ 14-1-973 Св-01Х19Н18Г10АМ4 ТУ 14-1-4981 |  |  |
| 06ХН28МДТ 03ХН28МДТ | Св-01Х23Н28М3Д3Т ГОСТ 2246 Св-03ХН25МДТБ ТУ 14-1-2571 |  |  |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 | НММцТА (сварочный монель) ТУ 48-21-34 |  | По обязательному приложению 2 настоящего Стандарта |

Примечания:

1. Допускается применение аргонодуговой сварки неплавящимся электродом проволокой Св-08Г2С стали марок Ст3сп, 10, 20, 20Л, 17ГС, 17Г1С, 16ГС, 09Г2С, 10Г2, 10Г2С1.

2. При необходимости выполнения переходного слоя шва двухслойной стали аргонодуговой сваркой рекомендуется применение  сварочной проволоки марок Св-08Х20Н9Г7Т, Св-10Х16Н25АМ6, Св-07Х25Н13, Св-06Х25Н12ТЮ, Св-07Х25Н12Г2Т.

Приложение 17

(обязательное)

РЕГЛАМЕНТ

ПРОВЕДЕНИЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ПУСКА (ОСТАНОВКИ) ИЛИ ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОСУДОВ

1. Настоящий регламент распространяется на сосуды, изготовленные в соответствии с требованиями настоящего Стандарта и эксплуатируемые под давлением на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении.

2. Пуск (остановка) или испытание на герметичность в зимнее время, т.е. повышение (снижение) давления в сосуде при повышении (снижении) температуры стенки, должны осуществляться в соответствии с графиком:

Р

Р2

Р1

t1		    t2			t

где  Р1- давление пуска; Р2- рабочее давление; t1- наинизшая температура воздуха, при которой допускается пуск сосуда под давлением Р1; t2- минимальная температура, при которой сталь и ее сварные соединения допускаются для работы под давлением в соответствии с требованиями обязательных приложений 1-5 и 10-13 настоящего Стандарта.

3. Величина давления пуска Р1, принимается согласно табл. 1 в зависимости от рабочего давления Р2.

Таблица 1

| Р2, МПа (кгс/см2) | Менее 0,1 (1) | От 0,1 (1) до 0,3 (3) | Более 0,3 (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Р1, МПа (кгс/см2) | Р2 | 0,1 (1) | 0,35Р2 |

Примечание: При температуре t2 ниже или равной t1 давление пуска Р1 принимается равным рабочему давлению Р2.

Достижение давлений Р1 и Р2 рекомендуется осуществлять постепенно по 0,25Р1 или 0,25Р2 в течение часа с 15-ти минутными выдержками давлений на ступенях 0,25Р1 (0,25Р2); 0,5Р1 (0,5Р2); 0,75Р1 (0,75Р2).

4. Величины температур t1 и  t2 принимаются по табл. 2 в зависимости от типа сталей.

Скорость подъема (снижения) температуры должна быть не более 300С в час, если нет других указаний в технической документации.

Таблица 2

| Стали типа | t1, 0С | t2, 0С | Допускаемая средняя температура наиболее холодной пятидневки в районе установки сосуда |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст3кп2 | «минус» 20 | «плюс» 10 | «минус» 300С при объеме менее 100 м3 |
| Ст3сп3, Ст3пс3, Ст3сп6, Ст3пс6, 20К-3, 20К-10 | «минус» 20 | 0 |  |
| Ст3сп4, Ст3пс4, Ст3Гпс4, Ст3сп5, 20К-5, 20К-11 | «минус» 40 | «минус» 20 | Не ниже «минус» 400С |
| 16ГС-3, 09Г2С-3, 17ГС-3, 17Г1С-3 |  | «минус» 30 |  |
| 16ГС-6, 16ГС-17, 09Г2С-6, 09Г2С-17, 17ГС-6, 17ГС-12, 17Г1С-6, 17Г1С-12, 20ЮЧ, 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т | «минус» 40 | «минус» 40 |  |
| 12ХМ, 12МХ, 10Х2ГНМ |  | 0 |  |
| 09Г2С-7, 09Г2С-8, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т | Согласно обязательным приложениям 1-5, 10-13 настоящего Стандарта | Ниже «минус» 40 | Не регламентируется |

Примечания:

1. Для материалов, не приведенных в табл. 2 температура t2 определяется по обязательным приложениям 1-5 и 11-14 настоящего Стандарта.

2. В табл. 2 приведены температуры t1 и t2 для сосудов из сталей 12ХМ и 12МХ со сроком службы не более 100 тыс. час.

3. В случае снижения нижнего температурного предела применения углеродистых и низколегированных  марганцовистых и марганцевокремнистых сталей в соответствии с примечанием 26 приложения 1 давление пуска Р1 принимается равным рабочему давлению Р2, температура t1 - установленному нижнему температурному пределу применения стали согласно примечания 26 приложения 1.

Приложение 18

(обязательное)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ОДНОТИПНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Однотипными сварными соединениями является группа сварных соединений, имеющих следующие общие признаки:

1) способ сварки;

2) марка (сочетание марок) основного металла. В одну группу допускается объединять сварные соединения деталей из сталей различных марок, для сварки которых согласно технологии предусмотрено применение сварочных материалов одних и тех же марок (сочетаний марок);

3) марка (сочетание марок) сварочных материалов. В одну группы допускается объединять сварные соединения, выполненные с применением различных сварочных материалов, марки (сочетание марок) которых согласно технологии могут использоваться для сварки деталей из одной и той же стали; электроды должны иметь одинаковый вид покрытия по ГОСТ 9466 (основной, рутиловый, целлюлозный, кислый);

4) номинальная толщина свариваемых деталей в зоне сварки. В одну группу допускается объединять соединения с номинальной толщиной деталей в зоне сварки в пределах одного из следующих диапазонов:

до 3 мм включительно;

свыше 3 до 10 мм включительно;

свыше 10 до 50 мм включительно;

свыше 50 мм.

Для угловых, тавровых и нахлесточных соединений указанные диапазоны относятся к привариваемым деталям; толщину основных деталей разрешается не учитывать;

5) радиус кривизны деталей в зоне сварки. В одну группу допускается объединять сварные соединения деталей с радиусом кривизны в зоне сварки (для труб- с половиной наружного номинального диаметра) в пределах одного из следующих диапазонов:

до 12,5 включительно;

свыше 12,5 до 50 мм включительно;

свыше 50 до 250 мм включительно;

свыше 250 мм (включая плоские детали).

Для угловых, тавровых и нахлесточных соединений указанные диапазоны относятся к привариваемым деталям; радиусы кривизны основных деталей разрешается не учитывать;

6) вид сварного соединения (стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное). В одну группу могут быть объединены угловые, тавровые и нахлесточные соединения, кроме угловых сварных соединений приварки штуцеров (труб) к элементам сосудов;

7) форма подготовки кромок. В одну группу допускается объединять сварные соединения с одной из следующих форм подготовки кромок:

с односторонней разделкой кромок и углом их скоса более 80;

с односторонней разделкой кромок и углом их скоса до 80 включительно (узкая разделка);

с двухсторонней разделкой кромок;

без разделки кромок;

8) способ сварки корневого слоя: на остающейся подкладке (подкладном кольце), на расплавляемой подкладке, без подкладки (свободное формирование обратного валика), с подваркой корня шва;

9) термический режим сварки: с предварительным и сопутствующим подогревом, без подогрева, с послойным охлаждением;

10) режим термической обработки сварного соединения.

Приложение 19

(рекомендуемое)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СТАЛЕЙ НА КЛАССЫ

| Класс стали и сплава | Марка стали и сплава |
| --- | --- |
| Углеродистый | Ст3, 10, 20, 15К, 16К, 18К, 20К, 20ЮЧ |
| Низколегированный марганцовистый, марганцево-кремнистый | 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 09Г2С, 10Г2СФ, 10Г2С1, 10Г2, 10Г2С1Д, 09Г2, 09Г2СЮЧ, 16ГМЮЧ. 09Г2СФБ |
| Низколегированный хромомолибденовый, хромомолибденованадиевый | 12МХ, 12ХМ, 12Х1МФ, 15ХМ, 10Х2ГМ, 1Х2М1, 20Х2МА, 15Х2МФА |
| Мартенситный | 15Х5, 15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ, 20Х13, Х9М, 12Х13 |
| Ферритный | 08Х13, 08Х17Т, 15Х25Т |
| Аустенитный | 10Х14Г14Н4Т, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 03Х17Н14М3, 12Х18Н12Т, 02Х18Н11, 02Х8Н22С6, 03Х19АГ3Н10Т, 07ХГ3АГ20, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 03Х21Н21М4ГБ |
| Сплавы на железоникелевой и никелевой основе | 06Х28МДТ, 03Х28МДТ, ХН32Т |
| Аустенитно-ферритный | 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 08Х18Г8Н2Т, 15Х18Н12С4ТЮ |

Приложение 20

(обязательное)

ПАСПОРТ

сосуда, работающего под давлением

не свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), без давления (под налив)

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| Наименование и адрес владельца сосуда |  |
| --- | --- |
| Наименование и адрес предприятия-изготовителя |  |
| Год изготовления |  |
| Наименование и назначение сосуда |  |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСУДА

| Характеристика | Наименование рабочего пространства |
| --- | --- |
|  | Корпус | Рубашка | Трубное пространство |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рабочее или условное давление, МПа (кгс/см2) |  |  |  |
| Расчетное давление, МПа, (кгс/см2) |  |  |  |
| Пробное | гидравлическое |  |  |  |
| давление, МПа (кгс/см2) | пневматическое |  |  |  |
| Испытательная среда |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Температура испытательной среды, 0С |  |  |  |
| Внутренний диаметр, мм |  |  |  |
| Длина (высота), мм |  |  |  |
| Наименование рабочей среды |  |  |  |
| Внутренний объем, м3 |  |  |  |
| Масса пустого сосуда, кг |  |  |  |
| Перемешивающее | число оборотов |  |  |  |
| устройство | мощность двигателя |  |  |  |

3. МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| Наименование детали (обечайка, днище, патрубки, фланцы, крепеж и др.) | Материал, ГОСТ, ТУ |
| --- | --- |

4. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ (ОСНОВНЫЕ)

| Наименование и характеристика | ГОСТ, ТУ | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- |

5. СВЕДЕНИЯ ПО ИСПЫТАНИЯМ НА ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

6. ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЧЕРТЕЖА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Наименование документа | Обозначение | Заводской номер | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |

8. УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ

М. П. 				Технический руководитель

(Главный инженер) предприятия

Начальник ОТК

Приложения:

чертеж общего вида,

расчет на прочность,

инструкция по монтажу,

руководство по эксплуатации.

# Footnotes

* Далее по тексту – сосуды.

* Здесь и далее следует читать «вакуум с остаточным давлением не ниже 665 (5 мм рт. ст.)»

* При температуре ниже указанной сварка не допускается.

* При условии наплавки с уклоном 1:3 на стыкуемые поверхности для сварных соединений, имеющих смещение кромок более 5 мм.

* Требование относится к каждому сварному соединению.