Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы

2.1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ОТДЫХА, СПОРТА

2.2.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ,

РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

List of asbestos-containing materials which are permitted for construction

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00

Дата введения 2001-03-01

ББК 51.21+51.24я8

П27

1. Настоящий перечень разработан Научно-исследовательским институтом асбестоцементной промышленности и Департаментом госсанэпиднадзора Минздрава России. При подготовке перечня была использована нормативно-техническая документация и результаты исследований, проведение которых осуществили ЗАО “НИИасбестцемент”, ОАО “НИИцемент”, ОАО “НИИпроектасбест”, ОАО “Белгородский комбинат АЦИ”, ОАО “Лато”, ОАО “Себряковский комбинат АЦИ”, НО “Асбестовая ассоциация”, Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Минздрава России, НИИ медицины труда РАМН и др.

2 Представлен к рассмотрению и утверждению Госстроем России (письмо от 20.12.00 № ЛБ-6067/4).

3. Утвержден Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 28 декабря 2000 года.

4. Введен впервые.

Федеральный закон Российской Федерации

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).

1. Область применения и общие положения

1.1. Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве (далее - перечень) подготовлен в целях упорядочения применения асбестоцементных материалов и конструкций (далее - материалов) при осуществлении проектных и строительных работ.

1.2. Перечень предназначен для использования в работе проектных, конструкторских и строительных организаций, органов планирования и снабжения, учреждений и предприятий всех видов деятельности и форм собственности, осуществляющих разработку рецептур, производство и применение асбестоцементных материалов в строительной отрасли, а также органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы.

1.3. В настоящий перечень включены асбестоцементные материалы (прошедшие санитарно-гигиеническую оценку, на основании которой определены основные области их применения в строительстве), производство и применение которых осуществляется на территории Российской Федерации в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативно-техническими документами (ГОСТы, ТУ).

1.4. Асбестоцементные материалы, перечисленные в разделе 2 настоящего документа, могут применяться для следующих видов наружных строительных работ:

- покрытие крыш производственных, общественных и жилых зданий, хозяйственных навесов открытых складов, торговых палаток, ларьков, павильонов, а также гаражей, остановок городского и междугородного транспорта, платформ электропоездов пригородного сообщения и др.;

- сооружение и облицовка (или отделка) наружных стен зданий, ограждение балконов и лоджий, а также в качестве тепло- и звукоизоляционного среднего слоя в конструкциях и перегородках промышленных зданий;

- устройство пометных настилов в батареях кур-несушек птицефабрик;

- изготовление распределительных щитов для электропроводок и деталей электрооборудования, облицовка индукционных и тигельных печей, обшивка градирен;

- прокладка трубопроводов питьевого водоснабжения (водопроводы);

- прокладка напорных теплопроводов в системах горячего водоснабжения и отопления городов, поселков и сельскохозяйственных комплексов (только с использованием уплотнительных колец-манжет из теплостойкой резины, имеющей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов госсанэпиднадзора);

- устройство теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения, канализации фекальных и ливневых стоков, устройство мусоропроводов в жилищном строительстве;

- устройство вентиляционных воздуховодов (только в системах естественной вентиляции без механической подачи (нагнетания) воздуха);

- устройство оросителей градирен - только в башенных, не в вентиляторных;

- использование во внутренних помещениях лечебно-профилактических, детских и других учреждений, где проводится систематическая влажная дезинфекция, а также при использовании для соооружения или облицовки внутренних стен, перегородок и т.п. в жилых и общественных зданиях и т.д. - только при обязательной их облицовке глазурованной плиткой или покрытии двух-, трехкратным слоем масляной краски или другими водоустойчивыми покрытиями, выдерживающими действие дезрастворов, бытовые воздействия и др.

1.5. Каждое применение конкретных видов асбестоцементных материалов должно осуществляться строго в соответствии с областями применения, определенными в утвержденных нормативно-технических документах.

При производстве, транспортировании и применении асбестоцементных материалов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм “Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами”.

1.6. Применение асбестоцементных материалов в строительстве промышленных зданий, цехов, участков, имеющих особенности технологических процессов и их эксплуатационно-функционального назначения, регламентируется нормативно-технической документацией и гигиеническими требованиями для каждого конкретного вида промышленности.

1.7. В перечне не приведены рецептуры асбестоцементных материалов, а также предприятия-изготовители. При осуществлении контроля за соответствием выпускаемой продукции санитарно-гигиеническим требованиям предприятия-изготовители должны представлять органам госсанэпиднадзора согласованную в установленном порядке нормативно-техническую документацию и технологические регламенты.

1.8. Асбестоцементные материалы, не вошедшие в настоящий перечень, могут применяться в строительстве только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, и при наличии утвержденной нормативно-технической документации.

1.9. В настоящий перечень должны вноситься дополнения и изменения по мере разработки новых видов асбестоцементных материалов и новых областей их применения.

Замечания и предложения по совершенствованию перечня просьба направлять в Департамент госсанэпиднадзора Минздрава России.

2. Перечень асбестоцементных материалов и конструкций,

разрешенных к применению в строительстве

№№

| п/п | Наименование материала или изделия | Нормативно-технические документы |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Асбестоцементные материалы и изделия для кровли |
| 2.1.1 | Листы асбестоцементные волнистые (могут также выпускаться длиной 875 мм и 585 мм) | ГОСТ 30340-95 |
| 2.1.2 | Листы асбестоцементные плоские | ГОСТ 18124-95 |
| 2.1.3 | Листы асбестоцементные волнистые профиля 51/177 с асимметричными кромками | ТУ 5781-042-04812290-93 |
| 2.1.4 | Плитки асбестоцементные плоские прессованные и детали к ним | ТУ 5789-054-00281588-98 |
| 2.1.5 | Асбестоцементные окрашенные водно-дисперсионными красками листы волнистые, плитки плоские прессованные и детали к ним | ТУ 5789-066-00281588-99 |
| 2.2. Асбестоцементные трубы и муфты |
| 2.2.1 | Трубы и муфты асбестоцементные напорные | ГОСТ 539-80 |
| 2.2.2 | Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов | ГОСТ 1839-80 |
| 2.2.3 | Трубы и муфты асбестоцементные тонкостенные для безнапорных трубопроводов | ТУ 5786-056-00281588-98 |
| 2.2.4 | Трубы и муфты асбестоцементные для теплопроводов | ТУ 5786-055-00281588-98 |
| 2.2.5 | Детали асбестоцементные цилиндрические для мусоропроводов | ТУ 5789-003-00281594-98 |
| 2.3. Асбестоцементные изделия специального назначения |
| 2.3.1 | Настилы пометные асбестоцементные для клеточных батарей (КБН) | ТУ 21-24-66-84 |
| 2.3.2 | Листы асбестоцементные плоские для ограждения балконов и лоджий | ТУ 21-24-57-74 |
| 2.3.3 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД | ГОСТ 4248-92 |
| 2.3.4 | Панели асбестоцементные экструзионные стеновые | ТУ 5789-043-04812290-94 |
| 2.3.5 | Плиты подоконные асбестоцементные экструзионные | ТУ 21-24-90-86 |
| 2.3.6 | Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен | ТУ 21-24-46-92 |
| 2.3.7 | Короба асбестоцементные прямоугольного сечения и муфты к ним | ТУ 21-24-70-76 |
| 2.3.8 | Прокладки и плиты для индукционных тигельных печей | ТУ 21-24-85-76 |
| 2.3.9 | Полуцилиндры раструбные и безраструбные для изоляции теплопроводов | ТУ 21-24-92-99 |