ОТЧЕТ

по предпроектному обследованию

печей для обжига известняка

(Договор №________)

Объект: Печное хозяйство производства обжига известняка

Заказчик: _______

Москва  ____ г.

Содержание:

1. Общий анализ состояния оборудования печного отделения…………….. 3

2. Общий анализ эффективности существующих конструктивных

решений известково-обжигательных печей………………………………….. 3

3. Предложения по изменению конструкции печей ………………………… 4

I. Общий анализ состояния оборудования печного отделения.

Визуальным осмотром установлено:

- блок из 6-ти печей в целом находится в удовлетворительном состоянии, а именно: кожуха печей – в хорошем состоянии; загрузочные и разгрузочные устройства печей требуют значительного ремонта; футеровка печей не имеет значительных повреждений, т.к. не наблюдается локальных перегревов кожуха: система воздухоснабжения (вентиляторы и воздуховоды) находятся в удовлетворительном состоянии.

Разгрузочные устройства по конструкции достаточно совершенны и хорошо работают при нормальной эксплуатации печи. Сбои в режиме прохождения материала по шахте (зависания, провалы) создают экстремальные условия для работы разгрузочных устройств, что ведет к их перегревам и поломкам. Зависание  и провалы образуются из-за неоднородности фракционного состава известняка.

II. Общий анализ эффективности существующих

конструктивных решений известково-обжигательных печей.

В печном отделении по обжигу известняка имеется шесть шахтных печей производительностью 100т/сут. каждая с генерацией тепла за счет сжигания каменного угля в объеме известняка. Данный способ разогрева известняка до температуры обжига приводит к снижению активности извести в связи с контактом ее с зольным остатком, образующимся при горении твердого топлива.

Контакт готового продукта с зольным остатком приводит к образованию на нем корки, растворение которой требует в дальнейшем дополнительных энергетических затрат.

Данный способ генерации тепла в шахтной печи так же приводит к низкому выходу годного продукта, качество которого не может конкурировать с продукцией выпускаемой другими российскими и зарубежными предприятиями.

К несовершенным конструкторским решениям, заложенным в существующих шахтных печах, следует отнести конструкцию загрузочных устройств. Существующая конструкция печей позволяет загружаемым материалам накапливать кинетическую энергию, что приводит при контакте с футеровкой к ее быстрому разрушению.

Не рациональное решение по конструкции воздухоснабжения 6 печей – все печи снабжаются воздухом от одного вентилятора. Это приводит к излишним затратам на электроэнергию при остановках одной или двух печей на ремонт или по иным причинам.

III. Предложения по изменению конструкций печей.

В целях улучшения качества получения продукции и увеличения сроков межремонтной службы печей рекомендуем:

1. Провести модернизацию загрузочных устройств.

2. Изменить конструкцию верхнего пояса футеровки печей с целью увлечения ее износостойкости. Мы рекомендуем использование высокопрочного бетона, устойчивого к ударным нагрузкам. Использовать бетон следует уже на печи №5, находящейся на ремонте;

3. Разработать проект и укомплектовать оборудование системы КИПиА в объеме достаточном, для обеспечения заданного температурного режима и режима прохождения обрабатываемого материала по шахте печи.

4. Для достижения эффективной работы системы воздухоснабжения необходимо предусмотреть отдельный вентилятор соответствующей мощности на каждую печь.

5. Для достижения высокого уровня чистоты и качества продукции необходимо изменить систему отопления печи:

5.1. Необходимо использовать газообразное топливо,

5.2. Учитывая имеющуюся ситуацию с топливными ресурсами единственным видом топлива является уголь, поэтому предлагается разработать проект, изготовить и смонтировать устройство, позволяющее генерировать газ из каменных углей, добываемых в регионе расположения предприятия (газогенераторы)

6. Предлагаемая схема перевода печей на генерируемый газ позволит в последующие периоды, по мере решения вопроса снабжения предприятия природным газом, без существенных затрат перевести систему отопления печей на природный газ.

7. Перевод отопления печей для обжига известняка газообразным топливом дает еще и дополнительную возможность получать товарный углекислый газ, который в уходящих из печи газах может достигать 40%.