СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ХЛОРСИЛАНАХ

| Физико-химические свойства | SiCl4 | SiHCl3 | SiH2Cl2 | SiH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молекулярная масса | 169,9 | 135,45 | 100,98 | 32,12 |
| Доля кремния в молекуле | 0,165 | 0,207 | 0,277 | 0,869 |
| Температура кипения Ткип , К (ºС) | 330,45 (57,3) | 305,2 (32,05) | 281,3 (8,15) | 161,2 (-112) |
| Плотность жидкости, кг/м3, при: нормальных условиях (н.у.) Ткип |  |  |  |  |
|  | 1,470 | 1,333 | - | - |
|  | 1,403 | 1,317 | 1,261 | 556 |
| Плотность пара, кг/м3, при: н.у. Ткип |  |  |  |  |
|  | 2,158 | 4,371 | 4,513 | 1,454 |
|  | 6,300 | 5,545 | - | - |
| Теплота испарения, кДж/моль | 29,33 | 26,6 | 27,27 | 11,26 |
| Вязкость жидкости при Ткип, 10-4 н*с*м-2 | 3,473 | 3,074 | - | 1,32 |
| Вязкость пара, 10-5 Па*с при: н.у Ткип |  |  |  |  |
|  | 1,072 | 1,04 | - | 1,085 |
|  | 1,12 | 1,03 | - | 5,819*10-1 |
| Поверхностное натяжение жидкости, мДж*м-2 , при: н.у Ткип |  |  |  |  |
|  | 19,05 | 17,36 | - | - |
|  | 15,4 | 16,5 | 21,0 | 14,0 |
| Температура плавления, К (ºС) | 203,75(-70,6) | 146,55(-127,4) | 151,0(-122) | 88,48(-184,67) |
| Теплота плавления, кДж/моль | 7,716 | 10,894 | - | 0,6678 |
| Критические: Температура, К Давление, МПа Объём, см3/моль |  |  |  |  |
|  | 507,0 | 479,0 | 445,0 | 269,5 |
|  | 3,73 | 4,17 | 4,49 | 4,84 |
|  | 326,3 | 268,0 | 228,0 | 137,0 |

## ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА {96,97}

| Вещество | -ΔΗ˚ƒ, 298 кДж/моль | S°298, Дж/(моль*град) | Ср298, Дж/(моль*град) | Ср=a+b*T+c*T-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a | b*103 | c*10-5 |
| H2 | 0 | 130,5 | 28,83 | 27,28 | 3,26 | -0,5 |
| Cl2 | 0 | 223,0 | 33,93 | 37,0 | ,67 | 2,85 |
| Siкр | 0 | 18,83 | 20,0 | 22,82 | 3,86 | 3,54 |
| HCl | 92,37 | 186,9 | 29,14 | 21,25 | 5,19 | -1,26 |
| SiCl4 | 655 | 331,2 | 90,4 | 106,3 | 0,96 | 14,69 |
| SiHCl3 | 489 | 298,4 | 76 | 98,72 | 3,77 | 21,31 |
| SiH2Cl2 | 317 | 284,7 | 62,1 | 90,77 | 6,95 | 26,92 |
| SiH3Cl | 143 | 244,7 | 50,3 | 82,18 | 10,38 | 30,6 |
| SiH4 | -30 | 204,7 | 42,9 | 74,08 | 13,58 | 31,69 |
| Si2Cl6 | 1155 | 476 | 159 | 176,47 | 4,31 | 35,42 |
| Si3Cl8 | 1620 | 603 | 209 | - | - | - |
| SiCl2 | 160 | 282 | 71 | 57,02 | 0,92 | 5,27 |
| SiCl3 | 436 | 318 | 90,4 | 82,06 | 0,59 | 10,21 |

- Технология полупроводникового кремния. Под редакцией Э.С. Фалькевича. – М.: «Металлургия», 1992

Ссылка на:

- {96} Морачевский А.Г., Сладков И.Б. Физико-химические свойства молекулярных неорганических соединений (Экспериментальные данные и методы расчёта) – Л.: “Химия”, 1987. – 192с.

- {97}Термические свойства индивидуальных веществ/ под ред. В.П. Глушко, - М.: “Наука”. Т.1. Кн.2. 1978. – 326 с.; Т.2. Кн.21979. – 340 с.; Т.3. Кн.2. 1981. – 326 с.; Т.4. Кн.2. 1982. – 558 с.

- {98}Drewy M.A., Schenck W.L., Smith I.R. a.o.//Sol. State Techn. 1973. V1/ January. P. 39-42.

## ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ {98}

| Т-ра, К | SiH4 | SiH3Cl | SiH2Cl2 | SiHCl3 | SiCl4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р,*10-5Па | ρ, г/м3 | Р,*10-5Па | ρ, г/м3 | Р,*10-5Па | ρ, г/м3 | Р,*10-5Па | ρ, г/м3 | Р,*10-5Па | ρ, г/м3 |
| 113 | 0,0185 | 2,423*10 | - | 7,786*10-4 | - | 2,345*10-5 | - | 3,799*10-7 | - | 4,514*10-7 |
| 118 | 0,0322 | 4,222*10 | - | 3,136*10-3 | - | 9,796*10-5 | - | 2,336*10-6 | - | 3,019*10-7 |
| 123 | 0,0538 | 7,048*10 | - | 1,101*10-2 | - | 3,616*10-4 | - | 1,213*10-5 | - | 1,695*10-6 |
| 128 | 0,0865 | 1,132*102 | - | 3,43*10-2 | - | 1,196*10-3 | - | 5,433*10-5 | - | 8,17*10-6 |
| 133 | 0,1344 | 1,76*102 | - | 9,615*10-2 | - | 3,596*10-3 | - | 2,135*10-4 | - | 3,44*10-5 |
| 138 | 0,2026 | 2,654*102 | - | 2,459*10-1 | - | 9,924*10-3 | - | 7,48*10-4 | - | 1,285*10-4 |
| 143 | 0,2973 | 3,894*102 | 0,0002 | 5,795*10-1 | - | 2,537*10-2 | - | 2,365*10-3 | - | 4,321*10-4 |
| 148 | 0,4256 | 5,574*102 | 0,0004 | 1,270 | - | 6,057*10-2 | - | 6,828*10-3 | - | 1,321*10-3 |
| 153 | 0,5959 | 7,804*102 | 0,0009 | 2,611 | - | 1,359*10-1 | - | 1,815*10-2 | - | 3,713*10-3 |
| 158 | ,8175 | 1,07*103 | 0,0018 | 5,061 | - | 2,887*10-1 | - | 4,492*10-2 | - | 9,669*10-3 |
| 163 | 1,1010 | 1,441*103 | 0,0034 | 9,341 | 0,0001 | 5,831*10-1 | - | 1,039*10-1 | - | 2,351*10-2 |
| 168 | 1,4578 | 1,909*103 | 0,006 | 1,644*10 | 0,0002 | 1,125 | - | 2,268*10-1 | - | 5,374*10-2 |
| 173 | 1,9005 | 2,488*103 | 0,0102 | 2,776*10 | 0,0005 | 2,082 | - | 4,687*10-1 | - | 1,61*10-1 |
| 178 | 2,4425 | 3,198*103 | 0,0165 | 4,514*10 | 0,0009 | 3,710 | 0,0001 | 9,225*10-1 | - | 2,385*10-1 |
| 183 | 3,0979 | 4,056*103 | 0,026 | 7,096*10 | 0,0015 | 6,385 | 0,0003 | 1,736 | - | 4,676*10-1 |
| 188 | 3,8816 | 5,083*103 | 0,0397 | 1,081*102 | 0,0026 | 1,064*10 | 0,0005 | 3,138 | 0,0001 | 8,788*10-1 |
| 193 | 4,8087 | 6,297*103 | 0,0589 | 1,603*102 | 0,0042 | 1,723*10 | 0,0009 | 5,466 | 0,0002 | 1,588 |
| 198 | 5,8952 | 7,72*103 | 0,0851 | 2,317*102 | 0,0066 | 2,715*10 | 0,0016 | 9,200 | 0,0003 | 2,771 |
| 203 | 7,1568 | 9,373*103 | 0,1202 | 3,272*102 | 0,0102 | 4,174*10 | 0,0027 | 1,501*10 | 0,0006 | 4,68 |
| 208 | 8,6096 | 1,127*104 | 0,1662 | 4,523*102 | 0,0153 | 6,27*10 | 0,0042 | 2,379*10 | 0,0011 | 7,669 |
| 213 | 10,2697 | 1,344*104 | 0,2253 | 6,133*102 | 0,0225 | 9,219*10 | 0,0066 | 3,674*10 | 0,0017 | 1,222*10 |
| 218 | 12,1526 | 1,591*104 | 0,3002 | 8,169*102 | 0,0324 | 1,328*102 | 0,0099 | 5,536*10 | 0,0027 | 1,899*10 |
| 223 | 14,2741 | 1,869*104 | 0,3934 | 1,070*103 | 0,0459 | 1,88*102 | 0,0147 | 8,156*10 | 0,0041 | 2,881*10 |
| 228 | 16,6488 | 2,18*104 | 0,5079 | 1,382*103 | 0,0639 | 2,615*102 | 0,0212 | 1,176*102 | 0,0061 | 4,277*10 |
| 233 | 19,2914 | 2,526*104 | 0,6468 | 1,76*103 | 0,0875 | 3,58*102 | 0,0300 | 1,665*102 | 0,0089 | 6,221*10 |
| 238 | 22,2153 | 2,909*104 | 0,8134 | 2,213*103 | 0,1180 | 4,829*102 | 0,0417 | 2,315*102 | 0,0127 | 8,88*10 |
| 243 | 25,4335 | 3,33*104 | 1,011 | 2,751*103 | 0,1569 | 6,421*102 | 0,0570 | 3,164*102 | 0,0179 | 1,245*102 |
| 248 | 28,9579 | 3,792*104 | 1,2431 | 3,383*103 | 0,2059 | 8,428*102 | 0,0768 | 4,260*102 | 0,0274 | 1,718*102 |
| 253 | 32,7995 | 4,295*104 | 1,5134 | 4,118*103 | 0,2670 | 1,092*103 | 0,1019 | 5,652*102 | 0,0335 | 2,335*102 |
| 258 | 36,9681 | 4,741*104 | 1,8257 | 4,968*103 | 0,3422 | 1,40*103 | 0,1334 | 7,398*102 | 0,0449 | 3,128*102 |
| 263 | 41,4726 | 5,431*104 | 2,1839 | 5,943*103 | 0,4338 | 1,775*103 | 0,1724 | 9,563*102 | 0,0594 | 4,136*102 |
| 268 | 46,3205 | 6,065*104 | 2,5918 | 7,053*103 | 0,5444 | 2,228*103 | 0,2203 | 1,221*103 | 0,0776 | 5,4*102 |
| 273 | 51,5182 | 6,746*104 | 3,0537 | 8,310*103 | 0,6767 | 2,769*103 | 0,2784 | 1,543*103 | 0,1001 | 6,969*102 |
| 278 |  |  | 3,5736 | 9,725*103 | 0,8335 | 3,411*103 | 0,3482 | 1,930*103 | 0,1278 | 8,896*102 |
| 283 |  |  | 4,1561 | 1,131*104 | 1,0179 | 4,165*103 | 0,4313 | 2,391*103 | 0,1615 | 1,124*103 |
| 288 |  |  | 4,8055 | 1,307*104 | 1,2331 | 5,046*103 | 0,5294 | 2,935*103 | 0,2022 | 1,406*103 |
| 293 |  |  | 5,5266 | 1,504*104 | 1,4824 | 6,066*103 | 0,6444 | 3,573*103 | 0,2507 | 1,744*103 |
| 298 |  |  | 6,3242 | 1,721*104 | 1,7692 | 7,24*103 | 0,7781 | 4,314*103 | 0,3083 | 2,145*103 |
| 303 |  |  | 7,2033 | 1,960*104 | 2,0971 | 8,582*103 | 0,9325 | 5,17*103 | 0,3761 | 2,617*103 |
| 308 |  |  | 8,1694 | 2,223*104 | 2,4696 | 1,01*104 | 1,1097 | 6,153*103 | 0,4554 | 3,168*103 |
| 313 |  |  | 9,2277 | 2,511*104 | 2,8905 | 1,182*104 | 1,3119 | 7,274*103 | 0,5475 | 3,809*103 |
| 318 |  |  | 10,3846 | 2,826*104 | 3,3633 | 1,376*104 | 1,5412 | 8,546*103 | 0,6538 | 4,548*103 |
| 323 |  |  | 11,646 | 3,169*104 | 3,8917 | 1,592*104 | 1,8001 | 9,981*103 | 0,7758 | 5,397*103 |
| 328 |  |  | 13,0187 | 3,542*104 | 4,4793 | 1,833*104 | 2,0907 | 1,159*104 | 0,9151 | 6,366*103 |
| 333 |  |  | 14,5094 | 3,948*104 | 5,1297 | 2,099*104 | 2,4155 | 1,339*104 | 1,0734 | 7,467*103 |
| 338 |  |  | 16,1259 | 4,388*104 | 5,8464 | 2,392*104 | 2,7770 | 1,539*104 | 1,2523 | 8,712*103 |
| 343 |  |  | 17,8761 | 4,864*104 | 6,6329 | 2,714*104 | 3,1777 | 1,762*104 | 1,4537 | 1,011*104 |
| 348 |  |  | 19,7687 | 5,379*104 | 7,4923 | 3,066*104 | 3,6201 | 2,007*104 | 1,6794 | 1,168*104 |
| 353 |  |  | 21,8124 | 5,936*104 | 8,428 | 3,449*104 | 4,1070 | 2,277*104 | 1,9313 | 1,343*104 |
| 358 |  |  | 24,0179 | 6,536*104 | 9,4429 | 3,864*104 | 4,6410 | 2,573*104 | 2,2116 | 1,583*104 |
| 363 |  |  | 26,3948 | 7,183*104 | 10,5400 | 4,313*104 | 5,2247 | 2,897*104 | 2,5223 | 1,754*104 |
| 368 |  |  | 28,9554 | 7,879*104 | 11,7218 | 4,796*104 | 5,8610 | 3,25*104 | 2,8655 | 1,993*104 |
| 373 |  |  | 31,7108 | 8,629*104 | 12,9909 | 5,316*104 | 6,5527 | 3,633*104 | 3,2435 | 2,256*104 |
| 378 |  |  | 34,6757 | 9,436*104 | 14,3497 | 5,872*104 | 7,3029 | 4,049*104 | 3,6586 | 2,545*104 |
| 383 |  |  | 37,8635 | 1,030*105 | 15,8002 | 6,465*104 | 8,1144 | 4,499*104 | 4,1133 | 2,861*104 |
| 388 |  |  | 41,2891 | 1,123*105 | 17,3444 | 7,097*104 | 8,9901 | 4,985*104 | 4,6100 | 3,207*104 |
| 393 |  |  | 44,9697 | 1,223*105 | 18,9839 | 7,768*104 | 9,9335 | 5,508*104 | 5,1513 | 3,583*104 |
| 398 |  |  | 48,9231 | 1,331*105 | 20,7203 | 8,479*104 | 10,9475 | 6,07*104 | 5,7398 | 3,993*104 |
| 403 |  |  | 53,1687 | 1,446*105 | 22,5548 | 9,23*104 | 12,0357 | 6,673*104 | 6,3784 | 4,437*104 |
| 408 |  |  | 57,7267 | 1,570*105 | 24,4884 | 1,002*105 | 13,2012 | 7,32*104 | 7,0699 | 4,918*104 |
| 413 |  |  | 62,6203 | 1,704*105 | 26,5220 | 1,085*105 | 14,4476 | 8,011*104 | 7,8171 | 5,438*104 |
| 418 |  |  | 67,8731 | 1,847*105 | 28,6561 | 1,172*105 | 15,7786 | 8,749*104 | 8,6233 | 5,999*104 |
| 423 |  |  | 73,512 | 2,000*105 | 30,8911 | 1,264*105 | 17,1979 | 9,536*104 | 9,4917 | 6,603*104 |
| 428 |  |  | 79,5646 | 2,165*105 | 33,2274 | 1,359*105 | 18,7096 | 1,037*105 | 10,4254 | 7,252*104 |
| 433 |  |  | 86,0621 | 2,342*105 | 35,6647 | 1,459*105 | 20,3172 | 1,126*105 | 11,4281 | 7,950*104 |
| 438 |  |  |  |  |  |  | 22,0257 | 1,221*105 | 12,5031 | 8,698*104 |

### Коэффициенты разделения в системе кремнийсодержащие соединения – примесь {119} при давлении 101,3 кПа

| Примесь | Концентрация, % (мол.) | Т, К | α |
| --- | --- | --- | --- |
| Тетрахлорсилан |
| Треххлористый бор* | 2,4*10-3 – 7,0*10-5 | 330,35 | 3,71 |
| Хлороксид фосфора | 6,4*10-3 – 3,1*10-3 | 330,35 | 2,0 |
| Трёххлористый фосфор | 2,0*10-1 – 1,0*10-3 | 330,35 | 1,68 |
| Пятихлористый фосфор | 6,1*10-3 – 1,0*10-5 | 330,35 | 3,03 |
| Четырёххлористый титан | 3,1*10-3 – 2,1*10-5 | 330,35 | 10,1 |
| Хлорное железо | 2,0*10-4 – 1,2*10-5 | 330,35 | 3,1 |
| Трёххлористая сурьма | 1,39*10-2 – 6,1*10-2 | 329,9-331,6 | 20-13 |
| Метилтрихлорсилан | 1,365 – 1,5*10-2 | 329,95 | 1,225 |
| Диметилдихлорсилан | 1,05 – 1,0*10-2 | 329,95 | 1,275 |
| Трихлорсилан |
| Треххлористый бор* | <10-5 | 304,95 | 2,04 |
| То же | 2,8*10-3 – 6,7*10-5 | 304,95 | 1,47 |
| Хлороксид фосфора | 5,4*10-3 – 1,3*10-5 | 304,95 | 6,0 |
| Тетрахлорсилан | - | 304,95 | 2,3 |
| Хлорная сера | 1,1*10-1 – 5,0*10-6 | 304,95 | 3,24 |
| Трёххлористый фосфор | 1,0*10-4 – 3,2*10-7 | 304,95 | 4,16 |
| Четырёххлористый титан | 8,5*10-5 – 1,0*10-7 | 304,95 | 40 |
| Трёххлористый мышьяк | 6,3*10-4 – 1,2*10-8 | 304,95 | 13,8 |
| Четырёххлористый углерод | 10-5 – 10-7 | 304,95 | 4,6 |
| Дихлорметан** | (1,0 ÷ 5,0)*10-4 | 308,15 | 1,29 |
| Хлорметан*,** | 5,0*10-2 – 8,0*10-4 | 308,15 | 7,6 |
| Метилтрихлорсилан | 1,0*10-1 – 1,0*10-2 | 304,95 | 4,1 |
| Метилдихлорсилан | (1,56 ÷ 4,0)*10-2 | 304,95 | 1,6 |
| Диметилдихлорсилан | 6,2*10-1 – 4,0*10-3 | 304,95 | 1,16 |
| Хлорэтан*,** | 8,0*10-2 – 2,0*10-4 | 308,15 | 2,3 |
| Моносилан |
| Этан* | 3,0*10-2 - 3,0*10-5 | 161,95 | 3,84 |
| Метан | 2,0*10-2 – 5,0*10-5 | 161,95 | 15,3 |
| Этилен | 1,0*10-1 - 1,0*10-4 | 161,95 | 1,3 |
| Пропан | 4,0*10-2 – 3,0*10-5 | 161,95 | 33,0 |
| Метилсилан | 5,0*10-2 - 9,0*10-5 | 161,95 | 30,0 |
| Арсин | 4,0*10-5 – 5,0*10-8 | 161,95 | 11,8 |
| Фосфин | 3,0*10-5 - 5,0*10-8 | 161,95 | 4,15 |

*Фаза, обогащающаяся примесью, - пар, в остальных случаях – жидкость.

**Давление не указано.