**Твердость древесины**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эбеновое дерево | Свыше 8,0 | Бук | 3,8 |
| Акация белая | 7,1 | Дуб | 3,8 |
| Олива | 6 | Падук | 3,8 |
| Ярра | 6 | Афромозия | 3,7 |
| Кумару | 5,9 | Граб | 3,7 |
| Лапачо | 5,7 | Вяз гладкий | 3,67 |
| Амарант | 5 | Береза | 3,6 |
| Орех грецкий | 5 | Тиковое дерево | 3,5 |
| Кемпас | 4,9 | Ирокко (камбала) | 3,5 |
| Бамбук | 4,7 | Вишня | 3,2 |
| Панга-панга | 4,4 | Ольха | 2,7 |
| Венге | 4,2 | Лиственница | 2,6 |
| Гуатамбу | 4,2 | Клен полевой | 2,5 |
| Клен остролистый | 4,1 | Сосна | 2,49 |
| Ясень | 4,1 | Сосна корейская | 1,9 |
| Мербау | 4,1 | Осина | 1,86 |
| Сукупира | 4,1 | Кумьер | твердая |
| Ятоба (мерил) | 4,1 | Груша | средняя |
| Свитения (махагони) | 4 | Сапелли | средняя |
| Дуссие | 4 | Липа | низкая |
| Мутения | 4 | Каштан | низкая |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **беновое дерево** | Свыше 8,0 | **Бук** | 3,8 |
| **Акация белая** | 7,1 | **Дуб** | 3,8 |
| **Олива** | 6 | **Падук** | 3,8 |
| **Ярра** | 6 | **Афромозия** | 3,7 |
| **Кумару** | 5,9 | **Граб** | 3,7 |
| **Лапачо** | 5,7 | **Вяз гладкий** | 3,67 |
| **Амарант** | 5 | **Берёза** | 3,6 |
| **Орех грецкий** | 5 | **Тиковое дерево** | 3,5 |
| **Кемпас** | 4,9 | **Ирокко (камбала)** | 3,5 |
| **Бамбук** | 4,7 | **Вишня** | 3,2 |
| **Панга-панга** | 4,4 | **Ольха** | 2,7 |
| **Венге** | 4,2 | **Лиственница** | 2,6 |
| **Гуатамбу** | 4,2 | **Клён полевой** | 2,5 |
| **Клен остролистый** | 4,1 | **Сосна** | 2,49 |
| **Ясень** | 4,1 | **Сосна корейская** | 1,9 |
| **Мербау** | 4,1 | **Осина** | 1,86 |
| **Сукупира** | 4,1 | **Кумьер** | твёрдая |
| **Ятоба (мерил)** | 4,1 | **Груша** | средняя |
| **Свитения (махагони)** | 4 | **Сапелли** | средняя |
| **Дуссие** | 4 | **Липа** | низкая |
| **Мутения** | 4 | **Каштан** | низкая |